СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

МОНТАЖ СБОРНЫХ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 24476-80* Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия.

ТУ 5812-009-03984988-99 Фундаменты железобетонные сборные стаканного типа.

ТУ 5812-063-36913928-99 Фундамент стаканнный прямоугольного сечения.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

Входной контроль сборных железобетонных фундаментов стаканного типа должен осуществляться в соответствии требованиями ГОСТ 24476-80*, ГОСТ 13015.0-83*, ГОСТ 13015.3-81*, технических условий и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

_________________

Взамен действует ГОСТ 13015-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 24476-80* Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. ТУ

Стандарт распространяется на сборные железобетонные фундаменты стаканного типа, изготовляемые из тяжелого бетона и предназначенные для применения в многоэтажных каркасно-панельных общественных зданиях, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий из конструкций серий 1.020-1/83, 1.020.1-2с и возводимых в несейсмических и сейсмических районах, в грунтах и грунтовых водах при неагрессивной, слабо- и среднеагрессивной степенях воздействия на железобетонные конструкции.

Стандарт не распространяется на фундаменты, предназначенные для применения в зданиях, возводимых на просадочных и вечномерзлых грунтах и на подрабатываемых территориях.

Фундаменты подразделяют на типы:

1Ф - фундаменты под колонны с поперечным сечением размерами 300х300 мм;

2Ф - то же, под колонны с поперечным сечением размерами 400х400 мм.

Марка фундаментов состоит из двух буквенно-цифровых групп, разделенных тире.

Первая группа содержит обозначение типа фундамента, длину (ширину) подошвы и высоту фундамента в дециметрах (значение высоты округляют до целого числа).

Вторая группа содержит обозначение несущей способности фундамента, а для фундаментов, предназначенных для эксплуатации в агрессивной среде, дополнительно содержит показатель проницаемости бетона, обозначаемый буквой: Н - нормальной проницаемости, П - пониженной проницаемости.

Размеры фундаментов должны соответствовать приведенным в нижеследующей таблице.

| Марка фундамента | Размеры фундамента, мм | Марка бетона по прочности на сжатие |
| --- | --- | --- |
| 1Ф12.8-1 | 1200 | 750 | 450 | 225 | - | 240 | - | М200 М300 |
| 1Ф12.8-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Ф12.8-3 |  |  |  |  |  |  |  | М200 |
| 1Ф15.8-1 | 1500 |  |  |  | 260 | 390 | 80 |  |
| 1Ф15.8-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Ф15.8-3 |  |  |  |  |  |  |  | М300 |
| 1Ф15.9-1 |  | 900 |  |  |  |  |  | М200 |
| 1Ф18.8-1 | 1800 | 750 |  |  | 410 | 540 |  |  |
| 1Ф18.8-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Ф18.9-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Ф18.9-2 |  | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 1Ф18.9-3 |  |  |  |  |  |  |  | М300 |
| 1Ф21.8-1 | 2100 | 750 |  |  | 560 | 690 |  | М200 |
| 1Ф21.8-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Ф21.9-1 |  | 900 |  |  |  |  | 100 | М300 |
| 2Ф12.9-1 | 1200 |  | 550 | 175 | - | 220 |  | М200 М300 |
| 2Ф12.9-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2Ф15.9-1 | 1500 |  |  |  | 260 | 370 | 80 | М200 М300 |
| 2Ф15.9-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2Ф18.9-1 | 1800 |  |  |  | 410 | 520 |  | М200 |
| 2Ф18.9-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2Ф18.9-3 |  |  |  |  |  |  |  | М300 |
| 2Ф18.11-1 |  | 1050 |  |  |  |  | 100 | М200 |
| 2Ф21.9-1 | 2100 | 900 |  |  | 560 | 670 |  |  |
| 2Ф21.9-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2Ф21.9-3 |  |  |  |  |  |  |  | М300 |
| 2Ф21.11-1 |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |

|  | Фундаменты типоразмеров 1.Ф12.8; 2Ф12.9 | Фундаменты типоразмеров 1.Ф15.8; 1.Ф15.9; 1.Ф18.8; 1.Ф18.9; 1.Ф21.8; 1.Ф21.9; 2.Ф15.9; 2.Ф18.9; 2.Ф18.11; 2.Ф21.9; 2.Ф21.11 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Пример условного обозначения (марки) фундамента типа 1Ф с подошвой размерами 1800х1800 мм, высотой 750 мм, первой несущей способности, предназначенного для эксплуатации в неагрессивной среде:

1Ф1 8.8-1

То же, типа 2Ф с подошвой размерами 1500х1500 мм, высотой 900 мм, второй несущей способности, из бетона пониженной проницаемости:

2Ф1 5.9-2П

Значение нормируемой отпускной прочности бетона фундаментов должно быть равно 70% марки бетона по прочности на сжатие. При поставке фундаментов в холодный период года значение нормируемой отпускной прочности бетона может быть повышено, но не более 90% марки по прочности на сжатие. Значение нормируемой отпускной прочности бетона должно соответствовать указанному в проектной документации на конкретное здание и в заказе на изготовление фундаментов.

Отклонения фактических размеров фундаментов от номинальных, приведенных в рабочих чертежах, не должны превышать, мм:

±16 - по длине (ширине);

±10 - по высоте.

Отклонения от номинальных размеров стакана под колонну и выступов фундамента не должны превышать ±5 мм.

Отклонение от плоскостности подошвы фундаментов не должно превышать ±5 мм.

На поверхности фундаментов не допускаются:

- обнажение рабочей и конструктивной арматуры;

- жировые и ржавые пятна;

- участки неуплотненного бетона;

- трещины, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать, мм:

0,1 - в конструкциях из тяжелого бетона, подвергаемых попеременному замораживанию и оттаиванию в водонасыщенном состоянии или в условиях эпизодического водонасыщения;

0,2 - в остальных видах конструкций.

Категория бетонных поверхностей фундаментов - А7.

Размеры раковин и околов бетона ребер фундаментов не должны превышать, мм:

диаметр или наибольший размер раковины - 20;

глубина окола бетона ребра - 20.

Маркировочные надписи и знаки должны быть нанесены на боковых гранях фундаментов.

Фундаменты должны сопровождаться документом о качестве, в котором должны быть указаны: наименование и адрес предприятия-изготовителя; номер и дата выдачи документа; номер партии; марка фундаментов; число фундаментов каждой марки; дата изготовления фундаментов; класс или марка бетона по прочности; отпускная прочность бетона (нормируемая, требуемая с учетом фактической однородности бетона и фактическая); марка бетона по морозостойкости и для фундаментов, предназначенных для эксплуатации в агрессивной среде, водонепроницаемость бетона (если эти показатели оговорены в заказе на изготовление фундаментов); обозначение стандарта. Документ о качестве должен быть подписан работником, ответственным за технический контроль предприятия-изготовителя.

Фундаменты следует хранить и транспортировать в рабочем положении.

Фундаменты должны храниться в штабелях рассортированными по маркам и партиям. Высота штабеля фундаментов не должна превышать двух рядов.

При хранении каждый фундамент должен укладываться на деревянные прокладки и подкладки. Толщина прокладок должна быть не менее 100 мм, подкладок - не менее 30 мм. Прокладки и подкладки в штабеле должны располагаться по одной вертикали.

Подкладки под нижний ряд фундаментов следует укладывать по плотному, тщательно выровненному основанию.

Транспортировка фундаментов должна производиться в один ряд на деревянных подкладках с надежным закреплением изделий, предохраняющим их от смещения во время перевозки.

На строительной площадке в процессе входного контроля необходимо:

- проверить наличие сопроводительной документации и полноту содержащихся в них данных;

- по имеющейся сопроводительной документации и маркировке убедиться в соответствии поступивших фундаментов требованиям проекта;

- проверить наличие на фундаментах штампа ОТК;

- путем внешнего осмотра проверить отсутствие на фундаментах недопустимых дефектов внешнего вида;

- для установления соответствия поступивших фундаментов требованиям проекта и нормативных документов необходимо провести замеры геометрических параметров фундаментов и другие испытания, предусмотренные peгламентом входного контроля (технологической картой или другими документами системы контроля качества, действующей в предприятии);

- при возникновении сомнений в качестве поступивших фундаментов и в их соответствии требованиям проекта и нормативных документов должны быть вызваны представители строительной лаборатории или функциональных служб, ответственных за поставку и входной контроль фундаментов.

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - завершение и надлежащее оформление предшествующих земляных работ (наличие актов освидетельствования скрытых работ, геодезических исполнительных схем и другой приемо-сдаточной документации); - завершение и надлежащее оформление предшествующих работ по детальной разбивке фундамента; - наличие проекта, ППР, технологических карт и схем операционного контроля качества работ по устройству фундаментов стаканного типа; - наличие паспортов и полноту содержащихся в них данных на поступившие на строительную площадку фундаменты, соответствие их требованиям проекта; маркировку фундаментов и наличие штампа ОТК: - внешним осмотром отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида фундаментов; очистку опорных поверхностей от загрязнений, их разметку. | Акт приемки, акты освидетельствования скрытых работ; исполнительные схемы Исполнительная схема ППР, технологические карты, СОКК Паспорта Общий журнал работ |
| Устройство фундаментов стаканного типа | Контролировать: - соблюдение заданной в ППР технологии устройства фундаментов стаканного типа; - установку фундаментов в проектное положение. | Общий и специальный журналы работ Исполнительные схемы |
| Приемка | Проверить: - соответствие фактического положения фундаментов требованиям проекта и нормативных документов; - составление и надлежащее оформление приемо-сдаточной исполнительной документации (актов приемки фундаментов, актов освидетельствования скрытых работ, исполнительных геодезических схем). | Акты приемки фундаментов, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: мастер (прораб), лаборант (инженер), геодезист - в процессе производства работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), геодезист, представители технадзора заказчика КИП - нивелир, теодолит и др. геодезические и лабораторные приборы и инструменты. |

Монтаж сборных фундаментов стаканного типа следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.01.03-84, проекта, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Работы по монтажу сборного фундамента стаканного типа должны выполнять строительные организации, получившие в установленном порядке соответствующие лицензии на их производство.

Работы по монтажу сборного фундамента стаканного типа должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку и обладающим надлежащими навыками по выполнению строительно-монтажных работ.

При производстве работ по устройству фундаментов стаканного типа должно быть обеспечено соблюдение строительных норм и правил, проекта и ППР.

Работы по монтажу сборного фундамента стаканного типа должны производиться по утвержденному проекту производства работ (ППР).

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

Основным работам по устройству сборных фундаментов стаканного типа должны предшествовать подготовительные работы:

а) завершение внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, оформленное актом (см.СОКК "Внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы");

б) завершение предшествующих земляных работ (см. СОКК "Разработка выемок, вертикальная планировка");

в) детальная разбивка сборного фундамента (см. СОКК "Геодезические работы при устройстве фундаментов");

г) завоз и складирование фундаментов;

д) входной контроль поступивших на строительную площадку фундаментов;

з) разметка фундаментов.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории организации генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая этот объект, обязаны оформитьакт-допуск по форме приложения В к СНиП 12-03-2001.

При монтаже сборных фундаментов необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

- передвигающиеся конструкции, грузы;

- опрокидывание машин, падение их частей;

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

Безопасность работ по монтажу сборных фундаментов от вышеперечисленных факторов должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:

определение марки крана, места установки и опасных зон при его работе;

определение последовательности установки фундаментов;

обеспечение устойчивости конструкции фундамента в процессе сборки.

При монтаже сборных фундаментов запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей на участке, над которым производится перемещение и установка элементов сборных конструкций.

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций до установки их в проектное положение.

Элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.

Строповку конструкций необходимо производить средствами, удовлетворяющими требованиям СНиП 12-03-2001 и обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м.

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному.

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи необходимо производить до их подъема.

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения.

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, затем, после проверки надежности строповки, производить дальнейший подъем.

При перемещении конструкций расстояние между ними и выступающими частями других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м.

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций на весу.

Установленные в проектное положение элементы конструкций должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость.

Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное положение, следует производить после постоянного или временного их закрепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций после их расстроповки, за исключением случаев использования монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допускается.

До окончания выверки и надежного закрепления установленных элементов не допускается опирание на них вышерасположенных конструкций, если это не предусмотрено ППР.

Запрещается выполнять монтажные работы при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ.

До начала работ по устройству фундаментов подготовленное основание должно быть принято по акту комиссией с участием заказчика и подрядчика, а при необходимости - представителя проектной организации, в том числе геолога.

Комиссия должна установить соответствие расположения, размеров, отметок дна котлована, фактического напластования и свойств грунтов указанным в проекте, а также возможность заложения фундаментов на проектной или измененной отметке.

Проверка отсутствия нарушений природных свойств грунтов основания или качества их уплотнения должна при необходимости сопровождаться отбором образцов для лабораторных испытаний, зондированием, пенетрацией и др.

В случае если комиссией установлены значительные расхождения между фактическими и проектными характеристиками грунта основания и необходимость пересмотра проекта, решение о проведении дальнейших работ должно приниматься при обязательном участии представителя проектной организации и заказчика.

Устройство фундаментов надлежит производить немедленно после приемки основания комиссией и подписания акта, разрешающего приступить к устройству фундамента.

Не допускаются перерывы более двух суток между окончанием разработки котлованов и устройством фундамента. При более длительных перерывах должны быть приняты меры против обводнения котлованов поверхностными водами, промораживания талых пучинистых грунтов, а также изменения температурного режима основания из вечномерзлых грунтов, если проектом предусмотрено сохранение их в мерзлом состоянии.

Водоотвод осуществляется в течение всего периода монтажа фундаментов до окончания гидроизоляционных работ. При поверхностном разжижении грунта основания фундаментов атмосферными или грунтовыми водами разжиженный грунт и вода должна быть удалены со дна котлована или траншеи, а грунт уплотнен втрамбовыванием в него щебня, гравия или крупного песка слоями толщиной 6-8 мм.

Монтаж сборных фундаментов должен выполняться кранами, расположенными за пределами подготовленных участков основания.

В состав работ по монтажу фундаментов стаканного типа входят:

- выравнивание земляного основания путем зачистки при песчаных грунтах или подсыпки песка, если фундаменты сооружаются на других грунтах;

- разбивка места установки фундаментов на подготовленном основании;

- разметка осей фундаментов;

- строповка и подача фундаментов к месту установки;

- установка фундаментов в проектное положение и их расстроповка;

- проверка положения фундаментов в плане.

Ослабленный грунтовыми водами и атмосферными осадками верхний слой основания в месте установки фундаментов должен быть предварительно уплотнен щебнем или гравием, насыпанным слоями по 5-8 см, и утрамбован.

Установка фундаментов на покрытые водой или снегом основания не допускается.

При установке сборных фундаментов в зимнее время необходимо защищать основания фундаментов от промерзания способами, указанными в проекте производства работ.

Монтаж сборных фундаментов должен вестись одновременно с ручной доборкой грунта и подсыпкой песчаной постели.

Поверхность основания, сложенного глинистыми грунтами, должна быть выровнена до проектной отметки подсыпкой из горизонтально спланированного песка слоем 5-10 см. Для этой цели применяется крупный песок без илистых и пылеватых частиц.

Поверхность песчаного основания планируется с использованием того же песка.

Предельное отклонение отметки выравнивающего слоя песка от проектной не должно превышать минус 15 мм.

Поверхность подготовки проверяется нивелиром. Размеры подготовки в плане предусматриваются большими на 300 мм, чем ширина и длина подошвы фундамента во избежание неполного опирания фундамента на подготовку.

Стаканы фундаментов и опорные поверхности должны быть защищены от загрязнения.

Перед монтажом на грани фундаментов наносят и окрашивают масляной краской установочные риски, фиксирующие: на верхнем элементе (стакане) - середину сторон отверстия стакана, на нижнем элементе (подошве) - середину боковых граней.

Риски на боковых гранях фундаментов используют для контроля правильности опускания фундаментов на основание. Риски на верхних гранях используют для окончательной выверки положения фундаментов.

Фундаменты монтируют согласно разбивочным осям, закрепленным на обносках у верхней бровки котлована или в котловане вдоль его нижней бровки.

Требуемая точность установки фундаментов в проектное положение должна обеспечиваться детальными разбивочными работами и постоянным геодезическим (инструментальным) контролем точности выполнения монтажных операций, которые входят в технологический процесс монтажа сборных фундаментов (см. СОКК "Геодезические работы при устройстве фундаментов").

Для разбивки мест установки фундаментов между обносками по поперечным и продольным осям натягивают проволоку, с которой спускаются тяжелые отвесы. Положение осей фиксируется рисками и окрашивается краской на верхушках кольев или скобах, забитых в землю.

Перенесение осей фундаментов на дно котлована

1 - проволоки (лески), фиксирующие оси; 2 - отвес; 3 - колышки, закрепляющие точки пересечения осей; 4 - местоположение фундаментов

От зафиксированных на основании мест пересечения осей с помощью шаблона или линейного отмера находят проектное положение фундамента и фиксируют его колышками, штырями или инвентарными скобами.

Установку фундамента необходимо проводить сразу в проектное положение, при этом поверхность основания не должна быть нарушена.

Строповку фундаментов следует производить при помощи двух- или четырехветвевых стропов.

При неправильной установке фундаментов их следует поднять, исправить основание, а затем установить в проектное положение.

Установку блоков фундаментов стаканного типа в плане следует производить относительно разбивочных осей по двум взаимно перпендикулярным направлениям, совмещая осевые риски фундаментов с ориентирами, закрепленными на основании, или контролируя правильность установки геодезическими приборами.

При монтаже по ориентирам, закрепленным на основании, фундамент, поданный краном, останавливают на высоте 20-30 см над местом установки, развертывают в необходимом направлении, ориентируя по осям, с помощью ломика добиваются совмещения рисок установочных осей, нанесенных на гранях фундамента, с рисками разбивочных осей на кольях или скобах, и плавно опускают на основание.

Если монтаж сборных фундаментов одного из рядов ведут при помощи двух теодолитов, установленных и ориентированных по двум взаимно перпендикулярным осям, то фундамент передвигают в двух взаимно перпендикулярных направлениях до тех пор, пока риски, нанесенные на фундамент, не совпадут с линиями визирования теодолитов. Далее монтаж ведут с помощью теодолита и рулетки. По теодолиту устанавливают фундамент относительно одной (продольной или поперечной) оси, а по другой взаимно перпендикулярной оси фундамент устанавливают по линейному отмеру, который производится от рисок ранее установленного фундамента.

Через 2-3 ряда установленных фундаментов производят контроль их монтажа теодолитом по двум взаимно перпендикулярным осям, закрепленным на обноске.

Контроль точности устройства фундаментов производят в плановом и высотном положениях.

При выверке планового положения фундаментов в первую очередь выверяют продольные оси здания. Для этого теодолит устанавливают над одним из знаков, центрируют и трубу наводят на другой знак, расположенный на противоположном конце фундамента. После этого поочередно визируют трубу на каждый отдельно стоящий фундамент (стакан) и отмечают ось карандашом с последующей откраской.

Предельные отклонения от совмещения ориентиров при установке фундаментов стаканного типа должны быть указаны в проекте.

При отсутствии в проекте специальных указаний предельные отклонения положения фундаментов от проектных не должны превышать по СНиП 3.03.01-87 следующих величин:

- отклонение от совмещения установочных ориентиров фундаментных блоков и стаканов фундаментов с рисками разбивочных осей 12 мм (контроль измерительный, каждый фундамент, регистрация отклонений в геодезической исполнительной схеме);

- отклонение отметок опорной поверхности дна стакана фундаментов от проектных до устройства выравнивающего слоя по дну стакана минус 20 мм (контроль измерительный, каждый фундамент, регистрация отклонений в геодезической исполнительной схеме).

По окончании устройства фундаментов производится исполнительная геодезическая съемка планового и высотного положения фундаментов, по результатам которой составляется планово-высотная исполнительная схема, которая входит в состав исполнительной документации при приемке работ по устройству фундаментов.

При исполнительной съемке сборных фундаментов стаканного типа проверяют непосредственными промерами рулеткой или измерительной линейкой длину и ширину стаканов, а также смещение осей стаканов фундаментов относительно разбивочных осей. Для таких измерений можно воспользоваться теодолитом и измерительной линейкой (нивелирной рейкой). При этом зрительную трубу теодолита направляют по осевому створу, а по вертикальной нити берут отсчеты по линейке (нивелирной рейке), которая должна прикладываться нулевым делением к граням стакана и располагаться перпендикулярно линии визирования. Разность между полученным отсчетом и проектной величиной и будет характеризовать величину действительного отклонения оси стакана от разбивочной оси.

Отклонения отметок опорной поверхности дна стаканов фундаментов от проектных проверяется геометрическим нивелированием. С этой целью определяют отметки дна стаканов до устройства выравнивающего цементно-песчаного слоя или армобетонных прокладок по дну стакана и после. Сравнивая полученные отметки с проектными получают действительные отклонения, которые не должны превышать предельных отклонений, установленных нормативными документами.

Результаты исполнительных съемок должны найти отображение в исполнительных схемах.

ФРАГМЕНТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СХЕМЫ

планово-высотного положения стаканов фундаментов под железобетонные колонны. Проектные размеры приведены в миллиметрах; (+) - завышенные, (-) - заниженные от проектной отметки дна стаканов

При приемочном контроле фундаментов должна быть представлена следующая документация:

- исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями, допущенными предприятием-изготовителем фундаментов, а также монтажной организацией, согласованными с проектными организациями-разработчиками чертежей, и документы об их согласовании;

- заводские паспорта на фундаменты;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты промежуточной приемки ответственных конструкций;

- исполнительные геодезические схемы положения конструкций (котлована, фундаментов);

- журналы работ.

Соответствие проекту и нормативным документам смонтированных фундаментов оценивается в процессе технического осмотра и рассмотрения приемо-сдаточной документации и оформляется актом приемки.