СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НА УСТАНОВКУ БЛОКОВ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА

Устройство фундаментов

УСТАНОВКУ БЛОКОВ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие документа о качестве; - качество поверхности и внешний вид блоков, точность их геометрических параметров; | Визуальный Визуальный, измерительный | Паспорта (сертификаты), акт освидетельствования скрытых работ, обший журнал работ |
|  | - наличие акта освидетельствования работ по подготовке основания под фундамент; наличие заключения лаборатории о качестве и состоянии грунтов (при необходимости); | Визуальный |  |
|  | - подготовку фундаментов к монтажу, в т. ч. очистку опорных поверхностей от загрязнения; | То же |  |
|  | - перенос осей на обноску. | - » - |  |
| Монтаж фундаментных блоков | Контролировать: - совмещение осей фундаментных блоков относительно разбивочных осей; | Измерительный, каждый элемент | Исполнительная геодезическая схема, обший журнал работ |
|  | - отклонения отметок выравнивающего слоя песка под блоки и опорной поверхности дна стаканов от проектных; | То же |  |
|  | - плотность примыкания подошвы фундамента к поверхности основания. | Визуальный |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: - фактические отклонения отметок опорных поверхностей дна стаканов от проектных; | Измерительный, каждый элемент | Исполнительная геодезическая схема, акт приемки выполненных работ |
|  | - соответствие положения смонтированных фундаментов в плане требованиям проекта. | То же |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: отвес, шнур разметочный, линейка металлическая, нивелир, рулетка, теодолит. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе выполнения работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), геодезист, представители технадзора заказчика. |

Технические требования

СНиП 3.03.01-87 п. 3.10, табл. 12 

Предельные отклонения:

- от совмещения установочных ориентиров стаканов фундаментов с рисками разбивочных осей - 12 мм;
     
- отметки выравнивающего слоя песка под блоки от проектной - 15 мм;
     
- отметок опорной поверхности дна стаканов от проектных:
     
- до устройства выравнивающего слоя по дну стакана - -20 мм;
     
- после устройства выравнивающего слоя по дну стакана - ±5 мм.

Не допускается:

- установка блоков фундаментов на покрытые водой или снегом основания;
     
     - загрязнение опорных поверхностей стаканов фундаментов.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 24476-80*. Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия.

Категория бетонных поверхностей фундамента: А7.

Отклонения фактических размеров от номинальных не должны превышать, мм:

- по длине (ширине) - ±15;

- по высоте-±10.

Отклонения размеров стакана под колонну и выступов фундамента не должны превышать ±5 мм.

Отклонение от плоскости подошвы фундамента не должно превышать ±5 мм.

Отклонения от номинальной толщины защитного слоя бетона до арматуры не должны превышать +10; -5 мм.

На поверхностях фундаментов не допускаются раковины диаметром более 20 мм. Ширина усадочных и других поверхностных технологических трещин не должна превышать 0,1 мм.

Транспортировать и хранить фундаменты следует в рабочем положении. Фундаменты должны храниться в штабелях, рассортированными по маркам и партиям. Высота штабеля фундаментов не должна превышать двух рядов. При хранении каждый фундамент должен укладываться на деревянные инвентарные прокладки и подкладки. Толщина прокладок должна быть не менее 100 мм, подкладок - не менее 30 мм. Прокладки и подкладки в штабеле должны располагаться по одной вертикали. Подкладки под нижний ряд фундаментов следует укладывать по плотному, тщательно выровненному основанию. Транспортировка фундаментов должна производиться в один ряд на деревянных подкладках с надежным закреплением изделий, предохраняющим их от смещения во время перевозки.

Указания по производству работ

СНиП 3.03.01-87 пп. 3.8, 3.10

Монтаж конструкций фундаментов разрешается производить только после выполнения всего комплекса земляных работ, разбивки осей и устройства основания.

До начала работ по устройству фундаментов подготовленное основание должно быть принято по акту комиссией с участием представителя технадзора заказчика. В акте должно быть отражено соответствие планового и высотного положения основания требованиям проекта.

При разбивке основных осей фундаментов проекции осей должны быть перенесены на обноску. В дальнейшем перенос основных осей на элементы фундаментов в процессе монтажа осуществляется от обноски.

До начала монтажа на верхних обрезах фундаментных блоков и у их оснований должны быть нанесены несмываемой краской риски, фиксирующие положение осей стаканов и подошвы фундаментов.

Установку блоков фундаментов стаканного типа следует производить относительно разбивочных осей по двум взаимно перпендикулярным направлениям, совмещая осевые риски фундаментов с ориентирами осей и контролируя правильность установки геодезическими приборами.

На монтаж блоков фундаментов следует составлять исполнительные геодезические схемы.