КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРИ МОНТАЖЕ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ (ПОКРЫТИЯ)

Предельные отклонения при монтаже плит перекрытия (покрытия) приняты в соответствии с требованиямиСНиП 3.03.01-87:

1. Разность отметок лицевых поверхностей двух смежных непреднапряженных плит перекрытия в шве при длине плит, м:

|  | - до 4 | 8 мм; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - свыше 4 до 8 | 10 мм; |  |
|  | - свыше 8 до 16 | 12 мм. |  |

2. Отклонение от симметричности (половина разности глубины опирания концов плиты) при установке плит покрытий и перекрытий в направлении перекрываемого пролета при длине плит, м

( и );

|  | - до 4 | 5 мм; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - свыше 4 до 8 | 6 мм; |  |
|  | - свыше 8 до 16 | 8 мм; |  |
|  | - свыше 16 до 25 | 10 мм. |  |

3. Допускаемые отклонения в размерах площадок опирания и зазоров между элементами конструкции определяются проектом.

| Лица, осуществляющие контроль качества | Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привле- каемые к контролю | Акти- руемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель работ | Подготовительные работы | Правильность складирования плит | Визуально | До начала монтажа |  |  |
|  |  | Соответствие отметок и площадок опирания проектным | С помощью нивелира, рулетки, стального метра | До начала монтажа | Геодезист |  |
|  | Монтаж плит перекрытия | Инструментальная проверка монтажного горизонта каждого этажа | С помощью нивелира | В процессе монтажа | Геодезист | + |
|  | Антикоррозийная защита анкеров | Качество антикоррозийного покрытия | Визуально | Закрепление стыков | Лабора- тория | + |
|  | Замоноличивание стыков | Качество замоноличивания стыков | Визуально | После замоно- личивания |  | + |
| Мастер | Подготовительные работы | Наличие паспортов, геометрические размеры, качество поверхности конструкций | Визуально, с помощью рулетки, стального метра | До начала монтажа |  |  |
|  |  | Правильность расположения закладных частей, монтажных петель | Визуально, с помощью рулетки, стального метра | До начала монтажа |  |  |
|  |  | Выполнение опорного ряда кирпичной кладки тычком | Визуально | До начала монтажа |  |  |
|  | Устройство постели из раствора | Соответствие марки раствора проекту, толщина слоя раствора | Визуально | В процессе монтажа | Лабора- тория |  |
|  | Монтаж плит | Соответствие площади опирания. Положения плит в плане, плотность примыкания к опорной поверхности, правильность технологии монтажа | Визуально | В процессе монтажа |  |  |
|  | Анкеровка плит | Соответствие анкеровки требованиям проекта | Визуально | До замоно- личивания |  | + |
|  | Замоноличивание стыков | Очистка и увлажнение стыкуемых поверхностей, соответствие марки раствора или бетона проектным |  | В процессе замоно- личивания | Лабора- тория |  |