СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МОНТАЖА ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК

Строительно-монтажные работы

МОНТАЖ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве; | Визуальный |  |
|  | - качество поверхности, точность геометрических параметров, внешний вид панелей; | Визуальный, измерительный, каждый элемент |  |
|  | - очистку основания и торцов перегородки от грязи мусора, снега и наледи; | Визуальный |  |
|  | - наличие крепежных деталей в ранее установленных (выложенных) конструкциях; | То же |  |
|  | - наличие цементных маяков в местах установки перегородок; | " |  |
|  | - наличие постели из цементного раствора по всей площади опирания перегородки; | " |  |
|  | - наличие разметки, определяющей проектное положение перегородок | Визуальный, измерительный |  |
| Установка гипсобетонных перегородок | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - установку панелей в проектное положение (предельные отклонения от вертикали верха плоскости перегородок, отклонение от совмещения продольной оси перегородки в нижнем сечении с рисками разбивочных осей); | Измерительный, каждый элемент |  |
|  | - правильность выполнения проектного крепления; | Визуальный |  |
|  | - плотность конопатки и замоноличивания зазоров | То же |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Общий журнал работ, акт освидетельствования (приемки) выполненных работ |
|  | - соответствие фактического положения смонтированных панелей перегородок требованиям проекта; | Измерительный, каждый элемент |  |
|  | - качество крепления и эамоноличивания стыков | Визуальный, измерительный |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: линейка измерительная, отвес строительный, рулетка. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб) - в процессе выполнения работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.03.01-87 п.3.7, табл.12, п.6.7, табл.25

Предельные отклонения:

- отклонение панелей от вертикали - ±5 мм;

- от совмещения продольной оси перегородки в нижнем сечении с рисками разбивочных осей - 8 мм.

При приемке должен составляться акт освидетельствования скрытых работ по креплению перегородок и заделке стыков.

При приемке следует проверить надежность закрепления панелей, отсутствие трещин, зыбкости, поврежденных мест, изоляцию стыков между панелями и стенами.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 6428-83*. Плиты гипсобетонные для перегородок. Технические условия.

ГОСТ 9574-90. Панели гипсобетонные для перегородок. Технические условия.

Поставленные на монтаж панели гипсобетонные не должны иметь:

- жировых и ржавых пятен на лицевой поверхности;

- усадочных трещин шириной более 0,2 мм.

Значения действительных отклонений геометрических размеров панелей не должны превышать предельные, мм, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| Вид отклонения от геометрического параметра | Геометрический параметр | Предельные отклонения |
| --- | --- | --- |
| Отклонение от линейного размера | Длина панелей: |  |
|  | до 4000 | ±8 |
|  | св. 4000 | ±10 |
|  | Высота панелей | ±10 |
|  | Толщина панелей | ±2 |
|  | Высота и ширина проемов | ±5 |
| Отклонение от проектного положения проемов, отверстий и вырезов | 5 |
| Отклонение от прямолинейности профиля поверхности панели на длине 2 м | 3 |
| Разность длин диагоналей | лицевых поверхностей длиной |  |
|  | до 4000 | 13 |
|  | св. 4000 | 16 |
|  | проемов | 10 |
| Непрямолинейность на всю длину панели, мм | Длина панели |  |
|  | до 4 м | 5 |
|  | св. 4 м | 8 |
| Неплоскость панелей при высоте: | до 2500 длиной |  |
|  | до 4000 | 5 |
|  | св. 4000 | 8 |
|  | св. 2500 длиной |  |
|  | до 4000 | 8 |
|  | св. 4000 | 13 |

Качество поверхностей и внешний вид панелей в зависимости от установленной категории поверхности должны отвечать требованиям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| Характеристика бетонной поверхности | Категория | Предельные размеры, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | раковин | местных наплывов (высота) и впадин (глубина) | сколов гипсобетона |
|  |  | диаметр | глубина |  | глубина | длина на 1 м ребра |
| Под окраску | А2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| Под оклейку обоями или пленками | А4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 50 |
| Под затирку или шпатлевку | А7 | 15 | 5 | 3 | 8 | 80 |

Указания по производству работ
СНиП 3.03.01-87 пп.3.25, 6.4, 6.7

Установка панелей в плане и по высоте должна выполняться путем совмещения установочных рисок, нанесенных на монтируемых и опорных конструкциях, опирая на выверенные относительно монтажного горизонта маяки, изготовленные из раствора.

Верх панелей необходимо выверить относительно разбивочных осей.

Количество креплений панелей перегородок к стенам по высоте и к перекрытиям определяется проектом.