ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

УСТАНОВКА ПОДОКОННИКА ИЗ ЖЕСТКОГО ПВХ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Общие сведения

Установка подоконника и отлива является заключительной стадией монтажа пластиковых окон.

Рис.1а. Конструкция пластикового окна

Монтаж подоконников ПВХ

Разнообразие типоразмеров позволяет подобрать и смонтировать подоконник для любого оконного проема. Подоконник легко монтируется и демонтируется, практичен и легок в эксплуатации.

Способы крепления пластиковых подоконников

| В цементную кладку | На клей | Винтовое крепление |
| --- | --- | --- |

Для установки подоконников ПВХ не требуется особых навыков работы и специального инструмента. Распил пластикового подоконника может выполняться пилой по дереву. Необходимо соблюдать аккуратность и пилить без большого нажима, чтобы избежать царапин на поверхности и сколов в месте распила подоконника ПВХ.

После отпиливания торцы пластикового подоконника закрываются декоративными заглушками, которые можно купить при оформлении заказа. Заглушки для подоконников ПВХ подбираются по длине в зависимости от места установки и способа крепления. Нижняя поверхность пластикового подоконника имеет специальные пазы типа "ласточкин хвост" (так его называют в России, также есть название "трезубец габелинолистовый") для облегчения монтажа и улучшения крепления подоконника ПВХ в оконном проеме.

Пластиковые подоконники могут укладываться на цементный раствор, приклеиваться клеем типа "жидкие гвозди" к горизонтальной поверхности оконного проема, а также крепиться механически на гвозди или саморезы с помощью металлического профиля, что позволяет устанавливать их в помещениях любого назначения и с любым типом внешних стен.

Рекомендуется оставлять не менее 10 см между подоконником ПВХ и верхним краем батареи отопления.

Торцевые заглушки для пластиковых подоконников изготавливаются универсальной длины с двумя боковыми краями или по ширине подоконника ПВХ. В случае изменения места установки длину заглушки можно легко уменьшить самому, обрезав выступающий конец обычными ножницами.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Современные подоконники выполнены обычно из жесткого ПВХ. Они прочны и износоустойчивы, соответствуют пластиковым окнам по дизайну и прекрасно вписываются в любой интерьер. Да и делают их различной формы и цвета.

Подоконник заводят под раму на глубину около 1 см. Если зазор между подоконником и нижней частью проема - слишком большой, его частично заполняют цементным раствором, оставив зазор 5-10 мм. Края подоконника обязательно должны заходить в стену примерно на 1,5-3,0 см.

Рис.1. Чтобы подогнать подоконник по месту, делают необходимые замеры

Рис.2. В нижнюю часть подставочного профиля вкручивают саморезы в качестве опоры тыльной стороны подоконника

Рис.3. Укладывают подоконник на место и по уровню выставляют его с помощью разной толщины подкладок

Рис.4. Зазор между подоконником и оконным проемом заполняют монтажной пеной

Рис.5. Когда монтажная пена затвердеет, оставшийся зазор под подоконником заполняют шпатлевкой и выравнивают этот участок заподлицо со стеной

Излишне широкий подоконник может стать одной из причин появления конденсата на окнах из-за отсутствия должной циркуляции тёплого воздуха от отопительной батареи. Лучше, если подоконник будет перекрывать только половину батареи. Это позволит попадать тёплому воздуху на окно.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Состав контролируемых показателей, объем и методы контроля, должны соответствовать требованиям СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства", ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия",ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажных узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия" и техническим рекомендациям ТР 152-05 "Технические рекомендации по обеспечению качества монтажа оконных и балконных блоков".

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

Подоконник заводят под раму на глубину около 1 см. Если зазор между подоконником и нижней частью проема - слишком большой, его частично заполняют цементным раствором, оставив зазор 5-10 мм. Края подоконника обязательно должны заходить в стену примерно на 1,5-3,0 см.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1.2. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, технологической оснастки, инструмента и приспособлений приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| N п/п | Наименование машин, механизмов и оборудования | Назначение | Кол-во на звено, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъемники мачтовые строительныегрузоподъемностью 0,5 т | Подъем изделий и материалов | 1 |
| 2 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | Доставка изделий и материалов | 1 |
| 3 | Перфораторы электрические |  | 1 |
| 4 | Шуруповерты строительно-монтажные |  | 2 |
| 5 | Пилы дисковые электрические |  | 1 |
| 6 | Шпатель |  | 1 |

4.2. Потребность в основных материалах, изделиях и конструкциях на 10 одностворчатых поворотно-откидных оконных блоков приведена в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| N п/п | Наименование материалов, изделий и конструкций | Ед. изм. | Потребность на 10 оконных блоков |
| --- | --- | --- | --- |
| Для одностворчатых поворотно-откидных оконных блоков |
| 1 | Блоки оконные | комплект | 10 |
| 2 | Подоконные доски ПВХ (размеры определяются проектом) | шт. | 10 |
| 3 | Герметик пенополиуритановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Sondal в баллонах по 750 мл | шт. | 25 |
| 4 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | шт. | 260 |
| 5 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 210 |
| 6 | Клей | кг | 4 |
| 7 | Ветошь | кг | 0,03 |

4.3. При определении затрат на материальные ресурсы пользователь норм принимает конкретные марки и характеристики материалов, изделий и конструкций для производства работ исходя из данных проекта, спецификаций, условий обеспечения указанными материальными ресурсами и торговой номенклатурой производителей (поставщиков).

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Производство работ по монтажу оконных блоков, устройству монтажных швов, а также хранение изоляционных и других материалов должно выполняться с обязательным соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 12-133-2000, СП 12-135-2003.

5.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

5.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

5.4. Решения по технике безопасности должны учитываться и находить отражение в организационно-технологических схемах на производство работ.

5.5. Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.

5.6. При разработке методов и последовательности выполнения работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите работающих.

5.7. На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в любое время суток.

5.8. Освещенность участков производства работ должна обеспечивать безопасное ведение работ. Освещение должно предусматриваться рабочим, охранным и аварийным.

5.9. На все технологические операции и производственные процессы должны быть разработаны инструкции по технике безопасности (включая операции, связанные с эксплуатацией электрооборудования и работами на высоте).

5.10. Применяемые изделия должны быть безопасными в эксплуатации и обслуживании.

Изделия должны быть рассчитаны на эксплуатационные нагрузки, включая ветровую нагрузку в соответствии с действующими строительными нормами.

5.11. Изделия (или материалы для их изготовления и комплектующие детали), полимерные материалы (комплектующие детали), применяемые при монтажных работах, должны иметь документы о санитарной безопасности, предусмотренные действующим законодательством и оформленные в установленном порядке.

5.12. При производстве работ по герметизации монтажных швов примыканий оконных блоков к стеновым проемам следует соблюдать требования безопасности, предусмотренные СНиП 12-03-2001* "Безопасность труда встроительстве. Часть 1. Общие требования", СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ".

5.13. При работе с механизмами и оборудованием, предназначенными для приготовления и нанесения растворов из цементно-песчаных смесей, герметизирующих составов, необходимо соблюдать требования безопасности, предусмотренные в инструкциях по эксплуатации данного оборудования.

Рабочие должны знать и соблюдать указанные правила техники безопасности при выполнении работ.

5.14. При работе с применением электрифицированных инструментов необходимо обеспечивать выполнение требований ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.005-88.

5.15. Разрешается работать только с исправным оборудованием, подключение которого к электросети должны выполнять электрослесари, имеющие соответствующую квалификацию.

5.16. При производстве изоляционных и отделочных работ следует использовать инвентарные подмости, лестницы-стремянки. Не допускается использовать приставные лестницы, случайные средства подмащивания и производить работы на не огражденных рабочих местах, расположенных на высоте более 1,3 м над перекрытием.

5.17. При производстве изоляционных работ необходимо предохранять руки от соприкосновения с мастиками и липкими слоями лент.

5.18. Работники, занятые производством изоляционных работ, должны быть обеспечены средствами защиты в соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты".

5.19. Погрузку, разгрузку и переноску материалов необходимо производить с соблюдением норм поднятия и переноски тяжестей.

5.20. При использовании изоляционных материалов возможно образование незначительного количества твердых и эластичных отходов, которые должны быть собраны в специальные емкости и направлены на уничтожение в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления".

5.21. При попадании на руки цементного раствора, пены или мастики загрязнения необходимо удалить и вымыть руки водой.

5.28. Изоляционные материалы (мастики) на органических растворителях и растворители должны храниться в закрытых, проветриваемых, взрыво- и пожаробезопасных помещениях.

6. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

6.1. Пример составления графика производства работ на установку 10 оконных блоков приведен в таблице 6.1.

Таблица 6.1

|  | Рабочие смены |
| --- | --- |
|  | 1-ая смена | 2-ая смена и т.д. |
| N п/п | Наименование технологических операций | Ед. изм. | Объем работ | Принятый состав звена | Продолжи- тельность операции, час | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: одностворчатых поворотнооткидных с площадью проема до 2 м | 100 мпроема | 0,162 | Монтажники конструкций: 5 разр. - 1 4 разр. - 1 3 разр. - 1 2 разр. - 1 Машинист подъемника 6 разр. - 1 | 10,0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м.п. | 0,100 | Монтажники конструкций: 4 разр. - 1 2 разр. - 1 | 1,1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |

7. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

7.1. Пример* составления калькуляции затрат труда и машинного времени на установку 10 оконных блоков приведен в таблице 7.1.

________________

* В приведенном примере данные объемов работ, перечень технологических операций приняты условно.

Таблица 7.1

|  | Нормы времени | Затраты труда |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование технологической операции | Ед. изм. | Объем работ | Обоснование (ГЭСН и др.) | рабочих, чел.-ч | работа машин, маш.-ч | рабочих, чел.-ч (гр.4·гр.2) | работа машин, маш.-ч (гр.5·гр.2) |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: одностворчатых поворотнооткидных с площадью проема до 2 м | 100 мпроемов | 0,162 | ГЭСН 81-02-2001 Измен. и доп. Вып.2, ч.2 Таблица 10-01-034-3 | 216,08 | 5,33 | 35,0 | 0,86 |
| 2 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м.п. | 0,10 | ГЭСН 81-02-2001 Измен. и доп. Вып.2, ч.2 Таблица 10-01-034-3 | 21,38 | 0,37 | 2,1 | 0,04 |

7.1.1. Потребность в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины и механизмы, материалы) для устройства 10 одностворчатых поворотно-откидных оконных блоков из ПВХ площадью 1,62 м каждый подсчитаны по Государственным элементным сметным нормам (ГЭСН).

7.1.2. В ГЭСН учтены работы по выгрузке строительных материалов, изделий и конструкций на приобъектном складе, горизонтальное и вертикальное перемещение материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до места их установки, монтажа или укладки в дело. Нормы также учитывают вертикальное транспортирование материалов, изделий и конструкций и мусора, получаемого при разборке и ремонте конструкций до места их складирования настроительной площадке.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Технико-экономические показатели на монтаж 10 оконных блоков определены с учетом данных таблиц 6.1 и 7.1:

|  | - затраты труда машинистов, чел.-час | 0,98 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - затраты труда рабочих, чел.-час | -84,7 |  |
|  | - затраты машинного времени, маш.-час | -0,98 |  |
|  | - продолжительность выполнения работ, час | -27,1 |  |

При этом затраты, отнесенные к 1 м оконного блока составляют:

|  | - трудоемкость, чел.-час | -5,23 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - затраты машинного времени, маш.-час | -0,06 |  |

Из указанных затрат приходится:

|  | на монтаж: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - трудоемкость, чел.-час | -2,16 |  |
|  | - затраты машинного времени, маш.-час | -0,05 |  |
|  | на установку подоконнных досок: |  |  |
|  | - трудоемкость, чел.-час | -0,13 |  |
|  | - затраты машинного времени, маш.-час | -0,002 |  |
|  | на облицовку проемов с внешней стороны: |  |  |
|  | - трудоемкость, чел.-час | -1,55 |  |
|  | - затраты машинного времени, маш.-час | - |  |
|  | на облицовку внутренних откосов: |  |  |
|  | - трудоемкость, чел.-час | -1,39 |  |
|  | - затраты машинного времени, маш.-час | -0,005 |  |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия".

ГОСТ 30673 "Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия".

ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия".

ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия".

ТР 152-05 "Технические рекомендации по обеспечению качества монтажа оконных и балконных блоков".

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

СНиП 12-03-2001. Строительство. Электробезопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Документы БД "Техэксперт".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2011