ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

МОНТАЖ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ RUFLEX

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на монтаж гибкой черепицы RUFLEX.

Общие сведения

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА RUFLEX
     
RUFLEX

Рис.1

Гибкая черепица RUFLEX - кровельный материал нового поколения для скатных кровель с уклоном от 11,3 град (1:5) до 90 град. Это высокотехнологичный продукт, производимый в Финляндии, с уникальными характеристиками и динамично развивающимся модельным рядом. Благодаря многообразию типов и цветовых решений кровля RUFLEXформирует и дополняет архитектурные решения, разрабатываемые в различных стилистических предпочтениях, начиная с неоготики и заканчивая Hi-Tech.

RUFLEX имеет в основе толстый нетканый стеклохолст, с двух сторон пропитанный высококачественным модифицированным битумом, изготовленным из венесуэльской нефти "Лагуна", которая является самой лучшей для производства битумных материалов.

Нижняя поверхность черепицы представляет собой сплошной самоклеящийся слой из резинобитума (СБС модифицированного битума). Верхняя сторона черепицы - каменные или минеральные гранулы, которые не только придают ей различные цвета и оттенки, но и защищают от неблагоприятных климатических воздействий.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Начинают устройство кровли с подготовки основания. В качестве основания под гибкую черепицу применяют материал со сплошной ровной поверхностью, к которому возможно крепление гвоздями. Основание должно быть ровным, сплошным, жестким. В качестве основания может быть использована влагостойкая фанера, шпунтованная или обрезная доска. Влажность материала для основания не должна превышать 20% от сухого веса. Поперечные стыки досок нужно располагать на места опор, и длина досок должна быть не менее двух пролетов между опорами. Необходимо учесть расширение досок, вызываемое колебанием влажности и температуры, оставив достаточный зазор между досками.

ТОЛЩИНА ДОСКИ И ФАНЕРЫ ПРИ РАЗНОЙ  ВЕЛИЧИНЕ ШАГА СТРОПИЛ и (определяется проектным расчетом).

При снеговой нагрузке 1,8 кН/м, точечной нагрузке 1,0 кН

| Шаг стропил (мм) | Толщина доски (мм) | Толщина фанеры (мм) |
| --- | --- | --- |
| 600 | 20 | 12 |
| 900 | 23 | 18 |
| 1200 | 30 | 21 |

МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ RUFLEX

Область применения гибкой черепицы Ruflex:

минимальный уклон кровли, при котором допускается использование гибкой черепицы - 1:5 (11,3 градуса)

Рис.2

Климатические особенности монтажа: в случае монтажа гибкой черепицы при температуре ниже +5 °С, упаковки с плиткой перед монтажом следует хранить в теплом помещении. Допускается применение термофена во время монтажа.

МОНТАЖ ПОДКЛАДОЧНОГО СЛОЯ

В качестве подкладочного слоя под гибкую черепицу используют кровельный материал Ruflex К-ЕL 60/2200 или рулонный кровельный гидроизоляционный материал Руфлекс по всей площади кровли. Подкладочный слой монтируется по направлению снизу-вверх параллельно карнизному свесу кровли с нахлестом не менее 10 см, края фиксируются кровельными гвоздями с интервалом 20 см, швы герметизируются клеем К-36.

Рис.3

При уклоне кровли более 1:3 (18 град.) возможна укладка подкладочного материала только на коньки кровли, в ендовы, на карнизные свесы и в торцевые части кровли, в местах проходок через кровлю (вокруг печных труб, в местах примыканий кровли к вертикальным стенам, вокруг мансардных окон).

Рис.4

Примечание: В зависимости от способа крепления водосточной системы может возникнуть необходимость в монтаже кронштейнов до укладки подкладочного слоя.

МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРНИЗНЫХ ПЛАНОК

Для защиты края обрешетки на карнизных свесах от дождевой влаги поверх подкладочного ковра смонтируйте металлические карнизные планки (капельники) нахлестом min 2 см. Прибивайте их зигзагообразно кровельными гвоздями с шагом 100 мм.

Рис.5

МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФРОНТОННЫХ ПЛАНОК

Для защиты края обрешетки на торцевых частях кровли смонтируйте фронтонные планки с нахлестом min 2 см. Прибивайте их зигзагообразно кровельными гвоздями с шагом 100 мм.

Рис.6

МОНТАЖ ЕНДОВОГО КОВРА

Для повышения водонепронецаемости в ендовах поверх подкладочного слоя уложите ендовый ковер RUFLEX SUPER PINTARI, соответствующий цвету кровельной черепицы. Края зафиксируйте кровельными гвоздями с интервалом 100 мм.

Рис.7

МОНТАЖ КАРНИЗНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

Далее смонтируйте самоклеящуюся карнизную черепицу вдоль карнизного свеса, предварительно удалив с ее нижней поверхности защитную пленку. Карнизную черепицу укладывают стык в стык, отступив вверх от места перегиба карнизной планки 10-20 мм. Прибивают карнизную черепицу вблизи мест перфораций с последующим перекрытием мест крепежа рядовой черепицей.

Рис.8

МОНТАЖ РЯДОВОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

Во избежание цветовых отклонений используйте кровельные плитки вперемешку из 4-5 упаковок. Укладку рядовой черепицы следует начинать от центра карнизного свеса в направлении торцевых частей кровли.

Рис.9

Приклейте черепицу, предварительно сняв с ее нижней части защитную пленку (после чего их нельзя складывать стопкой друг на друга), и прибейте четырьмя гвоздями каждую чуть выше линии паза плитки (20-30 мм). Если уклон кровли более 1:1 (45 градусов), каждая черепица должна крепиться шестью гвоздями.

Рис.10

Таблица 1. Расход кровельных гвоздей

| Уклон кровли, градус | до 45° (1:1) | свыше 45° |
| --- | --- | --- |
| Общий расход на кровлю, кг/м | 0,07* | 0,1* |
| Расход гвоздей на один гонт, шт. | 4 | 6 |

_________________

* Расход гвоздей без учета комплектующих элементов

Первый ряд черепицы уложите так, чтобы нижняя кромка ее располагалась не выше, чем на 1 см от нижнего края карнизной черепицы, а "лепестки" закрывали места стыка карнизных черепиц.

Рис.11

Последующие ряды смонтируйте так, чтобы концы "лепестков" черепицы были на одном уровне или выше с вырезами плиток предыдущего ряда.

На торцевых частях кровли черепицу обрежьте по краю и проклейте клеем Katepal K-36 на ширину не менее 10 см.

Рис.12

В ендовах обрежьте черепицу таким образом, чтобы на дне ендовы осталась открытой полоса RUFLEX SUPER PINTARI шириной около 15 см.

Проклейте края черепицы вдоль линии отреза на ширину не менее 10 см клеем Katepal K-36. При отрезании подкладывайте под черепицу фанеру чтобы не повредить нижний слой кровельного ковра.

Рис.13

МОНТАЖ ЧЕРЕПИЦЫ ТИПА "ROCKY"

Укладку рядовой черепицы следует начинать от центра карнизного свеса в направлении торцевых частей кровли и конька. Первый ряд уложите так, чтобы "лепестки" рядовой черепицы закрывали места стыка и линию перфорации карнизной черепицы. Следующий ряд уложите с таким расчетом, чтобы место стыка нижних гонтов располагалось по центру лепестка среднего размера монтируемого гонта. Каждый ряд черепицы прибивать четырьмя гвоздями к основе чуть выше паза плитки (20-30 мм) в середине так, чтобы шляпки гвоздей закрывались "лепестками" следующей рядовой черепицы.

Рис.14

Примечание: Не забывайте снимать защитную пленку с гонта.

МОНТАЖ КОНЬКОВОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

Коньковая черепица (0,25х0,33 м) получается при делении карнизной черепицы на 3 части по местам перфорации. Смонтируйте коньковую черепицу на конек кровли короткой стороной параллельно коньку, предварительно удалив пленку. Прибейте четырьмя гвоздями (по 2 с каждой стороны) так, чтобы гвозди оказались под накладываемой с нахлестом 5 см следующей черепицей.

Рис.15

МОНТАЖ КРОВЕЛЬНЫХ ПРИМЫКАНИЙ

Проходы через кровлю небольшого диаметра (антенные и т.п.) выполняются при помощи резиновых уплотнителей. Дымовые и другие трубы, подверженные нагреванию, необходимо изолировать. При монтаже гибкой черепицы вблизи дымовых труб или других проходок по периметру соединения трубы с кровлей прибейте треугольную рейку 50х50 мм. Далее вокруг дымовой трубы смонтируйте подкладочный ковер Ruflex K-EL 60/2200 или Руфлекс, нахлесты промажьте клеем Katepal K-36. Затем кровельную черепицу заведите на вертикальную поверхность и приклейте клеем Katepal K-36. По периметру трубу оклейте полосой SUPER PINTARI при помощи сплошного слоя клея Katepal K-36 таким образом, чтобы сверху труба закрывалась полосой не менее чем на 30 см, а на скате - не менее чем на 20 см. Закройте примыкание металлическим фартуком (планкой примыкания), который фиксируют механическим путем, и загерметизируйте швы силиконовым герметиком, устойчивым к атмосферным воздействиям. Примыкания к вертикальным стенам выполняются аналогичным образом.

Рис.16

УЗЛЫ КРОВЛИ

Узел 1

Основания под кровлю RUFLEX

Рис.17

1. Кровельное покрытие Ruflex

2. Подкладочный ковер

3. Влагостойкая фанера

4. Обрешетка

5. Брус 50x50 (для обеспечения вентиляции)

6. Противокондесатная ветрозащитная пленка

7. Стропильная нога

8. Утеплитель

9. Брус 50x50 (для дополнительного утепления)

10. Пароизоляция

11. Подшивка

12. Коньковый вентилятор

Узел 2

Конструкция карнизного свеса

Рис.18

|  | 1. Кровельное покрытие Ruflex | 19. Стена здания |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Подкладочный ковер | 23. Перекрытие |  |
|  | 4. Обрешетка сплошная | 24. Водосточный желоб |  |
|  | 7. Стропильная нога | 25. Подшивка карниза |  |
|  | 8. Утеплитель | 26. Мауэрлат |  |
|  | 8а. Пароизоляция | 26а. Гидроизоляционный слой под мауэрлат |  |
|  | 14. Каркас карниза | 27. Армированная стяжка |  |
|  | 18. Капельник |  |  |

Узел 3

Устройство кровельного пирога мансардного этажа

Рис.19

1. Кровельное покрытие Ruflex

2. Подкладочный ковер

3. Влагостойкая фанера

4. Обрешетка

5. Брус 50x50 (для обеспечения вентиляции)

6. Противокондесатная ветрозащитная пленка

7. Стропильная нога

8. Утеплитель

9. Брус 50x50 (для дополнительного утепления)

10. Пароизоляция

11. Подшивка потолка

29. Доска для создания воздушного зазора

Рис.20

Узел 4

Устройство кровельного пирога мансардного этажа

Рис.21

1. Кровельное покрытие Ruflex

2. Подкладочный ковер

3. Влагостойкая фанера

4. Обрешетка

5. Брус 50x50 (для обеспечения вентиляции)

6. Противокондесатная ветрозащитная пленка

7. Стропильная нога

8. Утеплитель

9. Брус 50x50 (для дополнительного утепления)

10. Пароизоляция

11. Подшивка потолка

Рис.22

Узел 5

Конструкция карнизных свесов мансардного этажа

Рис.23

|  | 1. Кровельное покрытие Ruflex | 14. Каркас карниза |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Подкладочный ковер | 18. Капельник |  |
|  | 3. Влагостойкая фанера | 19. Стена здания |  |
|  | 4. Обрешетка (сплошная или несплошная) | 24. Водосточный желоб |  |
|  | 5. Брус 50x50 (для обеспечения вентиляции) | 25. Подшивка карниза |  |
|  | 6. Противокондесатная ветрозащитная пленка | 26. Мауэрлат |  |
|  | 7. Стропильная нога | 26а. Гидроизоляционный слой под мауэрлат |  |
|  | 8. Утеплитель | 27. Цементно-песчаная армированная стяжка |  |
|  | 9. Брус 50x50 (для дополнительного утепления) |  |  |
|  | 10. Пароизоляция |  |  |
|  | 11. Подшивка потолка |  |  |

Рис.24

| 1. Кровельное покрытие Ruflex | 14. Каркас карниза |
| --- | --- |
| 2. Подкладочный ковер | 18. Капельник |
| 3. Влагостойкая фанера | 19. Стена здания |
| 4. Обрешетка (сплошная или несплошная) | 24. Водосточный желоб |
| 5. Брус 50x50 (для обеспечения вентиляции) | 25. Подшивка карниза |
| 6. Противокондесатная ветрозащитная пленка | 26. Мауэрлат |
| 7. Стропильная нога | 26а. Гидроизоляционный слой под мауэрлат |
| 8. Утеплитель | 27. Цементно-песчаная армированная стяжка |
| 9. Брус 50x50 (для дополнительного утепления) |  |
| 10. Пароизоляция |  |
| 11. Подшивка потолка |  |

Узел 6

Коньковый узел крыши мансардного этажа с кровельными вентиляторами KTV и Alipai

Рис.25

|  | 1. Кровельное покрытие Ruflex | 9. Брус 50x50 (для дополнительного утепления) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Подкладочный ковер | 10. Пароизоляция |  |
|  | 3. Влагостойкая фанера | 11. Подшивка |  |
|  | 4. Обрешетка | 12. Кровельный вентилятор скатного типа Alipai |  |
|  | 5. Брус 50x50 (для обеспечения вентиляции) | 13. Коньковая черепица |  |
|  | 6. Противокондесатная ветрозащитная пленка | 14. Каркас конька |  |
|  | 7. Стропильная нога | 15. Капельник |  |
|  | 8. Утеплитель | 16. Кровельный вентилятор скатного типа KTV |  |

Узел 7

Коньковый узел крыши мансардного этажа с аэратором

Рис.26

|  | 1. Кровельное покрытие Ruflex | 9. Брус 50x50 (для дополнительного утепления) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Подкладочный ковер | 10. Пароизоляция |  |
|  | 3. Влагостойкая фанера | 11. Подшивка |  |
|  | 4. Обрешетка | 12. Кровельный вентилятор скатного типа Alipai |  |
|  | 5. Брус 50x50 (для обеспечения вентиляции) | 13. Коньковая черепица |  |
|  | 6. Противокондесатная ветрозащитная пленка | 14. Каркас конька |  |
|  | 7. Стропильная нога | 15. Капельник |  |
|  | 8. Утеплитель | 16. Кровельный вентилятор скатного типа KTV |  |

Узел 8

Коньковый узел крыши мансардного этажа с коньковым дефлектором Alipai

Рис.27

1. Кровельное покрытие Ruflex

2. Подкладочный ковер

3. Влагостойкая фанера

4. Обрешетка

5. Брус 50x50 (для обеспечения вентиляции)

6. Противокондесатная ветрозащитная пленка

7. Стропильная нога

8. Утеплитель

9. Брус 50x50 (для дополнительного утепления)

10. Пароизоляция

11. Подшивка

12. Коньковый вентилятор

Узел 9

Коньковый узел крыши мансардного этажа

Рис.28

|  | 1. Кровельное покрытие Ruflex | 9. Брус 50x50 (для дополнительного утепления) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Подкладочный ковер | 10. Пароизоляция |  |
|  | 3. Влагостойкая фанера | 11. Подшивка |  |
|  | 4. Обрешетка | 13. Коньковая черепица |  |
|  | 5. Брус 50x50 (для обеспечения вентиляции) | 18. Капельник |  |
|  | 6. Противокондесатная ветрозащитная пленка | 19. Стена здания |  |
|  | 7. Стропильная нога | 28. Слуховое окно |  |
|  | 8. Утеплитель |  |  |

Узел 10

Примыкание кровли к кирпичной стене

Рис.29

|  | 1. Кровельное покрытие Ruflex | 9. Брус 50x50 (для дополнительного утепления) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Подкладочный ковер | 10. Пароизоляция |  |
|  | 3. Влагостойкая фанера | 11. Подшивка |  |
|  | 4. Обрешетка | 13. Коньковая черепица |  |
|  | 5. Брус 50x50 (для обеспечения вентиляции) | 18. Капельник |  |
|  | 6. Противокондесатная ветрозащитная пленка | 19. Стена здания |  |
|  | 7. Стропильная нога | 28. Слуховое окно |  |
|  | 8. Утеплитель |  |  |

Узел 11

Примыкание кровли к дымовой кирпичной трубе

Рис.30

1. Кровельное покрытие Ruflex

2. Подкладочный ковер

3. Влагостойкая фанера

4. Обрешетка

5. Брус 50x50 (для обеспечения вентиляции)

6. Противокондесатная ветрозащитная пленка

7. Стропильная нога

8. Утеплитель

9. Брус 50x50 (для дополнительного утепления)

10. Пароизоляция

11. Подшивка

17. Ендовный слой

18. Капельник

19. Труба в кровле

20. Уплотнитель

21. Уплотнитель SKT

22. Крепежный хомут

Узел 12

Примыкание кровли к дымовой металлической трубе

Рис.31

1. Кровельное покрытие Ruflex

2. Подкладочный ковер

3. Влагостойкая фанера

4. Обрешетка

5. Брус 50x50 (для обеспечения вентиляции)

6. Противокондесатная ветрозащитная пленка

7. Стропильная нога

8. Утеплитель

9. Брус 50x50 (для дополнительного утепления)

10. Пароизоляция

11. Подшивка

17. Ендовный слой

18. Капельник

19. Труба в кровле

20. Уплотнитель

21. Уплотнитель SKT

22. Крепежный хомут

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

УСЛОВИЯ И СРОКИ ГАРАНТИИ НА КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

Применение всех комплектующих и следование инструкции по монтажу гарантируют высочайшую надежность, долговечность и эстетичность кровли.

1. Кровельная конструкция должна быть выполнена с соблюдением официальных строительных норм и правил по устройству кровли, действующих в той местности (государстве), где монтируется гибкая черепица.

2. Монтаж гибкой черепицы и сопутствующих комплектующих материалов должен быть выполнен при соблюдении действующей на момент монтажа "Инструкции по монтажу".

3. В качестве нижнего слоя должен быть использован рекомендуемый "KATEPAL OY" подкладочный материал.

| Гарантия | Применение подкладочного материала |
| --- | --- |
| 25 лет | По всей длине поверхности кровли при любом угле наклона кровли от 11,3° (1:5) до 90° (1:0) |
| 15 лет | При угле наклона кровли от 18 (1:3) до 90 градусов (1:0) - подкладочный материал укладывается на коньки, карнизы, торцы кровли, в ендовы. |

4. В качестве комплектующих для кровельного покрытия из гибкой черепицы должны быть использованы следующие материалы:

- Рядовая черепица Ruflex

- Коньково-карнизная черепица Ruflex

- Ендовый ковер Ruflex Super-Pintari

- Подкладочный ковер Ruflex K-EL 60/2200 либо рулонный кровельный гидроизоляционный материал Руфлекс

- Клей K-36

- Кровельные гвозди; металлические карнизные и фронтонные планки; планки примыканий

ПОРЯДОК УХОДА ЗА КРОВЛЕЙ ИЗ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

- Для сохранения эксплуатационных и эстетических свойств гибкой черепицы необходимо не менее 2 раз в год проверять состояние кровли.

- Сметать листья и другой мелкий мусор с крыши рекомендуется мягкой щеткой, не повреждающей кровельное покрытие. Ветки и другой крупный мусор нужно убирать вручную.

- Обеспечить свободный сток воды с крыши. Для этого необходимо очищать от мусора водосточные желоба и воронки.

- Сгребать снег с крыши можно только в случае необходимости, слоями, оставляя на кровле 10-20 см защитный слой снега. Для удаления льда нельзя пользоваться острыми предметами, способными повредить кровельное покрытие.

- Если есть потребность произвести ремонт крыши, нужно сразу приступать к делу, чтобы избежать более серьезных повреждений. При проведении работ на крыше кровельное покрытие необходимо защитить.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЯДОВОЙ ЧЕРЕПИЦЫ RUFLEX

- Общие данные

Рис.32

Метод установки: самонаклеивание с фиксацией кровельными гвоздями

Вес 1 м готового покрытия: 8 кг

Размер гонта кровельной плитки (длина/ширина): 1,0 м х 0,317 м

Объем упаковки: 3,0 м готового покрытия

Температурный диапазон применения: от -55 °С до +110 °С (кратковременно до +120 °С)

- Конструкция

Рис.33

Основа: стеклохолст нетканый

Тип битума: улучшенный высшего качества битум

Верхний слой: цветные каменные гранулы

Нижний слой: самоклеящийся модифицированный высшего качества битум

Система: паз-гребень

Гибкая черепица RUFLEX:

| - прочна и герметична | - удобна и безотходна в монтаже |
| --- | --- |
| - не подвержена коррозии | - соответствует европейскому стандарту качества EN 544 по классу 1 |
| - пожаробезопасна | - всегда в наличии на складах |
| - морозо- и теплоустойчива |  |
| - позволяет воплотить кровлю любой сложности |  |

СТРОЕНИЕ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

Рис.34

Характеристики гибкой черепицы

| Метод установки: | самонаклеивание с фиксацией кровельными гвоздями |
| --- | --- |
| Вес 1 м готового покрытия: | 8 кг |
| Размер гонта (длина/ширина): | 1,0 х 0,317 м |
| Объем одной упаковки: | 3,0 м готового покрытия |
| Вес одной упаковки: | 24 кг |

Дополнительная гарантия надежности кровли!

Кровля - это комплексная система, состоящая из отдельных компонентов. От того, есть ли и насколько хорошо подобраны эти компоненты, полностью зависит долговечность всей кровли! RUFLEX разработал для кровли из гибкой черепицы качественные комплектующие, каждое из которых имеет специальное назначение.

Ендовый ковер RUFLEX SUPER PINTARI

Рулонный материал, применяемый при монтаже гибкой черепицы во внутренних перегибах кровли. Еще одна приятная новинка от RUFLEX - ендовый ковер стал еще прочнее. В качестве основы материала теперь вместо стеклохолста используется полиэстер, что делает ендовый ковер более гибким и эластичным, более стабильным при повышенной температуре, более прочным на разрыв.

Подкладочный ковер RUFLEX

Подкладочный ковер применяется для дополнительного усиления слабых мест кровли скатов, торцов, коньков и пр. Для обеспечения гарантированно надежной кровли RUFLEX рекомендует монтировать подкладочный материал по всей поверхности кровли. Это очень актуально при условии зачастую неквалифицированного монтажа гибкой черепицы. При использовании сплошного подкладочного ковра риск протечек минимален!

Коньково-карнизная плитка RUFLEX

Для создания максимальной защиты коньков и карнизов кровли от атмосферных осадков используется коньково-карнизная плитка, которая, кроме того, придаст Вашей кровле законченный вид.

КОМПОНЕНТЫ СОВЕРШЕННОЙ КРОВЛИ

Все комплектующие кровельной системы представляют собой единое целое. Только их правильное сочетание делает кровлю действительно совершенной - долговечной, технологичной и абсолютно безопасной.

Рис.35

|  | Гибкая черепица RUFLEX Гарантия надежности и эстетичности |  | Карнизная и коньковая черепица Ruflex Разработана специально для максимальной защиты карнизов и коньков кровли |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подкладочный ковер RUFLEX K-EL 60/2200 Подкладочный ковер РУФЛЕКС Двойная защита кровли от косого дождя и наледей |  | Водосточная система Ruflex Разработана специально для максимальной защиты карнизов и коньков кровли |
|  | Ендовый ковер RUFLEX SUPER PINTARI Сделает все "слабые" места кровли абсолютно герметичными |  | Кровельные вентиляторы и проходки Обеспечивают длительный срок службы кровли и комфорт внутри здания |

Рис.36

Рис.37

ПОДКЛАДОЧНЫЙ КОВЕР RUFLEX K-EL 60/2200

Двойная защита кровли от косого дождя и наледей

- Надежно защитит от протечек на карнизных свесах - наиболее нагруженных местах кровли

- Обеспечивает дополнительную защиту в ендовах - самых уязвимых местах кровли

- Гарантирует надежность кровли при уклонах от 11.3°

- Позволяет избежать распространенных проблем с мансардными окнами, дымоходами и другими выступающими элементами

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Метод установки: кровельные гвозди, клей K-36.

- Номинальный вес: 2,2 кг/м

- Размер рулона: 15x1 м

- Основа: стеклохолст

- Тип битума: СБС-модифицированный битум

- Верхний слой: мелкий песок

- Нижний слой: мелкий песок

Рис.38

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

В качестве подкладочного слоя под гибкую черепицу используют кровельный материал RUFLEX K-ЕL 60/2200 по всей площади кровли. Это обусловлено необходимостью усиления узлов кровли для обеспечения гарантированной многолетней службы. В этом случае площадь заготовленного ковра должна быть в 1,15 раз больше площади кровли.

Подкладочный слой монтируется снизу-вверх параллельно карнизному свесу с нахлестом не менее 10 см.

При уклоне кровли более 1:3 (18 град) возможна укладка подкладочного материала только на коньки кровли, в ендовы, на карнизные свесы и в торцевые части кровли, в местах проходок через кровлю (вокруг печных труб, в местах примыканий кровли к вертикальным стенам, вокруг мансардных окон).

Условия применения подкладочного ковра обозначены в Гарантийном талоне на гибкую черепицу Ruflex.

ЕНДОВЫЙ КОВЕР RUFLEX SUPER PINTARI

Сделает все "слабые" места кровли абсолютно герметичными

- Дополнительно защищает наиболее уязвимые участки крыши - зоны внутренних перегибов (ендовы), примыкания к вертикальным стенам и трубам

- Значительно снижает негативное воздействие снеговых и дождевых нагрузок на крышу

- Позволяет избежать протечек

- Существенно улучшает эстетический вид кровли

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Метод установки: механическая фиксация (кровельные гвозди)

Номинальный вес: 3,8 кг/м

Размер рулона: 10x0,7 м

Основа: полиэстер

Тип битума: СБС-модифицированный битум

Верхний слой: цветные каменные гранулы

Нижний слой: мелкий песок

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Ендовы - это внутренние перегибы кровли, испытывающие дождевые и снеговые нагрузки, в десятки раз превосходящие те, что приходятся на долю остальных элементов.

Специалистами RUFLEX разработан новый материал для защиты ендов кровли - RUFLEX SUPER PINTARI. Поскольку основой материала является полиэстер, он отличается повышенной прочностью, гибкостью и стабильностью при повышенной температуре, а значит, еще большей сопротивляемостью агрессивным воздействиям внешней среды.

Ендовый ковер RUFLEX SUPER PINTARI имеет цвет, аналогичный цвету соответствующей гибкой черепицы.

Применение ендового ковра и конструктивное решение узла (см. рисунок) обеспечивает надлежащую защиту от попадания влаги, например, во время косого дождя.

Рис.39

КОНЬКОВАЯ И КАРНИЗНАЯ ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА RUFLEX

Максимальная защита карнизов и коньков кровли

- Обеспечивает максимальную защиту кровли от влаги и ветра

- Выдерживает существенные нагрузки зимних наледей

- Сплошной клеящий слой обеспечивает стопроцентную герметичность

- Позволяет сделать край карниза красивым и ровным, что существенно улучшает внешний вид кровли

- Универсальность: из одной упаковки плиток получается и карниз, и конек

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Метод установки: самонаклеивание, кровельные гвозди

Размер плитки: 1.00 (0,33х3) м х 0,25 м

Площадь покрытия: 20 п/м карниза или 12 п/м конька

Основа: стеклохолст

Тип битума: улучшенный битум высшего качества

Верхний слой: цветные каменные гранулы

Нижний слой: самоклеящийся

Рис.40

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Коньки и карнизы, как и ендовы - элементы кровли, подвергающиеся максимальным нагрузкам. Именно на них приходится основной удар ветра и атмосферных осадков. Карнизам приходится также выдерживать нагрузки наледи и талой воды, возникающих зимой на карнизных свесах. Поэтому только специально разработанная для этих целей коньково-карнизная плитка RUFLEX может обеспечить максимальную защиту.

Плитки универсальны - то есть, могут использоваться для создания и конька и карниза. В случае, когда плитка используется как карнизная, она используется целиком. Если же монтируется конек, то каждый лист, по насечкам, разделяется на три части. Монтируется плитка на коньке внахлест. Одной упаковки достаточно для 12 погонных метров конька или 20 погонных метров карниза.

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА RUFLEX

Защита от дождя год за годом

- Разработана в Дании с учетом климатических условий России и СНГ

- Легко монтируется и не требует обслуживания

- Непревзойденный срок службы в любых погодных и климатических условиях

- Замечательно гармонирует с любым архитектурным решением

- Письменная гарантия 25 лет

Уникальные разработки специалистов делают систему RUFLEX безусловным лидером рынка водостоков:

- состав для холодной сварки ПВХ "расплавляет" кромки соединяемых элементов системы, обеспечивая максимально плотное и прочное соединение;

- запатентованная форма кромки желоба RUFLEX гарантирует стабильность и жесткость лотка, придавая системе одновременно элегантность и исключительную прочность;

- термопластичные соединения водосточных труб и кровельных желобов, содержащие дополнительные элементы уплотнения, компенсируют усадку или расширение материала под воздействием температурных колебаний.

Рис.41

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Водосточная система RUFLEX надежно защищает здание от сбегающей с крыши воды, которая за считанные месяцы может разрушить поверхность стен и нарушить гидроизоляцию фундамента.

Оригинальные конструктивные элементы позволяют ей легко переносить любые температурные перепады.

Элегантность и классический стиль RUFLEX позволяют системе легко вписаться как в самые необычные, так и в очень консервативные архитектурные решения.

Конструкционная гибкость позволяет легко смонтировать систему на кровлях любой конфигурации и сложности. Водостоки RUFLEX могут быть установлены на зданиях любого возраста.

Элементы системы RUFLEX сделаны из термопластичного ПВХ, обеспечивающего ее идеальную работу при температурах от -50 °С до +50 °С.

| Клей К-36 Применяется для проклеивания швов битумных ковров и плиток, а также герметизации проходок кровельных вентиляционных систем. Разработан специально для склеивания объектов, требующих эластичности при низких и устойчивости при высоких температурах. | Гвозди Качественные гальванизированные гвозди с широкой шляпкой - немаловажная мелочь! |
| --- | --- |

Рис.42

| 1. металлическая карнизная планка (капельник) | 2. металлическая фронтонная планка (торцевая) | 3. планка примыканий |
| --- | --- | --- |
| Для отвода воды от краев крыши, а также для придания кровле завершенного вида применяют металлические элементы на карнизных и фронтонных свесах. | Для герметизации примыканий к стенам и придания завершенного вида кровле. |

Рис.43

КРОВЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Бытовые вентиляторы для коттеджей - для создания в доме естественного воздухообмена.

- Вентиляционные выходы - устанавливаются при наличии в доме вентилятора внутренних помещений или кухонной вытяжки.

- Вентиляционное оборудование для канализационных стояков - для вывода неприятных запахов и предотвращения образования газов.

- Вентиляционные системы подкровельного пространства - для удаления влаги из чердачных помещений и кровельной конструкции. Последнее значительно продлевает срок службы кровли.

- Уплотнители проходов через кровлю

Рис.44

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Работы по устройству водоизоляционных слоев должны производиться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", "Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации" (ППБ-01-03).

5.2. К работам по устройству водоизоляционных слоев из новых материалов допускаются мужчины не моложе 18 лет, прошедшие предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры, имеющие наряд-допуск.

5.3. Работы по устройству водоизоляционных слоев из новых материалов производятся только при использовании средств индивидуальной защиты (СИЗ). Для защиты тела должны быть использованы брезентовые комбинезоны (ГОСТ 27653-88); для защиты ног - ботинки кожаные (ГОСТ 28507-90); для защиты рук - брезентовые рукавицы (ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ).

5.4. Допуск рабочих к выполнению работ разрешается только после осмотра основания, ограждений и мест страховки прорабом или мастером вместе с бригадиром.

5.5. По окончании работ (смены) материалы и инструменты должны быть убраны с кровли.

5.6. Место производства работ должно быть обеспечено следующими средствами пожаротушения и медицинской помощи:

| - огнетушитель пенный марки ОХП-10 (ТУ 22-4720-80) из расчета на одну секцию кровли, не менее | 2 шт. |
| --- | --- |
| - ящик с песком емкостью 0,05 м | 1 шт. |
| - лопата | 2 шт. |
| - асбестовое полотно | 1 м |
| - аптечка с набором медикаментов | 1 шт. |

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Расход кровельных гвоздей

| Уклон кровли, градус | до 45° (1:1) | свыше 45° |
| --- | --- | --- |
| Общий расход на кровлю, кг/м | 0,07* | 0,1* |
| Расход гвоздей на один гонт, шт. | 4 | 6 |

_________________

* Расход гвоздей без учета комплектующих элементов

Характеристики гибкой черепицы

| Метод установки: | самонаклеивание с фиксацией кровельными гвоздями |
| --- | --- |
| Вес 1 м готового покрытия: | 8 кг |
| Размер гонта (длина/ширина): | 1,0 х 0,317 м |
| Объем одной упаковки: | 3,0 м готового покрытия |
| Вес одной упаковки: | 24 кг |

ТОЛЩИНА ДОСКИ И ФАНЕРЫ ПРИ РАЗНОЙ ВЕЛИЧИНЕ ШАГА СТРОПИЛ и (определяется проектным расчетом).

При снеговой нагрузке 1,8 кН/м, точечной нагрузке 1,0 кН

| Шаг стропил (мм) | Толщина доски (мм) | Толщина фанеры (мм) |
| --- | --- | --- |
| 600 | 20 | 12 |
| 900 | 23 | 18 |
| 1200 | 30 | 21 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".

СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

ГОСТ 9.303-84. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие правила к выбору.

ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ГОСТ 11652-80. Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры.

ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Документы БД "Техэксперт".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2011