ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

РЕМОНТ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на ремонт покрытий полов из полимерных материалов.

Общие сведения

Полы являются важным конструктивным элементом здания, воспринимающим и противостоящим многим функциональным и технологическим воздействиям (нагрузки, теплопередача, влага, вибрация, удары, истирание, химические и тепловые влияния).

Условия предполагаемой эксплуатации пола определяют набор и конструктивное исполнение его отдельных слоев. Пол содержит следующие элементы: покрытие, прослойки, стяжки, подстилающие, гидро-, тепло- и звукоизоляционные слои, лаги, столбики под лаги и др. Основной элемент пола - покрытие, которое непосредственно подвергается эксплуатационным воздействиям.

Назначение полов заключается в противостоянии механическим повреждениям от хождения людей, передвижки мебели и т.п., а в промышленных зданиях и от перемещения грузов, агрессивного действия щелочей, кислот и других химических веществ, а также в снижении тепло- и звукопроводности и создании необходимых санитарно-технических условий в помещениях.

В процессе эксплуатации полы подвергаются усушке, усадке, истиранию, поэтому должны периодически восстанавливаться. Степень износа и периодичность восстановления зависят от качества материала пола и интенсивности его износа.

Рекомендуемая минимальная продолжительность эффективной эксплуатации полов зданий и сооружений приведена в табл.1.1.

Таблица 1.1

Рекомендуемая минимальная продолжительность эффективной эксплуатации полов зданий и объектов

| Полы | Продолжительность эксплуатации до капитального ремонта (до замены), год |
| --- | --- |
|  | Жилые здания | Здания и объекты коммунального и социально-культурного назначения |
| Из линолеума безосновного | 10 | 5 |
| Из линолеума с тканевой или тепло-, звукоизолирующей основой | 20 | 10 |
| Из поливинилхлоридных плиток | 10 | 10 |

Основные требования по эксплуатации полов:

предохранение от механических повреждений;

поддержание их в чистоте и сухими;

своевременное восстановление защитной окраски.

Запрещается бросать на пол и волочить по нему тяжелые грузы, проливать на пол масла и другие жидкости.

Система технического обслуживания должна быть направлена на сохранение качественного состояния пола, предупреждение преждевременного износа и обеспечение его надежного функционирования в течение всего периода эксплуатации.

Техническое обслуживание полов включает работы по контролю технического состояния, по поддержанию их работоспособности или исправности, по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям.

Техническое состояние полов определяется путем внешнего осмотра и по данным, полученным в процессе эксплуатации. В необходимых случаях, по решению назначенной комиссии по проведению общего осмотра зданий и сооружений, проводится вскрытие конструктивных элементов.

При общем осмотре особое внимание обращается на недостатки, вызванные нарушением правил пользования полами и их содержания, снижающих эксплуатационные качества и долговечность.

Все неисправности пола, выявленные при осмотре, записываются в акт общего осмотра зданий и сооружений, составляемый в двух экземплярах по установленной форме, а также в журнал учета технического состояния, специальные карточки учета. В этих документах должны содержаться:

оценка технического состояния конструкций пола;

выявленные дефекты;

места их нахождения;

причины, вызвавшие эти дефекты;

сведения о выполненном при осмотре ремонте.

Периодичность осмотров полов составляет 12 месяцев. Техническое обслуживание конструкций полов выполняется силами штатного эксплуатационного персонала. В ходе работы принимаются меры по устранению обнаруженных дефектов или повреждений.

Лица, занятые эксплуатацией и ремонтом полов, должны хорошо знать их устройство, условия работы конструкций, технические нормативы на материалы и конструкции, требуемые для ремонта. Они по внешним признакам и с помощью измерительных средств должны уметь оценить техническое состояние конструкций, выявить наиболее уязвимые места, выбрать самые эффективные способы и средства предупреждения и устранения дефектов.

Дефекты полов и способы их устранения

В процессе эксплуатации зданий и сооружений в конструкциях полов могут появляться различные дефекты и повреждения (рис.1). Каждый дефект характеризуется причинами его возникновения, размерами повреждений и возможными последствиями. Поврежденные участки покрытий пола приводят к ускоренному разрушению остальной его части. Поэтому обнаруженные дефекты следует своевременно устранять.

Рис.1. Характерные дефекты и повреждения полов:

а - цементно-бетонный; б - из брусчатки; в - из линолеума; г - из керамических плиток; д - паркетный; е - дощатый; 1 - цементное покрытие; 2 - бетонное основание; 3 - мастика; 4 - камень; 5 - железобетонное перекрытие; 6 - стяжка; 7 - линолеум на мастике; 8 - цементный раствор; 9 - метлахская плитка; 10 - рубероид; 11 - лага; 12 - доска основания; 13 - паркетная клепка; 14 - доска половая

В процессе проведения осмотров и выявления дефектов и повреждений конструктивных элементов пола необходимо определить главную причину их возникновения. Основными причинами преждевременного износа элементов пола являются: ошибки при проектировании, нарушение технологии выполнения строительных работ, неправильная эксплуатация. Степень повреждения полов во многом зависит от конструкций и материалов, из которого они выполняются.

Правильный и эффективный способ устранения дефектов и повреждений конструкций полов может быть разработан лишь на основе тщательного анализа и устранения причин их возникновения. Он имеет существенное значение для дальнейшей работы конструкции, влияет на ее долговечность, снижает дополнительные расходы на ремонтно-восстановительные работы и на эксплуатацию здания или сооружения.

Характерные дефекты, причины их возникновения и способы устранения приведены в табл.1.2.

Таблица 1.2

Характерные дефекты, причины возникновения и способы их устранения

| Наименование дефектов и повреждений | Причины дефектов и повреждений | Способы ремонта |
| --- | --- | --- |
| Полы из синтетических материалов |
| Отслоение или вспучивание материала (линолеум, релин, плитка ПХВ) | Некачественная мастика. Нарушение технологии настилки материала. Переувлажнение основания пола | Снять кусок или лист вспученного синтетического материала и вырезать новый кусок несколько больших размеров, просушить и восстановить основание, наклеить новый материал |
| Износ, механическое повреждение | Длительная эксплуатация | Удалить поврежденные участки, очистить и просушить основание, уложить новый линолеум |
| Истирание материала | Неровность основания. Интенсивное использование пола | Основание тщательно очистить, наклеить новый синтетический материал, соблюдая выполнение всех технологических операций |
| Полы из минеральных материалов |
| Механическое разрушение и истирание покрытия | Механическое воздействие на пол. Длительная эксплуатация | Очистить основание от старого раствора и поврежденных плиток, удалить пыль и смочить основание, заполнить эти места цементно-песчаным раствором состава Ц:П=1:3 и уложить плитки, тщательно подогнав их под общую поверхность пола |
| Отставание плиток от основания | Низкое качество материалов. Нарушение технологии при устройстве полов. Переувлажнение основания | Уложить новые плитки, соблюдая выполнение всех технологических операций |

Способ производства ремонтных и восстановительных работ выбирается исходя из технического состояния зданий и сооружений, обеспеченности материальными ресурсами, выделенных ассигнований на ремонт и возможностей привлечения внутренних ресурсов эксплуатирующей организации.

Таким образом, результаты оценки состояния конструктивных элементов полов позволяют выявить дефекты, определить степень и границы повреждений для того, чтобы своевременно и качественно отремонтировать их.

Устранение дефектов полов из поливинилхлоридных плиток и рулонных материалов

Дефекты полов из поливинилхлоридных плиток, линолеума и других синтетических материалов вызваны неудовлетворительной подготовкой основания, применением низкокачественных клеящих мастик, нарушением технологии укладки полов, отсутствием достаточного опыта у работающих.

В полах из плитки наиболее часто происходит их отклеивание, вызванное влажностью или недостаточной очисткой основания от пыли, а также укладкой покрытия на тонкий или пересохший слой клеящей мастики.

Для устранения такого дефекта основание очищают от мастики и пыли и вновь приклеивают плитку.

Коробление кромок и углов у наклеенной плитки происходит из-за нанесения толстого слоя мастики или преждевременного наклеивания плитки до испарения летучего растворителя, а также из-за попадания в швы бензина или других веществ, применяемых для очистки покрытий и растворяющих мастику.

Кромки и углы плитки, отклеившиеся от основания, разглаживают горячим утюгом через плотную бумагу и затем пригружают.

Выдавливание мастики между швами плитки происходит при недостаточной выдержке мастики, покрывающей основание, или при слишком толстом ее слое. Устраняют дефект, разбирая и укладывая вновь такие участки пола.

Для полов из линолеума характерны вздутия на поверхности покрытия. Они обусловлены повышенной влажностью основания, недостаточным сроком вылеживания полотнищ, нарушением технологии наклеивания (толстым слоем мастики или ее отсутствием, неплотным прижатием ковра к основанию).

Дефект устраняют, прокалывая и выпуская воздух из вздувшегося участка покрытия, после чего это место разглаживают горячим утюгом через плотную бумагу и пригружают.

Волнистость отдельных участков вызвана неправильным хранением рулонов линолеума. Волнистость не исчезает даже при длительном вылеживании полотнищ. До наклеивания контуры волн на поверхности очерчивают мелом, а после наклеивания на эти участки укладывают груз. Если волнистость не исчезнет, то ее устраняют так же, как и вздутия покрытия.

Щели и наплывы в стыках ковра появляются при преждевременной прирезке кромок из-за недостаточного срока вылеживания полотнищ. Усадка линолеума расширяет зазоры между кромками наклеенных полотнищ и приводит к появлению щелей в покрытии. Удлинение и расширение полотнищ, наоборот, вызывает появление наплывов и складок у наклеенных кромок продольных и поперечных стыков. Щели между стыками заделывают прочной и водостойкой шпаклевкой с добавками пигментов под цвет линолеума. Наплывы в стыках полотнищ устраняют подрезкой кромок лишь после завершения деформации линолеума.

Отклеивание кромок и отдельных участков покрытия происходит из-за нанесения мастик на влажное или не очищенное от пыли основание, а также при проникании в швы воды или веществ, растворяющих мастику.

Для устранения таких дефектов основание тщательно очищают от мусора, пыли, остатков мастики. Затем вновь наклеивают кромки плитки.

Изношенные участки покрытия появляются в результате неравномерной или длительной его эксплуатации. Такие участки вырезают в форме прямоугольника или квадрата. Основание на месте вырезанного участка очищают от мастики. Затем примеряют кусок линолеума несколько больших размеров, чем вырезанный участок. Наложенный кусок временно закрепляют гвоздями и прирезают к покрытию по линейке. Новый участок покрытия приклеивают и прижимают грузом. Он не должен отличаться по цвету, толщине и рисунку от основного покрытия.

Покрытия полов из поливинилхлоридных плиток и линолеума ежедневно подметают и протирают влажной тряпкой. Однако с течением времени полы темнеют, теряют блеск. В таких случаях их промывают теплой водой с мылом, а после просушки покрывают тонким слоем восковой мастики. Высохшую мастику растирают электрополотером или щетками до блеска. Не рекомендуется с помощью соды, щелочи и других порошков или шлифовальной шкурки очищать загрязненные участки пола - это портит лицевую поверхность покрытия.

Периодическая натирка полов восковой мастикой удлиняет срок их эксплуатации, улучшает декоративные качества и гигиеничность покрытий, уменьшает накопление зарядов статического электричества, неблагоприятно действующих на организм человека.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Организация труда

Полы из плиточных и рулонных синтетических материалов площадью до 1000 м укладывает специализированная бригада облицовщиков-плиточников 2-4-го разрядов. Работы ведут поточно-цикличным методом, предусматривающим выполнение каждым звеном бригады всего комплекса работ по устройству полов.

При значительных площадях (более 1000 м) работу организуют поточно-расчлененным методом. Звенья бригады специализируются на выполнении определенных видов работ. Например, первое звено очищает и ремонтирует основание, грунтует поверхность под укладку покрытия. Второе - сортирует плитку, готовит мастику, подает к рабочему месту материалы для настилки полов. Третье - выполняет разбивку покрытия, наносит мастику и укладывает плитку.

Для выполнения заданного объема работ бригаду оснащают технологическим нормокомплектом с учетом численно-квалификационного состава работающих.

Труд звена организуют в соответствии с типовыми схемами, предусматривающими рациональное размещение механизмов, материалов и целесообразную последовательность работ.

При огрунтовке основания битумной мастикой один рабочий круговыми движениями форсунки наносит грунтовку на основание слева направо и в направлении к выходу. Второй рабочий обслуживает компрессор СО-7А с установкой, распыляющей грунтовку, и выполняет другие вспомогательные работы.

Настилку полов без фриза из поливинилхлоридных плиток выполняет звено из двух рабочих. Облицовщик-плиточник 4-го разряда наносит мастику на основание, укладывает плитку и проверяет качество покрытия. Рабочий 2-го разряда сортирует плитку, подносит материалы и помогает укладывать плитки.

Полотнища поливинилхлоридного линолеума наклеивает звено облицовщиков-плиточников 2-го и 4-го разрядов. Они совместно готовят основание под укладку полов, размечают, раскраивают и подгоняют полотнища, наносят и разравнивают мастику на основание, наклеивают полотнища, прирезают и наклеивают кромки, устанавливают плинтуса и порожки.

Технология выполнения работ

Поливинилхлоридные плитки ПВХ, однослойные и двухслойные, изготовляют так же, как и линолеумы,- на основе поливинилхлоридной смолы, но с большим содержанием наполнителей.

Выпускается также линолеум поливинилхлоридный безосновный многослойный и однослойный - рулонный материал шириной 1200...1600 мм, длина полотнища не менее 1200 мм, толщина слоя 1,6...2,0 мм.

В отличие от однослойного линолеума, требующего большого расхода поливинилхлоридных смол, при производстве двухслойного ограничено количество смол в нижнем слое линолеума до 35...40%.

Для устройства так называемых "теплых" полов наиболее перспективен поливинилхлоридный линолеум на теплозвукоизоляционной войлочной подоснове.

Этот материал изготовляется из пластифицированной смеси ПВХ смолы, асбеста, талька и пигментов промазным способом по войлочной подоснове. Ширина рулона 1600 мм, толщина лицевого слоя 1,4...1,8 мм, а войлочной подосновы - 3,0...3,5 мм. Кроме того, изготовляются поливинилхлоридные прессованные плитки "Превинил" и "Препласт" размером 490x490 мм, толщиной 4,5...5,0 мм и размером 250x250, 350x350 мм, толщиной 3...5 мм.

Кроме того, эффективны и перспективны для покрытия полов в жилых комнатах синтетические ковровые материалы, в частности ворсовые на вспененной латексной подоснове, выпускаемые, как правило, шириной 900 мм при длине полотнища в рулоне 6000 мм, толщиной 4 мм.

Отечественная промышленность выпускает широкую номенклатуру ковровых материалов для устройства полов: ворсово-прошивные (тафтинговые), трикотажные (вязаные), петлевые (нетканые) ворсовые на поливинилхлоридной пленочной основе, капроновый ворсовый тканый (плющевый) на вспененной латексной подоснове и др.

Покрытия полов из этих материалов обладают хорошими эксплуатационными свойствами - они эластичны и упруги, комфортны и декоративны, обладают эстетическими качествами и придают интерьеру жилых помещений красоту и уют.

Эти покрытия укладывают на основу пола специальными мастиками методом приклеивания.

Наиболее гигиеничны и удобны в процессе эксплуатации полы из синтетических материалов. Они влагостойки и эластичны. Но их применение несколько ограничено, так как эти покрытия обладают свойством статического электричества. Для того чтобы снять статическое электричество с синтетических или плиточных материалов, полы обрабатывают специальными составами. Но особенно важно при выборе данного покрывочного материала строго выполнять заводские требования.

Например, прежде чем устраивать полы, необходимо определить, какой вид или тип пола требуется для того или иного жилого или подсобного помещения вашего дома.

Так, в помещениях с длительным пребыванием людей (спальня, общая и детская комнаты) наряду с техническими требованиями - прочность, жесткость, истираемость, долговечность и экономичность - к полам предъявляются теплотехнические, акустические и эстетические требования.

При этом должна быть определенная температура пола, которая обеспечивается главным образом за счет свойств материалов покрытия и основания пола.

Плитки из поливинилхлорида выпускают квадратной формы размером 30x30 или 40x40 см и толщиной 2...3 мм. Эти плитки стойки к действию влаги, слабых кислот и щелочей, не горят и отличаются высокой прочностью на разрыв. Однако их легко поцарапать, поэтому при передвижке мебели и других тяжелых предметов следует соблюдать осторожность.

Полы из плиток легко моются и отличаются приятным внешним видом. Их можно натирать специальными пастами с помощью электрополотера. Плитки выпускают различных цветов и оттенков, ровного тона, а также "мраморные", поэтому в зависимости от назначения помещения можно менять расцветку пола. Неплохо смотрится кухня, когда цветом плиток непосредственно выделены зона для приготовления пищи и зона, используемая как столовая.

Перед приобретением плиток следует измерить площадь пола и подсчитать необходимое их число. Бетонное основание под плитки очищают и высушивают. Температура в помещении должна быть около 15 °С. При такой температуре надо выдержать в течение нескольких часов и плитки перед укладкой.

Плитки приклеивают к основанию клеем "Бутапрен" или латексным клеем "Экстра". Клей наносят теркой на основание слоем толщиной 1 мм и небольшой слой на нижнюю поверхность плитки. Последнюю укладывают на пол и крепко прижимают. Излишки латексного клея на плитках удаляют влажной тряпкой, а "Бутапрена" - скипидаром.

После укладки плиток данным помещением не следует пользоваться в течение 5...6 суток, то есть до полного схватывания клея.

Приклеивают плитки, как правило, с центра помещения, причем поверхность пола расчерчивают квадратной сеткой со сторонами, параллельными стенам либо образующими с ними угол 45° (рис.2, а, б).

При необходимости плитки, прилегающие к стенам, разрезают. Это делают следующим образом: кладут плитку на ровную поверхность, прижимают ее металлической линейкой и разрезают острым стальным ножом (рис.2, в).

Рис.2. Покрытие полов поливинилхлоридными плитками:

а, б - при расположении их сторон соответственно параллельно стенам и под углом 45° к ним: 1 - основание пола; 2 - разметка плиток; 3 - линия деления; в - разрезание плитки: 1 - плитка; 2 - стальной нож; 3 - металлическая линейка; 4 - порез; 5 - направление резания

Листы рулонного покрытия для пола представляют собой эластичный материал шириной 1,3...1,5 м, длиной 10...20 м и толщиной 1,9 мм. По эксплуатационным качествам такое покрытие подобно полам из плиток ПВХ, аналогичны и работы по наклейке рулонов.

Перед укладкой рулоны хранят в помещении с температурой 15...20 °С. Измерив размеры пола, нарезают из рулонов соответствующие листы. До нанесения клея листы укладывают так, чтобы один перекрывал другой по ширине не менее чем на 1 см, и подрезают острым ножом по стальной линейке. Резать надо либо сразу по двум листам, либо только по нижнему листу вдоль верхнего (рис.3, а).

Наклеивают листы от стены к центру помещения, при этом сильно прижимая их к основанию. Способ наклеивания полностью зависит от типа клея. Если используют "Бутапрен", то сначала промазывают основание и нижнюю поверхность листа. Через 15...20 мин лист укладывают на место. Клей "Полацет" наносят только на основание, не смазывая лист, причем после укладки стыки прижимают грузами на 3...4 суток. Образовавшиеся вздутия разрезают накрест острым ножом (рис.3, б), очищают основание металлическим шпателем и высушивают. После этого наносят на основание новый слой клея, укладывают отогнутые края листа и придавливают грузом на 2...3 суток.

Рис.3. Ремонт рулонного покрытия пола:

а - способы нарезания листов: 1, 5 - верхний и нижний листы; 2, 3 - линия и направление резания; 4 - нож; б - зачистка основания пола: 1 - разрезанное и отогнутое рулонное покрытие; 2 - участок очистки; 3 - направление чистки основания пола; 4 - шпатель

Если имеется сильно поврежденный участок ковра, то его вырезают и заменяют новым куском. Для этого на поврежденное место накладывают кусок нового листа так, чтобы он перекрывал повреждение, и острым ножом прорезают новый и старый кусок листа. Затем очищают основание, наносят на него слой клея и накладывают заплату. При этом цвет и фактура заплаты должны соответствовать покрытию пола.

От длительной эксплуатации линолеум истирается, причем, как правило, не полностью, а в отдельных краевых местах крошится. Эти места подлежат замене. Для этого вырезают полосу линолеума, в которой находится протертый кусок, и заменяют ее новой, приклеивая к полу мастикой.

Кроме того, вздувшиеся места можно проткнуть шилом. Выпустив из них воздух, плотно прижимают линолеум к полу мешком с горячим песком.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Схема операционного контроля качества устройства полов из полимерных материалов

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие документа о качестве и внешний вид линолеума или ковра из него; | Визуальный | Паспорт (сертификат),общий журнал работ |
|  | - влажность поверхности основания; | Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50-70 мповерхности покрытия |  |
|  | - ровность поверхности основания; | Визуальный |  |
|  | - качество очистки основания; | Технический осмотр |  |
|  | - режим вылеживания раскатанного линолеума до исчезновения волнистости. | Визуальный |  |
| Устройство полов из рулонного линолеума | Контролировать: - равномерность нанесения и толщину слоя мастики; | Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50-70 мповерхности покрытия | Общий журнал работ |
|  | - соблюдение рисунка ковра пола; | Визуальный |  |
|  | - плотность прилегания полотнищ линолеума к поверхности основания; | Технический осмотр |  |
|  | - отсутствие зазоров и уступов между смежными кромками полотнищ. | Визуальный |  |
| Приемка готового пола | Проверить: - соблюдение рисунка ковра согласно требованиям проекта; | Визуальный | Акт приемки выполненных работ |
|  | - внешний вид пола (отсутствие пятен, трещин, царапин, вздутий, отсутствие зазоров между кромками смежных полотен); | То же |  |
|  | - ровность поверхности пола, заданный уклон. | Измерительный, не менее десяти измерений на 50-70 м |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая, линейка металлическая, уровеньстроительный, двухметровая рейка |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.04.01-87 табл.24, 25

|  | Допускаемые отклонения: - поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой - 2 мм; - от заданного уклона покрытий - 0,2% соответствующего размера помещения, но не более 50 мм. Толщина слоя клеевой прослойки должна быть не более 0,8 мм. Влажность оснований перед устройством полимерных покрытий не должна превышать: - стяжек на основе цементного вяжущего - 5%; - стяжек из древесноволокнистых плит - 12%. Не допускаются: - зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками), между смежными кромками полотнищ линолеума, ковров рулонных материалов; - уступы между смежными полотнищами ковра; - волны, вздутия, приподнятие кромок на поверхности покрытия; - устройство поперечных (перпендикулярно направлению движения) швов в покрытиях из линолеума, ковров в зонах интенсивного движения. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 17241-71. Материалы и изделия полимерные для покрытия полов. Классификация.

ГОСТ 27023-86. Ковры сварные из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия.

Предельные отклонения от номинальных размеров линолеума и ковров из него.

| Материалы | Предельные отклонения, мм |
| --- | --- |
|  | по длине | по ширине | по толщине |
| линолеум по ГОСТ 7251-77 | не норм. | не норм. | ±0,2 |
| линолеум по ГОСТ 18108-80* | ±100 | ±10 | ±0,2 |
| ковры по ГОСТ 27023-86 | +10 | ±10 | ±0,2 |

Кромки линолеума и ковров должны быть ровными и параллельными, не иметь заусенцев и щербин. Допускаемое отклонение от параллельности кромок не должно превышать 3 мм на один метр (для релина - 2 мм на один метр).

На лицевой поверхности линолеума не допускаются царапины, раковины, складки, пузыри, пятна, полосы, искажения рисунка и брызги от краски, видимые с расстояния 1 м по вертикали от поверхности пола. Наплывы и вмятины площадью не свыше 0,2 см более 3 шт. на 1 м допускаются только в линолеумах по ГОСТ 7251-77.

Длина полотнища линолеума в рулоне не должна быть менее 12 м, рулоны могут состоять из двух кусков, причем длина одного из них не должна быть менее 3 м. Размеры ковров по длине и ширине устанавливаются картами раскроя, разработанными, согласованными и утвержденными в установленном порядке.

Каждый рулон или бобина линолеума, каждая упаковка рулона, каждое упакованное место или каждый ковер должны сопровождаться этикеткой.

Указания по производству работ
СНиП 3.04.01-87 пп.4.3, 4.39-4.42

Устройство полов из линолеума допускается при температуре воздуха в помещении, измеряемой в холодное время года около дверных и оконных проемов на высоте 0,5 м от уровня пола, и температуре укладываемых материалов не ниже 15 °С. Такая температура должна поддерживаться в течение суток после окончания работ.

Линолеум перед приклейкой должен вылежаться до исчезновения волн и полностью прилегать к основанию, приклеивать его к нижележащему слою необходимо по всей площади, за исключением случаев, оговоренных в проекте.

Прирезку стыкуемых полотнищ линолеума необходимо производить не ранее 3 сут после основной приклейки полотнищ. Кромки стыкуемых полотнищ линолеума должны быть после прирезки сварены или склеены.

Кромки стыкуемых полотнищ линолеума, рулонных материалов должны быть после прирезки сварены или склеены не ранее 3 сут после основной приклейки.

Сварной шов ковров должен быть прямым, ровным, гладким и прочным по всей длине, без разрывов, прогаров и резко выраженных наплывов (высота наплыва не более 0,5 мм).

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м

Машины мозаично-шлифовальные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

МАТЕРИАЛЫ

Плитки поливинилхлоридные прессованные "Превинил", марки ВК для полов

Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2

Мастика "Изол"

Ветошь

Карборунд

Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3

Полимерцементная шпатлевка

Поливинилхлоридные и другие синтетические плитки укладывают с применением набора ручных инструментов (рис.4): зубчатого шпателя для нанесения и разравнивания равномерным слоем по основанию клеящей мастики; кисти-ручника и узкого зубчатого шпателя для нанесения клеящих мастик на тыльную сторону плиток; резинового молотка для осаживания плиток, наклеиваемых на основание; ножа для резки плиток и вырезания в них отверстий; рейсмуса для нанесения разметочных рисок при раскрое плитки; валикового катка для прикатки стыков наклеенных плиток; гильотинных ножниц для резки плитки.

Рис.4. Инструменты и приспособления для облицовки синтетическими плитками:

а - нож; б - ножницы; в - расшивка РВ-2: 1 - рабочий стержень, 2 - колпачок, 3 - ручка; г, д - пластмассовые шпатели с удлиненной ручкой; е - большой шпатель; ж - малый шпатель; з - лопатка с зубчатыми кромками; и - лопатка со сменными зубчатыми лезвиями; к - ножной каток

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Все клеящие мастики содержат легковоспламеняющиеся растворители, что требует соблюдения мер пожарной безопасности. Испарения легковоспламеняющихся растворителей и концентрация их паров в помещении, где ведутся работы, создают повышенную пожарную опасность. В таких помещениях нельзя пользоваться открытым огнем, курить, включать электронагревательные приборы.

Во избежание образования искр емкости с мастикой и растворителем нельзя вскрывать металлическими инструментами, а также очищать тару от остатков мастики стальными предметами. На основание мастику наносят резиновыми, пластмассовыми, деревянными шпателями, которые исключают образование искр. В помещениях, где работают с мастикой, должны быть установлены таблички: "Не курить", "Огнеопасно". Количество мастики на рабочем месте не должно превышать сменного расхода.

Подогревать загустевшие мастики на открытом огне, электроплитках из-за огне- и взрывоопасности строго запрещено. Их разбавляют растворителями, рекомендованными инструкцией, или подогревают в посуде с горячей водой.

Основания начинают грунтовать мастикой в помещениях, наиболее удаленных от входа в здание. Не допускаются работы с мастикой одновременно в коридоре и основном помещении.

Растворители, улетучиваясь из нанесенной мастики, могут вызвать у работающих головную боль. Поэтому помещения, где наносят мастику, настилают плитку или линолеум, непрерывно проветривают, но так, чтобы не было сквозняков.

На помещения, где работают с мастиками, распространяются те же требования техники безопасности, что и при приготовлении мастик.

Поливинилхлоридные плитки и линолеум наклеивают на мастиках КН-2 и КН-3 только в светлое время суток.

При резке поливинилхлоридной плитки, при прирезке стыков полотнищ линолеума соблюдают осторожность, чтобы не допустить порезов рук.

По окончании работы приводят в порядок рабочее место, убирают инструменты, отключают электропроводящую сеть.

Общие меры безопасности при устройстве полов

Для обеспечения безопасности работающих при устройстве полов до начала работ их необходимо ознакомить с проектом производства работ строительного объекта, с организацией рабочего места, обучить обращению с инструментами и механизмами, ознакомить с особенностями работы и применяемыми материалами, проинструктировать по правилам техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной техники. При этом необходимо руководствоваться СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

При организации работ с механизмами и аппаратами, работающими под давлением, необходимо соблюдать меры безопасности, предусмотренные в "Правилах устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением". В процессе работы с механизмами и аппаратами необходимо тщательно следить за показаниями манометров и предохранительными клапанами, не допускать перехода стрелки манометра за красную черту. При наличии признаков неисправности машин и оборудования, а также установленных манометров пользование ими запрещается.

Работы по устройству полов должны выполняться с применением технологической оснастки (тары и контейнеров для растворов и бетонов, сыпучих и штучных материалов, грузозахватных устройств и приспособлений для подъема длинномерных материалов), средств коллективной защиты и строительного ручного инструмента, определяемых составом соответствующих нормокомплектов; их эксплуатация должна соответствовать эксплуатационным документам предприятий-изготовителей. Материалы, инструмент и приспособления не следует складировать на наклонной поверхности; а при отсутствии других мест необходимо применять специальные подставки, предотвращающие скольжение.

При работе с ручным инструментом необходимо соблюдать следующие требования:

- режущий инструмент во всех случаях укладывать так, чтобы его лезвие было направлено вниз;

- при работе пилой направлять полотно пилы по риске с помощью упора (направлять пилу рукой запрещается);

- стамеску при работе направлять так, чтобы лезвие проходило вне руки, и обрабатываемый предмет не поддерживать в направлении лезвия.

Распиливать ручной пилой материал, уложенный на колено, не допускается. При распиловке руки следует держать в стороне от пропила. При правке цикли во избежание пореза ее надо укрепить в тисках.

При заточке инструментов следует принять меры предосторожности, чтобы осколки от точильных камней не попали в глаза. Для этого следует надевать предохранительные очки и стоять при затачивании сбоку от вращающегося круга. Подводить затачиваемый инструмент к кругу нужно постепенно, чтобы избежать заклинивания инструмента и разрыва круга. Не допускается заточка на боковых плоскостях круга.

При механизированной окраске покрытий полов красками и лаками с применением составов, содержащих вредные вещества, следует соблюдать "Санитарные правила при окрасочных работах с применением ручных краскораспылителей".

Для освещения рабочих мест в труднодоступных местах необходимо применять специальные переносные светильники заводского изготовления напряжением не выше 36 В, а в сырых местах - не выше 12 В.

При устройстве гидроизоляции и покрытий полов с использованием горячей битумной мастики требуется особая осторожность.

Котлы для варки и разогрева битумных мастик должны быть оборудованы приборами для замера температуры мастики и плотно закрывающимися крышками.

Не разрешается заполнять котлы для варки битума более чем на 3/4 объема во избежание выплескивания битума и его возгорания. Во время варки битума запрещается наклоняться над котлом. Загружать в котел дополнительные порции неразогретого битума необходимо мелкими кусками, опуская их плавно по стенкам котла. Для предотвращения вспенивания и разбрызгивания битума необходимо следить за тем, чтобы при загрузке битума в котел не попадала вода, снег или лед.

Не допускается использовать битумные мастики с температурой выше 180 °С. Битумную мастику следует доставлять к рабочим местам по вертикали, как правило, по битумопроводу с использованием простейших механизмов и приспособлений. Транспортировать мастики по горизонтали вручную необходимо в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного широкой частью вниз с плотно закрывающимися крышками. Крышки должны иметь запорные устройства, не допускающие открывания при случайном падении бачка. Эти же бачки следует использовать при доставке небольших объемов мастики вручную по вертикали. При этом бачок должны переносить двое рабочих, используя специальные держатели. Заполнять бачки более чем на 3/4 их объема не допускается. Устанавливать бачки можно только в местах, исключающих их падение или опрокидывание.

При устройстве гидроизоляции из рулонных и других материалов с применением битумных мастик в закрытых помещениях должно быть обеспечено проветривание помещений.

При работе с горячими битумными мастиками на руки следует надевать рукавицы. В случае получения ожогов расплавленным битумом не следует удалять приставшую мастику, а необходимо наложить на обожженное место стерильную сухую повязку и направить пострадавшего в лечебное учреждение.

Для приготовления грунтовок на основе битумных мастик запрещается применять бензол, этилированный бензин, четыреххлористый углерод и другие токсичные растворители.

При использовании для теплоизоляции полов стекло- и шлаковаты их следует подавать к месту работы в контейнерах или пакетах, соблюдая условия, исключающие распыление.

Меры безопасности при работе со средствами механизации

При применении ручных машин следует соблюдать правила безопасности эксплуатации, а также инструкциями заводов-изготовителей. Перед началом работы на машине необходимо изучить ее паспорт - раздел "Указание мер безопасности".

Машины для устройства и отделки полов подключают в электросеть только через защитно-отключающие устройства при помощи штепсельного соединения, имеющего защитно-заземляющий контакт. Перед подключением машин необходимо проверить исправность защитно-отключающего устройства при разомкнутом штепсельном соединении. При эксплуатации защитно-отключающее устройство должно устанавливаться стационарно в вертикальном положении. В процессе работы нельзя допускать попадание в защитно-отключающие устройства и штепсельные соединения пыли и влаги, а также ударов и падения.

Подключать и отключать машины, питающиеся от трехфазной электросети напряжением 380 В, вспомогательное оборудование (понижающие трансформаторы, преобразователи частоты тока, защитно-отключающие устройства), а также устранять неисправности в них должен только дежурный электромонтер.

Исправность машин должна быть проверена на холостом ходу. До начала работы с машиной необходимо проверить:

- целостность цепи зануления машины;

- отсутствие замыканий на корпус;

- исправность заземляющего устройства, к которому подключается машина;

- исправность изоляции питающего кабеля, диэлектрических перчаток и сапог; правильность подключения нулевого защитного провода переносного питающего кабеля к нулю питающего пункта;

- затяжку резьбовых соединений;

- целостность защемляющего провода.

После срабатывания защиты отключающего устройства повторное его включение допускается только после устранения повреждения в машине.

Токопроводящие провода следует оберегать от трения об острые углы натяжения, крутых изгибов, не допускать перекручивания, соприкосновения с горячими и масляными поверхностями. Необходимо следить за тем, чтобы при перемещении машин по отделываемой поверхности пола под их колеса и рабочие органы не попадали различные предметы.

Лицам, работающим с машинами, запрещается: передавать машину (хотя бы на непродолжительное время) другим лицам; разбирать машину и производить самим какой-либо ремонт ее механической или электрической части; использовать машину не по назначению. При перерывах в работе, смене рабочих органов машин, ремонте, прекращении подачи электроэнергии машины необходимо отключать от сети.

При проверке электросетей или питающего оборудования на пусковых устройствах должны быть вывешены плакаты "Не включать - работают люди!" Плавкие вставки предохранителей в цепи питания электродвигателей должны быть вынуты.

Для работы в сырых местах ручные электрические машины, питающиеся от сети напряжением 110-220 В и 36 В, укомплектовывают диэлектрическими защитными средствами. Эти машины запрещается эксплуатировать в помещениях взрывоопасных или с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию. Не допускается использовать ручные машины при нечеткой работе выключателя, вытекании смазки из редуктора, а также при появлении запаха, характерного для горения изоляции, повышенного шума, стука и вибрации, трещин в деталях корпуса или ручках, ослаблении крепления рабочих органов. Не разрешается работать с ручными машинами без заземления их корпуса.

Средства механизации, которые могут перемещаться под действием собственной массы (растворосмесители, растворонасосы и т.п.), при эксплуатации и техническом обслуживании должны быть заблокированы или опущены на опору, чтобы предотвратить перемещение.

Ножи машин для осторожки пола должны быть тщательно подтянуты и закреплены болтами без каких-либо прокладок. Пылесборники для сбора стружки и пыли следует заполнять не более чем 2/3 объема. Работать на машинах нужно в диэлектрических перчатках и в процессе работы не выпускать рукоятки из рук.

При обработке поверхностей из цементных растворов и бетонов заглаживающие и затирочные машины следует перемещать плавно, не допуская наклонов машины. При работе машинами для отделки полов нельзя одновременно касаться металлических коммуникаций (трубопроводов, радиаторов и т.п.) и поверхностей машины.

Работающие с машинами для шлифования, заглаживания и затирки поверхностей должны иметь диэлектрическую обувь - резиновые сапоги, а также диэлектрические перчатки. Запрещается работать шлифовальными, заглаживающими и затирочными машинами со снятыми ограждениями траверс лопастей и ременной передачи, а также применять самодельные устройства, фиксирующие муфту во включенном положении. Не разрешается переносить машины, подключенные к сети, включать и отключать вилку питающего кабеля под нагрузкой.

При работе с вибраторами, виброрейками и виброкатками необходимо соблюдать меры безопасности, предусмотренные в "Санитарных нормах и правилах при работе с инструментами, механизмами и оборудованием, создающими вибрации, передаваемые на руки работающих".

При работе с установками для распыления мастичных составов для сплошных полов запрещается:

ремонтировать бак и его элементы, открывать доступ воздуху в бак, не убедившись в надежности крепления крышки к баку откидными скобами с винтами барашками, снимать крышку бака и загрузочного устройства, не сбросив полностью давление воздуха в баке клапаном сброса давления;

работать при неисправном предохранительном клапане. Клапан должен срабатывать при давлении 0,5 МПа. При нанесении мастичных составов удочкой следует пользоваться защитными очками.

Воздушные рукава к пневматическим ручным машинам и аппаратам-распылителям должны присоединяться при помощи ниппелей, штуцеров или хомутов; крепление рукавов проволокой не допускается. Присоединять и разъединять рукава пневматических машин разрешается только после прекращения подачи сжатого воздуха; подача сжатого воздуха допускается, когда машина приведена в рабочую готовность.

При эксплуатации пневматических машин нельзя менять рабочий инструмент при наличии в рукаве сжатого воздуха; снимать с машины средства виброзащиты и управления рабочим инструментом, глушитель шума.

К работе на битумоплавильных установках допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж по технике безопасности и обучение, дающее право на управление установкой.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица ГЭСН 11-01-038 Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных

Состав работ:

для нормы 1:

01. Очистка основания. 02. Огрунтовка основания. 03. Разбивка площади пола и раскрой плиток с их сортировкой. 04. Настилка пола из плиток с предварительным подогревом плиток.

для норм 2, 3:

01. Очистка основания. 02. Шлифовка основания под покрытие. 03. Огрунтовка основания. 04. Разбивка площади пола и раскрой плиток с их сортировкой. 05. Настилка пола из плиток с предварительным подогревом плиток.

Измеритель: 100 м покрытия

|  | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: |
| --- | --- |
| 11-01-038-01 | на мастике "Изол" |
| 11-01-038-02 | на клее КН-2 |
| 11-01-038-03 | на мастике КН-3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-01- 038-01 | 11-01- 038-02 | 11-01- 038-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 47,73 | 51,28 | 51,28 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,03 | 0,03 |
| 340312 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | - | 9 | 9 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0567 | Плитки поливинилхлоридные прессованные "Превинил", марки ВК для полов | м | 102 | 102 | 102 |
| 101-0609 | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 | кг | - | 52 | - |
| 101-1752 | Мастика "Изол" | т | 0,19 | - | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1 | 1 | 1 |
| 101-2109 | Карборунд | кг | - | 1 | 1 |
| 101-2505 | Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3 | т | - | - | 0,052 |
| 113-9060 | Полимерцементная шпатлевка | кг | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

ГОСТ 9.303-84. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие правила к выбору.

ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

СНиП 2.03.13-88 "Полы".

СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

ГОСТ 12.1.004-91* "Пожарная безопасность".

ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения работающих безопасности труда".

ВСН 9-94 "Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях".

Белоусов Е.Д. Технология облицовки поверхностей синтетическими материалами. - М., Высшая школа, 1982.

Белоусов Е.Д., Линде Е.М. Отделочные работы в сборном домостроении. - М., Стройиздат, 1978.

Белоусов Е.Д., Линде Е.М., Быков А.С. Полы жилых и общественных зданий. - М., Стройиздат, 1974.

При разработке авторского материала использованы: техническая документация и справочная информация справочно-консультационной системы "Стройтехнолог".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2009