КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ МОНОЛИТНОГО РОСТВЕРКА

См. Общую часть

Предельные отклонения при бетонировании монолитного ростверка в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 не должны превышать:

Бетонные смеси должны укладываться горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях.

Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя.

Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией, однако перерыв не должен быть более двух часов.

Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50-70 мм ниже верха щитов опалубки.

При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и элементы крепления опалубки.

Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см.

Толщина укладываемых слоев бетона не должна быть более 1,25 длины рабочей части глубинного вибратора.

Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку должна быть не более 3,0 м.

Продолжительность вибрирования должна обеспечить достаточное уплотнение бетонной смеси. Бетонирование сопровождается записями в "Журнале бетонных работ".

В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных осадков или высушивания и в последующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности.

Оптимальный режим выдерживания бетона: температура +18 °С, влажность 90%.

Мероприятия по уходу за бетоном, порядок и сроки их проведения, контроль за выполнением этих мероприятий и сроки распалубки ростверка должны устанавливаться проектом производства работ.

При производстве работ при отрицательных температурах должны выполняться требования раздела 2.6СНиП 3.03.01-87.

Приемку ростверка следует оформить актом промежуточной приемки ответственных конструкций (п.2.112СНиП 3.03.01-87).

| Лица, осуществляю- щие контроль качества | Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привле- каемые к контролю | Акти- руемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мастер или прораб | Подготови- тельные операции | Проверка качества выполнения опалубки | Визуально | До бетони- рования | Лаборатория | + |
|  |  | Проверка состояния арматуры и закладных частей | Визуально | До бетони- рования | Лаборатория | + |
|  |  | Проверка качества основания (очистка от мусора, наледи, грязи, снега) | Визуально | До бетони- рования | Лаборатория | + |
|  | Операции при бетонировании монолитного ростверка | Проверка качества бетонной смеси (подвижности, кубиковой прочности) | Визуально, измерения | В процес- се укладки бетонной смеси | Лаборатория | + |
|  |  | Проверка правильности укладки бетонной смеси, в том числе отметки верха ростверка | Визуально | В процессе укладки бетонной смеси | Лаборатория | + |
|  |  | Проверка качества уплотнения (вибрирование) | Визуально | В процес- се укладки бетонной смеси | Лаборатория | + |
|  |  | Проверка температуры бетонной смеси и наружного воздуха (зимой) | Визуально, измерения | В процес- се укладки бетонной смеси | Лаборатория | + |
|  |  | Проверка соблюдения влажностного и температурного режимов | Визуально, измерения, влагомер | В процес- се тверде- ния бетона | Лаборатория | + |