ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, КОЗЫРЬКОВ МАТЕРИАЛАМИ ЛАХТА ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на один из вариантов производства работ по устройству гидроизоляции и восстановлению балконов, козырьков материалами ЛАХТА гидроизоляция.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организациистроительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Гидроизоляция преследует две цели: исключить попадание воды внутрь и предохранить бетон стен от агрессивного воздействия грунтовых вод (там, где эта агрессия имеется).

ЛАХТА обмазочная гидроизоляция

Рис.1

ЛАХТА обмазочная гидроизоляция - гидроизоляционный однокомпонентный состав, представляющий собой сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей. В состав материала входят портландцемент, кварцевый наполнитель и активные химические добавки

Область применения ЛАХТА гидроизоляц

Гидроизоляция поверхностей бетонных, железобетонных, кирпичных, пенобетонных и газобетонных конструкций различного назначения в случаях, когда не требуется дополнительное выравнивание поверхности.

Типичные объекты применения ЛАХТА гидроизоляци

- элементы зданий и сооружений (фундаменты, фасады, стены, полы, перекрытия и т.д.);

- производственные и бытовые помещения (цеха, прачечные, бани, санузлы и т.д.);

- бассейны, колодцы, резервуары (для питьевой и чистой воды, вторичной очистки);

- подземные сооружения (автостоянки, бомбоубежища, подвалы и т.д.);

- водопропускные сооружения (ГЭС, шлюзы, каналы, береговые насосные станции и т.д.);

- объекты водоканалов (очистные сооружения, аэротенки и т.д.);

- портовые сооружения (причальные стенки, пирсы);

- мосты, путепроводы;

- ТЭЦ, шахты, градирни;

- тоннели (инженерных коммуникаций, транспортные, метрополитена и т.д.).

ЛАХТА ремонтный состав базовый

ЛАХТА ремонтный состав базовый - безусадочный однокомпонентный состав, представляющий собой сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей. В состав материала входят цемент, минеральный наполнитель, армирующие волокна и активные химические добавки

Область применения

Восстановление поверхностей (сколов, выбоин, эрозии) бетонных, кирпичных, железо-, пено- и газобетонных конструкций различного назначения. Используется для ремонта дефектов глубиной от 5 мм. Не рекомендуется использовать для ремонта асфальтобетона. Материал тиксотропен (при ремонте вертикальных поверхностей не сползает и не отслаивается).

ЛАХТА эластичная гидроизоляция

ЛАХТА эластичная гидроизоляция - гидроизоляционный двухкомпонентный состав. Один компонент представляет собой сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей. В состав сухой смеси входят портландцемент, кварцевый наполнитель и полимерные химические добавки. Второй компонент представляет собой вязкую жидкость белого цвета (эластификатор). После полимеризации образует эластичное покрытие серого цвета

Особенности:

- наносится на влажное основание (без свободной воды).

- сохраняет паропроницаемость бетона, защищая от воздействия СО воздуха, и его морозостойкость.

- обладает высокой прочностью сцепления с основой и маркой по водонепроницаемости, что позволяет получать водонепроницаемое, химически стойкое покрытие.

- длительном нахождении в воде сохраняет упругость.

Область применения

Гидроизоляция поверхностей бетонных, железобетонных, кирпичных, пенобетонных и газобетонных конструкций различного назначения при ремонте, реконструкции и новом строительстве.

Специальные области применения:

- для гидроизоляции сооружений гражданского и промышленного строительства с повышенным трещинообразованием, подвергающимся осадке и вибрациям;

- для гидроизоляции поверхностей сборных сооружений гражданского и промышленного строительстваподвергающихся деформациям (температурным и механическим);

- для гидроизоляции плоских и наклонных кровель бетонных и металлических;

- для химической защиты бетонных (железобетонных), металлических конструкций от воздействия грунтовых вод и среднеагрессивных сред, а также карбонизации и антиобледенительных солей;

- для гидроизоляции металлических изделий (арматура, швеллера и т.д.) и металлоконструкций (трубы, экраны и т.д.).

Обработка материалом ЛАХТА эластичная гидроизоляция может производиться для внутреннего и наружного применения, как со стороны напора воды (при позитивном давлении воды), так и с противоположной (при негативном давлении воды)

Типичные объекты применения:

- фасады, террасы и балконы зданий и сооружений;

- элементы зданий и сооружений (фундаменты сборные и монолитные, стены, полы, сборные своды, перекрытия и т.д.);

- производственные и бытовые помещения (цеха, прачечные, бани, санузлы, ванные и т.д.);

- водопропускные сооружения (шлюзы, каналы, дренажи, трубы и т.п.), береговые насосные станции, гидроэлектростанции;

- подземные сооружения (автостоянки, бомбоубежища, подвалы, насосные станции и т.д.);

- объекты водоканалов; очистные сооружения; колодцы; бассейны и резервуары (вторичной очистки, аэротенки и т.д.);

- тоннели (инженерных коммуникаций, гидротехнические, транспортные, метрополитена и т.д.);

- путепроводы, наземные части мостов и др. сооружений;

- портовые сооружения (причальные стенки, пирсы); опоры мостов и др. сооружений.

ЛАХТА шовная гидроизоляция

ЛАХТА шовная гидроизоляция - гидроизоляционный однокомпонентный состав, представляющий собой сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей. В состав материала входят портландцемент, кварцевый наполнитель и активные химические добавки. Гидроизоляционный эффект достигается за счет заполнения пор и микропустот бетона водонерастворимыми соединениями, образующимися в результате реакции активных химических компонентов с фазами цементного камня в присутствии воды

Область применения

- гидроизоляция поверхностей бетонных и железобетонных конструкций;

- отсечная гидроизоляция в бетонных и железобетонных конструкциях, в кладках из кирпича (огнеупорного, силикатного, керамического, шамотного) и бутового камня.

Материал применяется для гидроизоляции объектов I и II группы трещиностойкости (с раскрытием трещин не более 0,3 мм).

Типичные объекты применения

- элементы зданий и сооружений (фундаменты, фасады, стены, полы, перекрытия и т.д.);

- производственные и бытовые помещения (цеха, прачечные, бани, санузлы и т.д.);

- бассейны, колодцы, резервуары (для питьевой и чистой воды, вторичной очистки);

- подземные сооружения (автостоянки, бомбоубежища, подвалы и т.д.);

- водопропускные сооружения (ГЭС, шлюзы, каналы, береговые насосные станции и т.д.);

- объекты водоканалов (очистные сооружения, аэротенки и т.д.);

- портовые сооружения (причальные стенки, пирсы);

- мосты, путепроводы;

- ТЭЦ, шахты, градирни;

- тоннели (инженерных коммуникаций, транспортные, метрополитена и т.д.).

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Технология применения ЛАХТА обмазочная гидроизоляц

Приготовление раствора

Раствор приготавливается в пропорции:

- для нанесения кистью: 0,22 л воды на 1 кг сухой смеси;

- для механизированного нанесения: 0,2 л воды на 1 кг сухой смеси.

Раствор необходимо готовить в таком количестве, чтобы он был использован в течение 2 часов.

Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество чистой воды температурой +15 - +25 °С. Перемешивать раствор в течение 2 минут до однородной тестообразной консистенции вручную или используя электродрель со специальной насадкой. Выдержать 10 минут для растворения химических добавок. Перед нанесением еще раз интенсивно перемешать раствор. Запрещается повторно добавлять воду в раствор!

Выполнение работ

Раствор наносить вручную (шпателем или мастерком) или механическим способом (пневмораспылителем). Материал рекомендуется наносить в два слоя общей толщиной не менее 2 мм. После нанесения первого слоя до нанесения последующего должно пройти не менее 8 часов.

Технология применения ЛАХТА ремонтный состав базов

Приготовление раствора

Раствор приготавливается в пропорции:

- 0,13 л воды на 1 кг сухой смеси.

Раствор необходимо готовить в таком количестве, чтобы он был использован в течение 45 минут. Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество чистой воды температурой +15 - +25 °С. Перемешивать раствор (не менее 2 минут) до однородной тестообразной консистенции вручную или используя электродрель со специальной насадкой. Запрещается повторно добавлять воду в раствор!

Выполнение работ

На ремонтируемые участки раствор наносить шпателем или мастерком. Разравнивание раствора производить механически (виброрейкой) или вручную (используя терки и полутерки).

При ремонте дефектов глубиной более 60 мм необходимо наносить раствор послойно. Второй слой можно наносить через 3 часа после нанесения первого.

Технология применения ЛАХТА эластичная гидроизоляц

Приготовление раствора

Раствор приготавливается в пропорции:

0,8 кг эластификатора на 1 кг сухой смеси (канистра эластификатора 20 кг на мешок сухой смеси 25 кг).

Температура эластификатора и сухой смеси должна быть выше +18 - +20 °С.

Сухую смесь постепенно добавить в эластификатор при постоянном перемешивании.

Тщательно перемешать раствор до получения однородной консистенции, используя низкооборотный миксер или электродрель с насадкой для вязких веществ (рекомендуемая скорость 400-800 об./мин).

Выдержать раствор 5 минут, после чего перемешать еще раз.

Раствор необходимо использовать в течение 2 часов с момента затворения.

Запрещается повторно добавлять компоненты в раствор!

Выполнение работ

Раствор наносить в 2 слоя общей толщиной 2 мм с помощью шпателя.

Первый слой наносить на влажное основание.

Второй слой наносить на уже затвердевший, но не высохший первый слой, следуя правилу перекрестного нанесения (направление движения инструмента при нанесении каждого последующего слоя должно быть перпендикулярно предыдущему).

В нормальных условиях (при температуре 20 °C и относительной влажности воздуха не более 70%) второй слой можно наносить через 4 часа после первого.

Технология применения ЛАХТА шовная гидроизоляц

Приготовление раствора

Раствор приготавливается в пропорции:

0,11 л воды на 1 кг сухой смеси.

Раствор необходимо готовить в таком количестве, чтобы он был использован в течение 20 минут.

Сухую смесь засыпать в заранее отмеренное количество чистой воды температурой +15 - +25 °С.

Перемешивать раствор в течение 2 минут до однородной тестообразной консистенции вручную или используя электродрель со специальной насадкой.

Запрещается повторно добавлять воду в раствор!

Выполнение работ

Штробы заполнить раствором ЛАХТА шовная гидроизоляция вручную (с помощью шпателя или мастерка) или механизированным способом (машиной для штукатурного нанесения).

Загладить поверхность, используя терки и полутерки.

Типичные проблемы, вызванные отсутствием или нарушением гидроизоляции

| Рис.2 | 1. Разрушение ж/б плиты перекрытия из-за агрессивного воздействия влаги. 2. Фильтрация в местах примыкания между плитой перекрытия и стеной. 3. Фронтальная фильтрация. |
| --- | --- |

Гидроизоляция и восстановление балконов, козырьков

| Рис.3 | 1 этап: подготовка поверхности 1 Очистить поверхность бетона и кирпича от любых загрязнений (грязи, масла, нефтепродуктов и т.д.). 2 Расшить сколы и каверны и прочие разрушения до размеров не менее 5х5 мм. 3 Расшить стыки, швы и трещины по всей длине на не менее глубину 30 мм и ширину 20 мм. 2 3 Обеспылить поверхности полученных штроб. |
| --- | --- |
| Рис.4 | 2 этап: гидроизоляция штроб 1 2 3 Поверхность штроб может быть как сухой, так и влажной. 1 Заделать расшитые дефекты раствором ЛАХТА ремонтный состав базовый. 2 Заполнить расшитые стыки и трещины раствором ЛАХТА шовная гидроизоляция. Уплотнить и загладить поверхность раствора. 3 В местах примыкания между плитой перекрытия и стеной по всей длине сделать шпонку из раствора ЛАХТА эластичная гидроизоляция. |
| Рис.5 | 3 этап: гидроизоляция поверхности 1 Поверхности стен и плиты перекрытия могут быть как сухие, так и влажные. На поверхности нанести раствор ЛАХТА обмазочная гидроизоляция. |

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

ЛАХТА обмазочная гидроизоляция

Подготовка основания

Очистить поверхность, на которую будет наноситься состав, от загрязнений (пыли, грязи, цементной пленки, нефтепродуктов, масла, жиров и пр.).

Поверхность конструкции должна быть прочной и ровной, не допускаются структурные повреждения (трещины, раковины, выбоины и каверны).

Поверхность может быть как сухой, так и влажной.

Уход за покрыти

При влажности воздуха менее 95% через 24 часа после окончания работ, обработанные поверхности следует увлажнять водой в течение 3 суток.

Нанесение окрасочных и отделочных материал

Окрасочные, битумные, гидрофобизирующие, эпоксидные и другие составы органического происхождения, а также отделочные материалы на минеральной основе рекомендуется наносить не ранее, чем через 3 суток после нанесенияЛАХТА гидроизоляция.

ЛАХТА ремонтный состав базовый

Подготовка основания

Очистить поверхность, на которую будет наноситься состав, от загрязнений (пыли, грязи, цементной пленки, нефтепродуктов, масла, жиров и пр.).

Удалить непрочные участки поверхности, в том числе участки, покрытые цементным молоком. Трещины необходимо расшить до размеров не менее, чем 5х5 мм.

Поверхность может быть как сухой, так и влажной.

Уход за покрыти

При влажности воздуха менее 95% через 24 часа после окончания работ обработанные поверхности следует увлажнять водой в течение 3 суток.

Нанесение окрасочных и отделочных материал

Окрасочные, битумные, гидрофобизирующие, эпоксидные и другие составы органического происхождения рекомендуется наносить через 3 суток; отделочные материалы на минеральной основе - не ранее, чем через 24 часа после нанесения материала.

ЛАХТА эластичная гидроизоляция

Подготовка основания

В период производства работ температура поверхности, на которую наносят гидроизоляционное покрытие, должна быть от +15 до +35 °С.

При пониженной температуре окружающей среды поверхность необходимо прогреть при помощи газовой или инфракрасной горелки или увлажнив горячей водой.

Поверхность конструкции должна быть прочная и ровная, не допускаются структурные повреждения: трещины, раковины, выбоины и каверны. Все дефекты с раскрытием трещин более 2 мм расшить и заделать материалом ЛАХТА шовная гидроизоляци

Поверхность очистить от пыли, грязи и прочих веществ, ослабляющих адгезию раствора к поверхности. Очищать поверхность рекомендуется при помощи пескоструйных установок или ручным (механическим инструментом) с последующим обеспыливанием.

"Возраст" бетонных, цементных и кирпичных оснований к моменту нанесения материала должен быть не менее 28 суток.

Перед нанесением раствора поверхность увлажнить.

Уход за покрыти

При влажности воздуха менее 95% через 24 часа после окончания работ обработанную поверхность следует увлажнять в течение 3 дней, предотвращая высыхание; в период отвердевания - защищать от прямых солнечных лучей, дождя, мороза.

Нанесение окрасочных и отделочных материал

Окрасочные, битумные, гидрофобизирующие, эпоксидные и другие составы органического происхождения рекомендуется наносить через 3 суток после нанесения ЛАХТА эластичная гидроизоляция. Для лучшего сцепления поверхности с ЛАХТА эластичная гидроизоляция, отделочные материалы на минеральной основе следует наносить не ранее, чем через 24 часа после окончания ремонтных работ.

ЛАХТА шовная гидроизоляция

Подготовка основания

Видимые трещины, формовочные стыки, швы, места сопряжений расшить по всей длине на ширину 20 мм и глубину 30 мм. Очистить полученные штробы от загрязнений (пыли, грязи, цементной пленки, нефтепродуктов, масла, жиров и пр.).

Штробы промыть или продуть сжатым воздухом для удаления посторонних частиц, ослабляющих прочность сцепления раствора с поверхностью.

В случаях сильно обводненных швов, перед заделкой штробы раствором ЛАХТА шовная гидроизоляция, рекомендуется произвести обработку шва раствором ЛАХТА водяная пробка.

Уход за покрытием

При влажности воздуха менее 95% через 24 часа после окончания работ обработанные поверхности следует увлажнять водой в течение 3 суток.

Нанесение окрасочных и отделочных материалов

Окрасочные, битумные, гидрофобизирующие, эпоксидные и другие составы органического происхождения, а также отделочные материалы на минеральной основе рекомендуется наносить не ранее, чем через 3 суток после нанесения ЛАХТА шовная гидроизоляция.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

ЛАХТА обмазочная гидроизоляция

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| Расход материала при ручном нанесении на 1 мм толщины, кг/м | 1,5 |
| Расход материала при механизированном нанесении на 1 мм толщины, кг/м | 1,2 |
| Расход воды для затворения, л/кг | 0,2-0,22 |
| Плотность раствора, кг/м | 1900 |
| Марка по подвижности растворной смеси | Пк4 |
| Жизнеспособность раствора, часов | 2 |
| Водоудерживающая способность, %, не менее | 98 |
| Повышение марки по водонепроницаемости бетона, не менее, при нанесении слоя толщиной: |  |
| - 2 мм | 1 ступень (2 атм.) |
| - 4 мм | 2 ступени (4 атм.) |
| Марка по водонепроницаемости | W12 |
| Прочность на сжатии, МПа | 20 |
| Марка по морозостойкости, не менее | F200 |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 1,6 |
| Стойкость покрытия к действию темных и светлых нефтепродуктов | стойко |
| Стойкость покрытия к действию ультрафиолета | стойко |
| Применимость для резервуаров питьевой воды | допускается |
| Температура применения (окружающей среды), 0 °С | +5 - +35 |
| Климатические зоны применения | все |
| Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях агрессивных сред, рН | 3-13 |
| Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях высоких температур, 0 °С, не более | 25 |

ЛАХТА ремонтный состав базовый

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| Расход материала, кг/дм | 1,6-1,7 |
| Расход воды для затворения, л/кг | 0,13 |
| Плотность раствора, кг/м | 2250 |
| Марка по подвижности растворной смеси | Пк2 |
| Жизнеспособность раствора, минут | 45 |
| Водоудерживающая способность, % | 98 |
| Марка по водонепроницаемости | W12 |
| Прочность при сжатии, МПа |  |
| - через 7 суток | 30 |
| - через 28 суток | 50 |
| Марка по морозостойкости, не менее | F200 |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее: |  |
| - через 7 суток | 1,2 |
| - через 28 суток | 1,5 |
| Прочность при изгибе, МПа, не менее: |  |
| - через 7 суток | 4,0 |
| - через 28 суток | 8,0 |
| Готовность к эксплуатации, часов: |  |
| - для шаговой нагрузки | 7 |
| - для транспорта | 24 |
| Стойкость покрытия к действию темных и светлых нефтепродуктов | стойко |
| Истираемость, г/см | 0,3 |
| Стойкость покрытия к действию ультрафиолета | стойко |
| Температура применения (окружающей среды), 0 °С | +5 - +35 |
| Климатические зоны применения | все |
| Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях агрессивных сред, рН | 3-13 |
| Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях высоких температур, 0 °С, не более | 25 |

ЛАХТА эластичная гидроизоляция

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| Расход раствора при толщине слоя 2 мм, кг/м | 2,0-3,0 |
| Расход эластификатора, кг/кг сухой смеси | 0,80 |
| Жизнеспособность раствора, часов | 2 |
| Водоудерживающая способность, % | 98 |
| Прочность на разрыв, МПа | 1,0-1,5 |
| Относительное удлинение при разрыве, % не менее | 40-60 |
| Гибкость без образования трещин при температуре, 0 °C | минус 25 |
| Увеличение водонепроницаемости на образцах бетона W4, атм. |  |
| - при позитивном давлении воды (на прижим) | 10 |
| - при негативном давлении воды (на отрыв) | 2 |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 1,1-1,3 |
| Прочность сцепления с металлом, МПа, не менее | 1,2-1,3 |
| Способность к перекрытию трещин, мм |  |
| - без армирования | до 1,2 |
| - с армированием пропилентекстильной тканью | до 2,4 |
| Температура применения (окружающей среды), 0 °С | +5 - +35 |
| Климатические зоны применения | все |
| Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях агрессивных сред, рН | 4-12 |
| Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях высоких температур, 0 °С, не более | 10 |

ЛАХТА шовная гидроизоляция

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| Расход материала при штробе 20х30 мм, кг/п.м | 1,35 |
| Расход воды для затворения, л/кг | 0,11 |
| Плотность раствора, кг/м | 2300 |
| Марка по подвижности смеси | Пк2 |
| Жизнеспособность раствора, минут | 20 |
| Водоудерживающая способность, % | 99 |
| Марка по водонепроницаемости бетона | W14 |
| Прочность при сжатии, МПа | 60-70 |
| Марка по морозостойкости | F300 |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 1,8-2,0 |
| Стойкость покрытия к действию темных и светлых нефтепродуктов | стойко |
| Стойкость покрытия к действию ультрафиолета | стойко |
| Применимость для резервуаров питьевой воды | допускается |
| Температура применения (окружающей среды), 0 °С | +5 - +35 |
| Климатические зоны применения | все |
| Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях агрессивных сред, рН | 3-13 |
| Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях высоких температур, 0 °С, не более | 25 |

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

При производстве работ по устройству гидроизоляции необходимо выполнять требования безопасности в соответствии с:

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

В соответствии с Кодексом законов о труде и действующими правилами техники безопасности в строительствеответственность за создание здоровых и безопасных условий труда возложена на административно-технический персонал строительства.

Все мероприятия по охране труда и технике безопасности осуществляются под постоянным контролем администрации строительно-монтажных организаций.

Для пропаганды безопасных методов работы администрация вывешивает на рабочих местах плакаты, использует радио и кино, организует кабинеты и выставки по технике безопасности.

7. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

7.1. Использованная тара, неиспользованные остатки материалов должны быть утилизированы с привлечением специализированных организаций.

7.2. Сливать остатки материала в ливневую, а также бытовую канализацию не допускается.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Средний расход ЛАХТА обмазочная гидроизоляц

Средний расход сухой смеси при нанесении кистью составляет:

1,5 кг/м (на 1 мм толщины).

Средний расход сухой смеси при механизированном нанесении составляет:

1,2 кг/м (на 1 мм толщины).

Средний расход ЛАХТА ремонтный состав базовый

Средний расход сухой смеси составляет:

- 1,6-1,7 кг/м

Средний расход ЛАХТА эластичная гидроизоляц

Средний расход раствора при толщине слоя 2 мм составляет:

- 2-3 кг/м

Средний расход ЛАХТА шовная гидроизоляция

Средний расход сухой смеси при штробе 20х30 мм составляет:

- 1,35 кг/п.м

Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальныестроительные работы. Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков

Приказ Минрегиона России от 17.11.2008 N 253

Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков

| Номера расценок | Наименование и характеристикастроительныхработ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |  |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда маши- нистов | расход неуч- тенных мате- риалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Таблица 08-01-003. Гидроизоляция стен, фундаментов |
|  | Измеритель: 100 м изолируемой поверхности |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: |
| 08-01-003-01 | горизонтальная цементная с жидким стеклом | 1934,23 | 325,85 | 34,87 | 0,00 | 1573,51 | 38,2 |
| 08-01-003-02 | горизонтальная оклеечная в 1 слой | 2808,55 | 121,98 | 101,64 | 0,00 | 2584,93 | 14,3 |
| 08-01-003-03 | горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 4257,72 | 171,45 | 163,32 | 0,00 | 3922,95 | 20,1 |
| 08-01-003-04 | боковая цементная с жидким стеклом | 2378,93 | 815,18 | 34,87 | 0,00 | 1528,88 | 88,8 |
| 08-01-003-05 | боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 3490,01 | 445,07 | 155,34 | 0,00 | 2889,60 | 46,8 |
| 08-01-003-06 | На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05 | 1773,54 | 214,93 | 69,48 | 0,00 | 1489,13 | 22,6 |
| 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 1176,02 | 201,61 | 75,93 | 0,00 | 898,48 | 21,2 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Документы БД "Техэксперт".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2012