ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ГИДРО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МОНТАЖНОГО СТЫКА

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Общие сведения

Долговечность сборного здания во многом зависит от качества заделки стыков сборных конструкций, особенно внешних. Существуют различные способы выполнения стыков, функция которых заключается в препятствии проникновению влаги и холодного воздуха во внутренние помещения. Этим обусловлена конструкция стыка. Гидро- и теплоизоляции стыка выполняются в такой последовательности: очистка поверхности от грязи, наплывов бетона; конопатка; наклейка оклеечной гидроизоляции и теплоизоляции готовыми пакетами.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Исполнители:

рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене;

рабочий, выполняющий монтажные работы.

Схема организации рабочего места (рис.1) и порядок выполнения работ.

Рис.1. Схема организации рабочего места при выполнении гидро- и теплоизоляции стыка

МС - рабочая позиция рабочего, выполняющего монтажные работы, старшего в звене, М - рабочая позиция рабочего, выполняющего монтажные работы, 1 - уголок-ограничитель, 2 - деревянные брусья для крепления пакета теплоизоляции, 3 - ящик с ручным инструментом, 4 - столик-стремянка, 5 - бачок с мастикой, 6 - кисть с удлиненной ручкой, 7 - полотно рубероида, 8 - теплоизоляционный пакет


Конопатка стыка (рис.2, 3), исполнитель рабочий, выполняющий монтажные работы

1. Подкатывает к стыку столик-стремянку 1 (рис.2).

Рис.2. Схема установки уголка-ограничителя

1 - столик-стремянка, 2 - сборные конструкции, 3 - уголок-ограничитель, 4 - рабочий, выполняющий монтажные работы

2. Берет в руки уголок-ограничитель 3 и поднимается на площадку столика-стремянки 1.

3. Опускает уголок-ограничитель вдоль наружной грани блока и навешивает его конец на четверти смежных блоков.

4. Спускает на перекрытие и закрепляет нижний конец уголка-ограничителя планкой и болтом.

5. Берет в руки прядь смоляной пакли и поднимается на площадку столика-стремянки.

6. Закрепляет верхний конец пакли 5 в стыке. Затем, скручивая паклю, уплотняет ее конопаткой и киянкой 4 (рис.3).

Рис.3. Схема устройства конопатки

1 - столик-стремянка, 2 - сборные конструкции, 3 - рабочий, выполняющий монтажные работы, 4 - киянка, 5 - пакля

7. Проконопатив верхнюю часть стыка, рабочий, выполняющий монтажные работы, опускается на перекрытие. В нижней части стыка работу выполняют тоже сверху вниз.

8. После окончания конопатки рабочий, выполняющий монтажные работы, отвинчивает гайку крепления и снимает планку.

9. Поднимается на столик-стремянку и извлекает уголок-ограничитель. Места прохождения болтов заделывает паклей.

Гидроизоляция стыка (рис.4, 5), исполнители рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы

Рис.4. Схема промазки поверхности стыка мастикой

1 - рабочий, выполняющий монтажные работы, 2 - кисть, 3 - бачок с мастикой




Рис.5. Схема наклейки рулонного слоя

1 - рабочий, выполняющий монтажные работы, 2 - столик-стремянка, 3 - рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене, 4 - рубероид

1. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене поднимается на столик-стремянку, металлической щеткой очищает поверхность стыка от грязи, а скарпелем и молотком сбивает наплывы бетона. Затем спускается на перекрытие и откатывает столик-стремянку.

2. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене набирает мастику на кисть 2 с ручкой и промазывает поверхность стыка сверху вниз (рис.4).

3. Рабочий, выполняющий монтажные работы одновременно второй кистью наносит слой мастики на полосу рубероида, оставляя непокрытыми оба конца полосы на 8...10 см.

4. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене подкатывает к стыку столик-стремянку.

5. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы, берут промазанную полосу рубероида 4 за оба конца. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене, поднимается на столик-стремянку (рис.5).

6. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене, наклеивает верхний конец рубероида, а затем и верхнюю половину полосы, приглаживая ее сверху вниз рукавицей.

7. Рабочий, выполняющий монтажные работы, в это время держит полосу натянутой на небольшом расстоянии от поверхности стыка. После приклеивания верхней половины он аналогичными приемами приклеивает нижнюю часть полосы.

8. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене, спускается на перекрытие, берет кисть и набирает на нее мастику, а рабочий, выполняющий монтажные, работы отгибает непромазанные участки полотнища.

9. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене промазывает, а рабочий, выполняющий монтажные работы, приклеивает оставшиеся участки.

10. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене, следит, чтобы при приклеивании вдоль полосы в ее середине образовалась небольшая вертикальная волна, служащая компенсатором деформации шва.

Теплоизоляция стыка (рис.6, 7), исполнители рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы




Рис.6. Схема промазки теплоизоляционного пакета

1 - теплоизоляционный пакет, 2 - кисть, 3 - рабочий, выполняющий монтажные работы, 4 - бачок с мастикой




Рис.7. Схема установки теплоизоляционного пакета

7 - деревянные брусья, 2 - рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене, 3 - теплоизоляционный пакет, 4 - рабочий, выполняющий монтажные работы

1. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене промазывает кистью поверхность стыка сверху вниз.

2. Рабочий, выполняющий монтажные работы в это время промазывает поверхность теплоизолирующего пакета (рис.6).

3. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене, подкатывает к стыку столик-стремянку (рис.7).

4. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы берут за два конца промазанный пакет, рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене поднимается на столик-стремянку, а затем оба монтажника заводят пакет 3 в стык и, двигая вниз до упора, прижимают к поверхности стыка.

5. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене, проверяет качество работы и спускается на перекрытие.

6. Рабочий, выполняющий монтажные работы, старший в звене и рабочий, выполняющий монтажные работы берут по одному деревянному брусу 1 и, уперев одним концом в монтажные петли перекрытия, второй прижимают к прикрепленному пакету.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

При окончательной приемке теплоизоляционных конструкций контролируют:

- соответствие выполненных работ проекту;

- качество применяемых материалов и правильность оформления исполнительной документации;

- качество законченных монтажом теплоизоляционных конструкций.

Качество законченных теплоизоляционных конструкций проверяют внешним осмотром. Законченная конструкция должна иметь ровную поверхность и плотно прилегать к изолируемой поверхности. Механические повреждения, провисания слоев, неплотности прилегания к основанию не допускаются.

Должна быть обеспечена непрерывность слоев, качество отделки мест пропусков креплений трубопроводов, оборудования, деталей конструкций через теплоизоляцию.

Требования, предъявляемые к готовым теплоизоляционным покрытиям и конструкциям, не должны превышать данных, приведенных в таблице 1.

Таблица 1 (СНиП 3.04.01-87, таблицы 5, 6)

| Технические требования | Предельные отклонения | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| Теплоизоляция из штучных материалов: а) толщина слоя прослойки не должна превышать, мм: - из клеев и холодных мастик - 0,8; - из горячих мастик - 1,5; б) ширина швов между плитами, блоками, изделиями, мм: - при наклейке - не более 5, а для жестких изделий - 3; - при укладке насухо - не более 2 | - | Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50-70 мповерхности, журнал работ |
| Плитная теплоизоляция: - толщина покрытия изоляцией от проектной | -5, +10% (но не более 20 мм) | То же |

Рис.8. Заделка горизонтального "открытого" стыка:

1 - панели наружных стен; 2 - покрытие грунтовочным составом; 3 - герметизирующий и утепляющий вкладыш; 4 - утепляющий вкладыш

Рис.9. Заделка вертикального "открытого" стыка:

1 - панель внутренней стены; 2 - цементный раствор; 3 - слив из алюминия в местах пересечения вертикальных и горизонтальных стыков; 4 - панели наружной стены; 5 - утепляющий вкладыш; 6 - воздухозащитная лента на клее; 7 - водоотбойная лента; 8 - покрытие грунтовочным составом

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Инструмент, приспособления, инвентарь:

конопатка, киянка, столик-стремянка, ящик с ручным инструментом, деревянные брусья сечением 10X10, длиной 4 м (2 шт.), уголок-ограничитель, молоток, скарпель, кисть с удлиненной ручкой (2 шт.), бачок для мастики.

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. При производстве работ по гидро- и теплоизоляции стыков должны соблюдаться требования СНиП 12-03-2001 иСНиП 12-04-2002 "Техника безопасности в строительстве".

2. Перед началом работ по гидро- и теплоизоляции стыков на строительной площадке должны быть вывешены плакаты и предупредительные надписи, разъясняющие безопасные приемы выполнения работ.

3. Гидро- и теплоизолировщики должны:

а) быть обучены безопасным и прогрессивным приемам выполнения соответствующих операций технологического цикла;

б) иметь наряд-допуск на производство гидро- и теплоизоляционных работ.

4. При перерывах в работе с герметиком более, чем на 15-30 мин сопло и вентиль необходимо очистить от остатков герметика.

5. Все работающие должны быть обеспечены хлопчатобумажной спецодеждой, защитными очками и резиновыми перчатками.

6. Запрещается прием пищи и курение в производственных помещениях и на участках хранения компонентов.

7. Перед курением и приемом пищи необходимо тщательно мыть руки теплой водой с мылом.

8. Производственные помещения должны быть обеспечены противопожарным оборудованием и средствам пожаротушения. При горении системы выделяются токсичные вещества, поэтому при возникновении пожара пламя необходимо тушить водой, обязательно применяя при этом противогазы фильтрующие марки "БКФ" или изолирующие, т.к. при горении и разложении пенополиуретана выделяются хлор- и фосфорсодержащие соединения, окись углерода, пары изоциантов, цианистый водород и другие токсичные пары и газы.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Прайс-лист на гидроизоляционные работы

| Вид работ | Объем работ (м, пог.м.) | Стоимость с материалом, руб./ед. объема |
| --- | --- | --- |
| 1. Гидроизоляция сборных, монолитных фундаментов, ж/б резервуаров и бассейнов |  |  |
| 1. Гидроизоляция монолитных ж/б конструкций, ж/б плит, блоков ФБС системой материалов проникающего действия |  |  |
| От 1000 до 5000 м | 480 | 650 |
| От 500 до 1000 м | 490 | 700 |
| От 100 до 500 м | 500 | 1000 |
| От 50 до 100 м | 550 | 1100 |
| 2. Гидроизоляция стыков ж/б конструкции, холодных швов системой материалов проникающего действия (шириной до 20 мм) |  |  |
| От 1000 до 5000 пог.м. | 400 |  |
| От 500 до 1000 пог.м. | 450 |  |
| От 100 до 500 пог.м. | 500 | - |
| От 50 до 100 м | 750 |  |
| 3. Гидроизоляция стыков ж/б конструкций и коммуникаций (вентилируемых коробов и т.д.) комбинированным методом |  |  |
| Свыше 100 пог.м. |  | 2100 |
| До 100 пог.м. |  | 2400 |
| 4. Гидроизоляция деформационных швов |  |  |
| 1. При ширине шва до 20 мм (по полу, стенам) | Свыше 100 пог.м | 650 |
| - По потолку +360 руб./пог.м | От 50 до 100 пог.м | 750 |
|  | До 50 пог.м | 880 |
| 2. При ширине шва от 20 мм до 40 мм (по полу, стенам) | Свыше 100 пог.м | 750 |
| - По потолку +540 руб./пог.м | От 50 до 100 пог.м | 850 |
|  | До 50 пог.м | 980 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".

СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаро- взрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ГОСТ 10499-95. Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические условия.

ГОСТ 16381-77. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие механические требования.

ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2011