СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УСТРОЙСТВА БЕТОННЫХ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПОД ПОЛЫ

СНиП 3.04.01-87 п.п.4.8; 4.12; 4.24; 4.43

СНиП 3.03.01-87 п.п.2.8; 2.10; 2.11; 2.14

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответ- ствен- ный контро- лер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | Чистота, увлажнение основания | Визуально | До устройства бетонного подстилающего слоя | Мастер | Перед устройством бетонных подстилающих слоев грунтовое основание должно быть очищено oт мусора, грязи, масел, снега и льда Увлажнение поверхностного слоя следует выполнять до укладки на них бетонных смесей Увлажнение производят до окончательного впитывания воды |
| Укладка бетонных подстилающих слоев | Толщина укладываемых слоев бетонной смеси | Инструментально Щуп, метр складной | То же | То же | Бетонные смеси следует укладывать горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях Толщина укладываемых слоев бетонной смеси (измеряется два раза в смену): |
|  |  |  |  |  | при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами | не более 1,25 длины рабочей части вибратора |
|  |  |  |  |  | при уплотнении смеси поверхностными вибраторами | не более 40 см |
|  | Уплотнение бетонной смеси | Визуально | То же | То же | Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия, поверхностных вибраторов - должен обеспечивать перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного участка |
|  | Местные неровности поверхности | Инструментально Двухметровая рейка | В процессе устройства бетонного подстилающего слоя | Прораб | Просветы между контрольной двухметровой рейкой и бетонным подстилающим слоем (не менее пяти измерений на каждые 50-70 мповерхности пола или в одном помещении меньшей площади в местах, выявленных визуальным контролем): под вклеечную гидроизоляцию и под покрытия на прослойке из горячей мастики 5 мм под покрытия других типов 10 мм |
|  | Отклонение плоскости от горизонтали или заданного уклона | Инструментально Уровень строительный. | В процессе устройства бетонного подстилающего слоя | Прораб | Отклонения плоскости бетонных подстилающих слоев от горизонтали или заданного уклона - 0,2 соответствующего размера помещения, но не более 50 мм (не менее пяти измерений равномерно на каждые 50-70 м поверхности пола или в одном помещении меньшей площади) |
|  | Толщина бетонных подстилающих слоев | Инструментально Метр стальной | То же | То же | Отклонения по толщине покрытия - не более 10% от проектной (не менее пяти измерений) |
|  | Качество бетонной поверхности | Визуально | То же | То же | Поверхность бетонных подстилающих слоев не должна иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок |
|  | Соблюдение влажностного режима твердения бетона | То же | То же | То же | Бетонные подстилающие слои должны в течение 7-10 дней после укладки находится под слоем постоянно влажного водоудерживающего материала |