СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ СТЯЖЕК ИЗ БЕТОНА, АСФАЛЬТОБЕТОНА,
 ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА

СНиП 3.04.01-87 п.п.4.8; 4.12; 4.17; 4.24; 4.43

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответ- ственный контро- лер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | Чистота увлажнения основания | Визуально | До устройства монолитных стяжек | Мастер | Перед устройством монолитных стяжек основание должно быть очищено от мусора, грязи, масел, снега и льда Увлажнение поверхностного слоя элементов пола из бетона и цементно-песчаного раствора следует выполнять до укладки на них строительных смесей из цементных вяжущих. Увлажнение производят до окончательного впитывания воды |
| Укладка монолитных стяжек | Места примыкания стяжки к стенам и перегородкам | Технический осмотр | В процессе укладки монолитных стяжек | Прораб | Стяжки, укладываемые по звукоизоляционным прокладкам или засыпкам, в местах примыкания к стенам и перегородкам и другим конструкциям, необходимо уложить с зазором шириной 20-25 мм на всю толщину стяжки и заполнить аналогичным звукоизоляционным материалом: монолитные стяжки должны быть изолированы от стен и перегородок полосами из гидроизоляционных материалов |
|  | Укладка смеси в смежный участок | Визуально | То же | Мастер | Торцевые поверхности уложенного участка монолитных стяжек после снятия маячных или ограничительных реек перед укладкой смеси в смежный участок стяжки должны быть огрунтованы или увлажнены, а рабочий шов заглажен так, чтобы был незаметен (внешний осмотр, не реже четырех раз в смену) |
|  | Заглаживание поверхности монолитных стяжек | Визуально | То же | То же | Заглаживание поверхности монолитных стяжек следует выполнять под покрытия на мастиках и клеевых прослойках и под сплошные (бесшовные) полимерные покрытия до схватывания смесей |
|  | Местные неровности поверхности стяжек | Инструментально Двухметровая рейка | То же | Прораб | Просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью стяжки не должны превышать, для (не менее пяти измерений на каждые 50-70 м поверхности пола или в одном помещении меньшей площади): стяжек под покрытия поливинилацетатные, из линолеума, рулонных на основе синтетических волокон, паркета и поливинилхлоридных плит - 2 мм стяжек под покрытия из плит других видов, торцевой шашки и кирпича, настилаемых по прослойке из горячей мастики, поливинилацетатно- цементнобетонные покрытия и под гидроизоляцию - 4 мм стяжек под покрытия других типов - 6 мм |
|  | Отклонение плоскости стяжек от горизонтали или заданного уклона | Инструментально Уровень строительный | В процессе укладки монолитных стяжек | Прораб | Отклонения плоскости элемента от горизонтали или заданного уклона - 0,2 соответствующего размера помещения, но не более 50 мм (не менее пяти измерений равномерно на каждые 50-70 мповерхности пола или в одном помещении меньшей площади) |
|  | Толщина стяжки | Инструментально Метр стальной, щуп | То же | То же | Отклонения по толщине покрытия - не более 10% от проектной (не менее 5 измерений) |
|  | Качество поверхности | Визуально | То же | То же | Поверхность стяжек не должна иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок |
|  | Соблюдение влажностного режима твердения бетона | То же | То же | То же | Стяжки на цементном вяжущем, должны в течение 7-10 дней после укладки находиться под слоем постоянно влажного водоудерживающего материала |