ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ЭЛЕКТРОПРОГРЕВ БУНКЕРОВ И РЕЗЕРВУАРОВ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) применяется при проектировании, организации и производстве работ по электропрогреву бункеров и резервуаров в зимних условиях.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организациистроительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В основу разработки карты положен электропрогрев монолитного железобетонного резервуара для воды емкостью 25 м (типовой проект 901-4-20).

Электропрогрев 6,4 м бетона выполняется звеном из трех человек в течение одного дня при работе в три смены.

Привязка карты к местным условиям заключается в корректировке графической схемы организации процесса, объемов графика производства работ, потребность в материально-технических ресурсах.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1. До начала электропрогрева бетона должны быть выполнены следующие работы:

- выполнены все работы, предшествующие бетонированию;

- смонтирована сеть для освещения строительной площадки;

- устроена система электропрогрева согласно произведенному расчету и испытана под напряжением;

- уложен бетон в конструкцию.

2. Работы по электропрогреву начинаются с включения системы с последующим наблюдением за работой системы и режимом электропрогрева.

Температура бетонной смеси перед включением системы в сеть должна быть не ниже +5 °С.

Все открытые (не защищенные опалубкой) поверхности должны утепляться войлоком 51 мм или опилками.

118 мм (толщина утеплителя принята при наружной температуре воздуха -20 °С,  опалубки 40 мм).

3. Резервуар прогревается электродами 6 мм, нашитыми на опалубку на расстоянии 200 мм друг от друга (рис.1, 2).

Рис.1. Схема подключения и расположения электродов резервуара

Рис.2. Схема подключения электродов для бункеров и расположение нашивных электродов

Электропрогрев резервуара ведется двумя трансформаторными установками УПБ-60 мощностью по 60 кВт каждая.

При расчете электропрогрева резервуара приняты следующие исходные данные:

- температура наружного воздуха -20 °С;

- режим электропрогрева состоит из двух периодов: разогрева и изотермического прогрева с обеспечением к моменту выключения тока 50% требуемой прочности от .

4. После подачи напряжения в сеть необходимо вести постоянное наблюдение за работой системы и тепловым режимом электропрогрева.

Температурные скважины устраиваются в процессе бетонирования.

Для их образования в тело бетона закладываются металлические трубки с запаянным концом глубиной на 1/2 толщины прогреваемой конструкции. Трубки наполняют на 2-3 см машинным маслом, которое приобретает температуру окружающего бетона. Скважины располагать под углом 30°-45°.

Количество скважин должно быть не менее 1 штуки на каждые 4 м.

Рис.3. Расположение и нумерация температурных скважин при электропрогреве резервуара

Замер температуры в первые три часа производится через каждый час, в остальное время прогрева достаточно замерять три раза в смену.

Измерение температуры наружного воздуха производится не реже 3-х раз в сутки.

Перед опусканием термометра в скважину его нужно нагреть в руке. Замер температуры производится техническим термометром со шкалой 100-150 °С.

Перед отсчётом термометр без оправы выдерживается в скважине не менее 3-х минут, а в металлической оправе 4 минуты. Отсчет по термометру производится, по возможности, не вынимая его из скважины.

Данные о замере температуры заносятся в журнал. Температура прогреваемого бетона выводится средней.

Температура в разных точках прогреваемого элемента не должна отличаться по длине более чем на 15 °С и по сечению более, чем на 10 °С.

Подъем температуры в теле бетона должен производиться с интенсивностью не свыше 10 °С в час.

В случае нарушения выше указанного условия необходимо регулировать температуру в соответствии с температурным режимом, заданным расчетом, путем повышения напряжения на следующую ступень, или же (в случае перегрева бетона) временного выключения напряжения, а также временного отключения части электродов.

В начальной стадии электропрогрев ведется при напряжении 51 вольт, а затем, по мере твердения бетона повышается до 88 вольт, путем переключения обмоток низкого напряжения с треугольника на звезду.

Размещение в рабочей зоне инвентаря оборудования показано на схеме организации труда (рис.4).

Рис.4. Схема организации производства работ:

1 - ограждение; 2 - электрощит; 3 - сигнальные лампы; 4 - предупредительные плакаты; 5 - трансформаторная установка; 6 - магистральный провод; 7 - трап для спуска в котлован; 8 - трап для доступа к температурным скважинам; 9 - доска-софит; 10 - утеплитель; 11 - подкосы; 12 - резервуар; 13 - ограждение зоны электропровода; 14 - температурные скважины; 15 - лестница; 16 - ларь для инструмента; 17 - пожарный щит

Методы и приемы работ

Электропрогрев бетона ведет посменно звено электромонтеров, состоящее из трех человек, работающих по одному в каждую смену.

Электромонтер включает систему и в первый час ее работы ведет тщательное наблюдение за всеми контактами, измерительными приборами системы, устраняет все неполадки.

По истечению одного часа электропрогрева электромонтер слегка приоткрывает скважину N 1 и опускает в нее термометр, одновременно закрывая зазор между термометром и стенкой скважины паклей, затем переходит к скважине N 2, N 3 и т.д. Через 3-4 минуты после установки термометра в скважину N 1 электромонтер производит отсчет температуры в скважинах N 1, N 2 и т.д. и делает запись в журнал бетонных работ.

Таблица 3.1

Состав звена по профессиям и распределение работы между членами звена

| N звена | Состав звена по профессии | Кол-во человек | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электромонтер 6 разряда | 3 | Включение системы, наблюдение за работой системы и тепловым режимом. Отключение системы |

Во вторую и третью смены электромонтеры выполняют аналогичные операции.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

На качество прогреваемого электрическим током бетона, кроме соблюдения требований СНиПа 3.03.01-87* Несущие и ограждающие конструкции, влияет правильный выбор режима электропрогрева, своевременная подача напряжения в систему, а также строгое поддержание температурного режима, определяемого расчетом.

________________

*СНиПа 3.03.01-87 не действует. Действует СП 70.13330.2012  здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.

Контроль качества работ осуществляется строительной лабораторией.

Таблица 4.1

Предельно допустимая температура прогрева бетонных конструкций

| Вид цемента | Марка цемента | Модуль поверхности |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | до 15 | до 20 |
| Шлакопортладцемент | 300-500 | 80 | 65 | 50 |
| Пуццолановый портландцемент | 300-400 | 80 | 60 | 50 |
| Портландцемент | 300-400 | 80 | 60 | 50 |
| Быстротвердеющий портландцемент | 500-600 | 70 | 60 | 40 |

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Таблица 5.1

Основные материалы

| N п/п | Наименование | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стальные трубки | - | шт. | 19 |
| 2 | Пробки деревянные | - | шт. | 19 |
| 3 | Толь | - | м.п. | 2,0 |
| 4 | Пакля | - | кг | 1,0 |
| 5 | Войлок, опилки | - | м | 29 |

Таблица 5.2

Оборудование, инвентарь, приспособления

| N п/п | Наименование | Тип | Марка | Кол-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технический термометр | - | - | 6 |  |
| 2 | Инвентарное ограждение | - | - | 50 | м; м |
| 3 | Треш для замера температуры | инв. | - | 10 |  |
| 4 | Мегомметр | - | МЕГ-8 | 2 |  |

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

При производстве работ по электропрогреву необходимо выполнять правила по технике безопасности СНиП 3.03.01-87:

- рабочие, обслуживающие установки и ведущие работы по электропрогреву, должны пройти обучение безопасным методам работ;

- состояние изоляции, возможные замыкания кабелей и проводов должно периодически проверяться визуально, а также с помощью мегомметра;

- включение напряжения допускается только после окончания бетонирования, устройства температурных скважин и ухода с участка электропрогрева всех рабочих;

- в пределах зоны электропрогрева необходимо устанавливать сигнальные лампы, загорающиеся при подаче напряжения на линию;

- при замере температуры нельзя опираться о прогреваемую конструкцию, необходимо работу выполнять, по возможности, одной рукой, другую держа за спиной;

- производство работ на прогреваемых участках может допускаться только при напряжении не выше 80 вольт и строгом соблюдении электробезопасности;

- все электропровода и электрооборудование должны быть надежно ограждены, а корпуса электрооборудования - заземлены;

- в зоне электропрогрева применяются кабели типа НРПГ или изолированные провода типа ПРГ-500 (с дополнительной защитой проводов резиновым шлангом);

- при возникновении на участках электропрогрева пожара, надо немедленно выключить напряжение.

Для тушения пожара следует иметь противопожарный щит с полным комплектом оборудования и ящик с песком.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| N п/п | Вид показателя | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Трудоемкость в чел. днях на весь объем | 3,1 |
| 2 | Трудоемкость в чел. днях на 1 м прогреваемого бетона | 0,49 |
| 3 | Выработка на одного рабочего в смену м прогреваемой поверхности | 2,06 |
| 4 | Расход электроэнергии на 1 м прогреваемого бетона | 120 кВт/час |

8. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

График производства работ*

_________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда | Состав звена | Рабочие дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на ед. изм., чел./час | на весь объем, чел./дни |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Рабочие смены |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Включение системы. Контроль за работой системы и тепловым режимом бетона. Отключение системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года N 390 О противопожарном режиме.

СТ СРО ОСМО-2-001-2010 Стандарт саморегулирования. Электробезопасность. Общие требования на производственных объектах организаций, выполняющих работы, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.

Техинформация СКС Стройтехнолог.

Документы БД Техэксперт.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н.,
преподаватель Военного
инженерно-технического университета. -
Санкт-Петербург, 2013