ООО «Фасадные технологии»

Калининградская область, г. Светлогорск ул. Железнодорожная 3-А, тел.\факс 8 (01153) 22285, 22286, 22287.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Фасадные технологии»

___________________ Приходкин В.А.

альбом

Технические решения

по применению системы

фасадного утепления

«Форпласт»

«РАЗРАБОТЧИК»

Руководитель проекта «Форпласт»

ООО «Фасадные технологии»

____________________ Приходкин В.А.

г. Светлогорск 2004

Пояснительная записка

Общие положения

Система «Форпалст» - это комплексная система утепления и отделки наружных стен, строящихся и уже построенных отапливаемых зданий на базе материалов высокого качества российского производства. Система соответствует самым прогрессивным решениям утепления зданий «мокрым способом» и не уступает по своим характеристикам зарубежным аналогам. Применение системы «Форпласт» полностью отвечает повышенным требованиям к теплозащите зданий в соответствии, с изменениями № 3 и № 4 к СНиП II - 3- 79* «Строительная теплотехника».

Система фасадного утепления «Форпласт» состоит из теплоизоляционных плит, которые укрепляются на наружной стене или посредством наклеивания или посредством наклеивания и дополнительного механического закрепления дюбелями и слоя штукатурки, армированного стеклосеткой.

При новом строительстве применение системы «Форпласт» позволяет максимально использовать несущую способность строительных материалов. При этом внутренний слой стены выполняется из материала, обеспечивающего необходимую прочность ограждающих конструкций, а наружный - обеспечивает необходимое сопротивление теплопередаче. При реконструкции зданий и капитальном ремонте дополнительный слой наружной теплоизоляции позволяет увеличить теплозащитные свойства зданий и довести их до современных требований.

Возможность применения системы для утепления каждого конкретного здания должна определяться специалистами проектной организации. Поверхность стен утепляемых зданий должна выдерживать дополнительную нагрузку от веса системы с утеплителем и воспринимать ветровую нагрузку на здание. Толщина слоя теплоизоляции определяется теплотехническим расчетом на стадии проектирования.

В зависимости от стенового материала выбирается способ крепления системы к поверхности стены. Количество крепежных элементов определяется расчетом.

Основные преимущества

1. Применение наружных стен с системой наружного утепления зданий «Форпласт» обеспечивает защиту зданий от воздействия как низких, так и высоких температур. Основной несущий материал стены при использовании системы не подвергается атмосферному воздействию и воздействию отрицательных температур. Такая зашита строительных материалов обеспечивает их долговечность.

2. Применение системы позволяет максимально использовать несущую способность строительных материалов, что ведет к значительному облегчению ограждающих конструкций и уменьшению площади фундаментов.

3. Утепление зданий по системе «Форпласт» позволяет избегать образования мостиков холода по теплопроводным включениям (перемычкам, металлическим балкам, балконным плитам и плитам перекрытий, опирающимся на стены).

4. Система «Форпласт» не позволяет задерживаться водяному пару в стене за счет паропроницаемости наружного слоя. Наружные стены, выполненные по этой технологии, могут «дышать», т.е. пропускать пар, обеспечивая внутри помещений заданный режим влажности воздуха.

5. Наружные стены зданий с фасадным утеплением обладают высокими звукоизолирующими качествами.

6. Применение системы значительно снижает затраты на отопление зданий (не менее чем в 2,6 раза). За счет уменьшения необходимого количества отопительных приборов снижаются эксплуатационные расходы.

7. Система «Форпласт» является стойким во времени и надежным при эксплуатации фасадным покрытием. Тонкослойная водоотпорная штукатурка «Форпласт А», применяемая в системе, обладает морозостойкостью и высокой пластичностью, что делает ее устойчивой к атмосферным воздействиям.

8. Отвечает требованиям современного дизайна. Готовая к применению штукатурная масса выпускается различной фактуры. Цветовая гамма представлена 69 цветами. За счет использования цвета и фактуры легко создавать новый фасад существующего здания при реконструкции.

температурный график

Температурный график построен на основании теплотехнического расчета для строительства в Санкт-Петербурге (при расчетной температуре наружного воздуха tн = - 26°С, продолжительности отопительного периода Z от. пер. =219 сут., средняя температура отопительного периода t от. пер. = -2,2 °С ), расчетная температура внутреннего воздуха tв. =          + 18°С, влажностный режим помещения - «нормальный».

Материал стен - кирпичная кладка из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе (=510мм, (=0,51Вт/м°с утеплитель - плиты из базальтового волокна Rockwool (=     85 мм, (=0,047 Вт/м °с.

график изменения упругости водяного пара

График построен на основании теплотехнического расчета и расчета на паропроницаемость для строительства в Санкт-Петербурге (при расчетной температуре наружного воздуха tн = - 26°С, продолжительности периода влагонакопления Zот. = 143 сут., средняя упругость водяного пара за годовой период eн = 777 Па, упругость водяного пара в январе ен= 465Па ). расчетная температура внутреннего воздуха tв. = + 18°С, влажностный режим помещения - «нормальный» ((в = 55%), упругость водяного пара ев = 1180 Па.

Материал стен - кирпичная кладка из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе, ( = 510мм, (=0,51 Вт/м °с, утеплитель - плиты из базальтового волокна Rockwool (=85мм, (=0,047 Вт/м °с

Область применения

1. Система утепления зданий «Форпласт» может быть использована для строительства и реконструкции отапливаемых зданий различного назначения:

• жилых зданий индивидуального и массового строительства

• общественных зданий любого назначения

• промышленных зданий и сооружений

2 Система пригодна для утепления зданий I , II и III степеней ответственности

3. Система «Форпласт» может применяться для зданий, возводимых из различных строительных материалов: Прочность и устойчивость наружных стен зданий, утепленных по методу «Форпласт», достигается за счет конструктивных мероприятий и прочности несущего материала стены. В качестве несущего материала стен можно использовать:

• кирпич глиняный обыкновенный

• кирпич силикатный

• пустотелые керамические и бетонные камни

• стеновые панели из бетонов различных видов

• монолитный бетон

4. В зависимости от материала утеплителя, областью применения рассматриваемых конструкций в соответствии с таблицей № 5* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений) являются здания и сооружение всех степеней огнестойкости ( по СНиП 2.01.02-85* и СНиП 21-01-97*) всех классов  конструктивной и функциональной пожарной опасности ( СНиП 21-01-97*), за исключением класса функциональной пожарной опастности Ф1.1, школ и в нешкольных учебных заведений Ф4.1

5. Система «Форпласт» пригодна для строительства в I, II и III климатических районах строительства в соответствии с картой климатического районирования по СНиП 2.01.01-82*. «Строительная климатология и геофизика».

6. По ветровым нагрузкам система применима для строительства в I, II и III ветровых районах по карте 3 районирования по скоростному напору ветра (СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия").

Конструктивные решения

Установка системы фасадного утепления «Форпласт» должна производиться специально подготовленной строительной организацией на основании рабочего проекта, выполненного для конкретного здания.

Порядок подготовки проектной документации на применение системы фасадного утепления « Форпласт»:

1. Выбор теплоизоляционного материала в зависимости от степени огнестойкости и ответственности сооружения

2. Определение толщины теплоизоляции по теплотехническому расчету.

3. Расчет на воздухопроницаемость ограждающих конструкций.

4. Анализ системы с точки зрения конденсации водяного пара и баланса влажности в системе.

5. Анализ состояния существующих стен здания на пригодность к восприятию дополнительных усилий от веса системы и ветровой нагрузки.

6. Определение способа крепления системы к поверхности стены.

7. Расчет количества дюбелей для крепления системы на ветровые нагрузки в зависимости от района строительства, этажности здания и материала стены. Особое внимание необходимо уделить на угловые зоны зданий и на здания высотой более 10 метров. Расчет дюбелей производится без учета клеевого крепления плит к поверхности стены.

8. Конструирование узлов примыкания теплоизоляционной системы к окнам, дверям, балконам и узлов сопряжения системы с кровлей и цоколем.

9. Конструктивное решение архитектурных деталей фасада здания.

10. Цветовое решение фасада здания. Выбор колера и фактуры штукатурной массы.

При конструировании узлов и деталей фасада здания особое внимание необходимо уделить защите системы от попадания влаги между ее слоями. Подоконные сливы и защитные фартуки на парапетах должны отступать от вертикальной поверхности стены не менее, чем на 50 мм.

Выступающие углы здания на первом этаже, дверные и балконные проемы во всем здании требуют дополнительной защиты перфорированными угловыми элементами.

Углы оконных проемов необходимо армировать дополнительным слоем сетки или наклеивать усиленную армирующую сетку.

Во избежании возникновения трещин, углы оконных проемов и отверстий для прохода коммуникаций рекомендуется укреплять наклеиванием дополнительного слоя армирующей сетки под углом 45 градусов.

Для зданий, строящихся в районах плотной городской застройки, стены первого этажа рекомендуется армировать сеткой из стекловолокна в два слоя.

Температурные и осадочные деформационные швы, устраиваемые в стенах каменных зданий, должны повторяться системой «Форпласт». Герметичность деформационного шва достигается за счет использования силиконового герметика и герметизирующего уплотнительного шнура.

Предлагаемые конструктивные решения узлов и деталей наружных стен рекомендуется использовать при подготовке проектной документации на применение системы фасадного утепления «Форпласт».

ООО «Фасадные технологии»

Калининградская область, г. Светлогорск ул. Железнодорожная 3-А, тел.\факс 8 (01153) 22285, 22286, 22287.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Фасадные технологии»

___________________ Приходкин В.А.

альбом

Детали и узлы наружных стен

Для системы фасадного утепления

«ФОРПЛАСТ»

«РАЗРАБОТЧИК»

Руководитель проекта «Форпласт»

ООО «Фасадные технологии»

____________________ Приходкин В.А.

г. Светлогорск  2004

Схема раскладки плит утеплителя

1. Плиты теплоизоляции раскладывать и крепить после установки цокольного профиля (см. деталь сопряжения фасадной системы с цоколем). Размер цокольного профиля подобрать в зависимости от толщины утеплителя.

2. Цокольный профиль крепить дюбелями диаметром 6 мм в количестве 2 штук на погонный метр.

3.Теплоизоляционные плиты укладывать с перевязкой, не допуская стыки на углах проемов

4. На углах здания плиты раскладывать с перевязкой по узлу «А».

Фрагмент фасада.

Схема раскладки плит утеплителя

(комбинированный способ)

1 – плиты из базальтового волокна «Rockwool»

2 – пенополистирол ПСБ-С-25 Гост 15 588-86

3 – эвакуационный выход

При использовании в качестве утеплителя пенополистирола в уровне перекрытий но не реже, чем через 4 метра, по вертикали необходимо предусматривать рассечки из базальтового волокна (поз.1).

Места примыкания утеплителя к оконным и дверным проемам, а также пересечения с инженерными коммуникациями, необходимо выполнять из плит базальтового волокна (поз.2).

Установка дюбелей для крепления плит утеплителя

Общее решение системы «Форпласт»

1 – плиты теплоизоляционные;

2 – полимерная клеящая масса «Форпласт ПК» для приклеивания плит к любой стене;

3 – дюбели для дополнительного крепления плит;

4 – предохраняющий слой из полимерной клеящей массы «Форпласт ПК», армированный сеткой из стекловолокна;

5 – грунтовка «Форпласт Г»;

6 – полимерное штукатурное покрытие «Форпласт А» произвольного цвета и фактуры.

Деталь устройства приточно-вытяжной вентиляции

1 – кирпичная кладка;

2 – плита теплоизоляции;

3 – клеевой слой;

4 – армирующая сетка из стекловолокна;

6 – грунтовка;

7 – штукатурный слой.

Примечание: - При использовании комбинируемого утеплителя (ПСБС в сочетании с рассечками и основанием из негорючих м\в плит В ≤ 200 мм)

- При использовании комбинированного утеплителя вдоль всего контура примыкания к наружному периметру венткороба, на расстоянии не менее 150мм, устанавливается окантовка из негорючей м\в плиты.

Деталь ввода силовых и слаботочных кабелей

1 – кирпичная кладка;

2 – плита теплоизоляции;

3 – клеевой слой;

4 – армирующая сетка из стекловолокна;

5 – грунтовка;

6 – штукатурный слой.

Примечание: - при использовании комбинируемого утеплителя(ПСБС в сочетании с рассечками и основанием из негорючих м\в плит В ≤ 200 мм.)

- При использовании комбинированного утеплителя вдоль всего контура примыкания к наружному периметру трубы на расстояние не менее 150мм устанавливается окантовка из негорючей м\в плиты.

Деталь ввода газопровода

1 – кирпичная кладка;

2 – плита теплоизоляции;

3 – клеевой слой;

4 – армирующая сетка из стекловолокна;

5 – грунтовка;

6 – штукатурный слой.

Примечание: - при использовании комбинируемого утеплителя (ПСБС в сочетании с рассечками и основанием из негорючих м\в плит) В ≤ 200мм.

- При использовании комбинированного утеплителя вдоль всего контура примыкание к наружному периметру трубы, на расстояние не менее 150мм, от его наружного соединение устанавливается окантовка из негорючей м\в плиты.

Усиленное армирование на углах здания

Усиленное армирование на углах здания с применением

металлического профиля

Сопряжение системы с деформационным швом (вариант I)

1 – кирпичная кладка;

2 – плита теплоизоляции;

3 – клеевой слой;

4 – армирующая сетка из стекловолокна;

5 – армирующая сетка из стекловалокна

6 – грунтовка;

7 – декоративный слой

Примечание: - При использовании комбинируемого утеплителя (ПСБС в сочетании с рассечками и основанием из негорючих м\в плит) В ≤ 200 мм.

- При использовании комбинированного утепления вдоль всей высоты, по обе стороны  деформационного шва, (шириной не менее 100мм) окантовка из негорючей м\в плиты.

Сопряжение системы с деформационным швом (вариант II)

1 – кирпичная кладка;

2 – плита теплоизоляции;

3 – клеевой слой;

4 – армирующая сетка из стекловолокна;

5 – грунтовка;

6 – штукатурный слой;

7,8 – специальные профильные элементы

Примечание: - При использовании комбинируемого утеплителя (ПСБС в сочетании с рассечками и основанием из негорючих м\в плит) В ≤ 200 мм.

- При использовании комбинированного утеплителя вдоль всей высоты, по обе стороны деформационного шва, на ширину не менее 100мм окантовка из негорючей м\в плит.

Деталь сопряжения фасадной системы с парапетом

1 – кирпичная кладка;

2 – плита теплоизоляции;

3 – клеевой слой;

4 – армирующая сетка из стекловолокна;

5 – армирующая сетка из стекловолокна;

6 – грунтовка;

7 – штукатурный слой;

Примечание: - При использовании комбинируемого утеплителя (ПСБС в сочетании с рассечками и основанием из негорючих м\в плит) В ≤ 200 мм

- При варианте системы с комбинированным утеплителем вдоль всей длины сопряжение системы с парапетом, устанавливается рассечка из негорючих м\в плит с высотой поперечного сечения не менее 150 мм.

Деталь сопряжения фасадной системы с карнизом

1 – кирпичная кладка;

2 – плита теплоизоляции;

3 – клеевой слой;

4 – армирующая сетка из стекловолокна;

5 – армирующая сетка из стекловолокна;

6 – грунтовка;

7 – штукатурный слой;

8 – дюбель.

Примечание: - При использовании комбинируемого утеплителя (ПСБС в сочетании с рассечками и основанием из негорючих м\в плит) В ≤ 200мм.

- При варианте системы с комбинируемым утеплителем вдоль всей длинны сопряжение  системы с карнизом устанавливается рассечка из негорючих м\в плит с высотой поперечного сечения не менее 150 мм

Деталь обрамления оконного проема (горизонтальный разрез)

1 – кирпичная кладка;

2 – плита теплоизоляции;

3 – клеевой слой;

4 – армирующая сетка из стекловолокна;

5 – армирующая сетка из стекловолокна;

6 – грунтовка;

7 – штукатурный слой

Пимичание:- в системе с камбинируемым утеплителем(ПСБС с рассечками и окантовками из негорючих м\в плит) вдоль всей высоты формируемых боковых откосов  проемов устанавливается окантовка из негорючих м\в плит с высотой (шириной) поперечого сечения не менее 150мм.

Деталь обрамления оконного проема (вертикальный разрез)

1 – кирпичная кладка;

2 – плита теплоизоляции;

3 – клеевой слой;

4 – армирующая сетка из стекловолокна;

5 – армирующая сетка из стекловолокна;

6 – грунтовка;

7 – штукатурный слой.

Примечание: -В системе с комбинируемым утеплением( ПСБС с рассечками и окантовками из несгораемых м\в плит) В≤200мм вдоль всей длинны верхних и нижних откосов, проемов устанавливаются окантовки из негорючих м\в плит с высотой поперечного сечения не менее 150мм.

Деталь обрамления дверного проема (вертикальный разрез)

1 – кирпичная кладка;

2 – плита теплоизоляции;

3 – клеевой слой;

4 – армирующая сетка из стекловолокна;

5 – армирующая сетка из стекловолокна;

6 – грунтовка;

7 – штукатурный слой;

8 – обрамляющий угловой элемент из алюминиевого перфорированного профиля.

Примечание: -  В системе с комбинируемым утеплителем ( ПСБС с рассечками и окантовками из негорючих м\в плит) вдоль всей длинны верхних и нижних формируемых откосов и проемов устанавливаются окантовки из негорючих м\в плит с высотой поперечного сечения не менее 150мм.

- Окантовки вдоль верхнего откоса  должны продлеваться ≤0,5 м по обе стороны (откоса) двери, формируя горизонтальную рассечку.

Утепление выступающей части стены

1 – кирпичная кладка;

2 – плита теплоизоляции;

3 – клеевой слой;

4 – армирующая сетка из стекловолокна;

5 – армирующая сетка из стекловолокна;

6 – грунтовка;

7 – штукатурный слой;

8 – дюбель.

9 – перфоуголок с сеткой

Усиление углов оконных и дверных проемов дополнительным

слоем армирующей сетки

Фрагмент угловой части фасада в зоне цокольного этажа

1 – кирпичная кладка;

2 – клеевой слой;

3 – плита теплоизоляции;

4 – армирующая сетка из стекловолокна;

5 – армирующая сетка из стекловолокна;

6 – грунтовка;

7 – штукатурный слой.

Применение: - При варианте системы с комбинированным утеплителем в уровне нижнего торца системы по всей длине фасада здания должна устанавливаться горизонтальная рассечка из негорючих м\в плит С Н ≥0,15 метра

Деталь примыкания к балконной плите и плите лоджии

1 – кирпичная кладка;

2 – плита теплоизоляции;

3 – клеевой слой;

4 – армирующая сетка из стекловолокна;

5 – армирующая сетка из стекловолокна;

6 – грунтовка;

7 – штукатурный слой

Примечание: - В качестве утеплителя в пределах лоджий, остекляемых балконов и воздушных переходов, незадымляемых лестнечных клетках типа Н1 допускаеться использовать исключительно негорючие м\в плиты.

Деталь сопряжения фасадной системы с цоколем

1 – кирпичная кладка;

2 – плита теплоизоляции;

3 – клеевой слой;

4 – армирующая сетка из стекловолокна;

6 – грунтовка;

7 – штукатурный слой;

8 – дюбель;

9 – специальный цокольный элемент.

Применение: - При варианте системы с комбинированным утеплителем в уровня нижнего торца системы по всей длине фасада здания должна устанавливаться горизонтальная рассечка из негорючих м\в плит с Н≥0,15 метра.