ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛОВ ЭЛЕМЕНТАМИ СБОРНОГО ПОЛА ИЗ ГИПСОВОЛОКОННЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ)

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на выравнивание полов элементами сборного пола из гипсоволокна.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организациистроительства, другой организационно-технологической документации.

В качестве выравнивающего слоя используется сухая засыпка из песков минерального и искусственного происхождения. В качестве основания под покрытия пола предусмотрена сборная стяжка, изготовленная из влагостойких гипсоволокнистых листов, элементов сборного пола (далее ГВЛ).

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Конструктивные решения разработаны для полов по перекрытиям из монолитного железобетона, сплошных железобетонных плит толщиной 140, 160, 180 и 200 мм и многопустотных железобетонных плит толщиной 220 мм.

В качестве основания под покрытия пола предусмотрена сборная стяжка, изготовленная из влагостойких гипсоволокнистых листов (далее ГВЛ) общей толщиной 20 мм, монтируемая из готовых элементов стяжки (производственная марка "элемент пола"), выполненных из двух гипсоволокнистых листов размером 1500x500x10 мм, склеенных между собой в заводских условиях со смещением относительно друг друга на 50 мм.

Таблица

Физико-технические характеристики стяжек из ГВЛ

| Показатель | Величина показателя |
| --- | --- |
| Плотность, кг/м | 1160±40 |
| Масса, кг | около 24 |
| Предел прочности при сжатии, МПа | не менее 22 |
| Предел прочности при изгибе, МПа | не менее 5 |
| Предел прочности клеевого соединения при отрыве, МПа | не менее 0,4 |
| Поверхностное водопоглощение, кг/м | менее 1 |
| Набухание в воде по толщине через 24 ч, % | менее 1,8 |
| Теплопроводность, Вт/(м·°С) | от 0,22 до 0,26 |
| Коэффициент теплоусвоения, Вт/(м·°С) | от 5 до 6,2 |
| Коэффициент паропроницаемости, Мг/м·ч·Па | 0,12 |

В качестве выравнивающего слоя используется сухая засыпка из песков минерального и искусственного происхождения. Сухая засыпка изготовляется в производственных условиях путем гранулометрического подбора минерального песка. При устройстве пола влажность засыпки должна быть не более 1%. Толщина слоя сухой засыпки в помещениях с трубопроводами принимается с учетом необходимости их укрытия и размещения защитных элементов (кожухов, коробов и т.п.). Засыпка должна превышать диаметр трубы не менее чем на 15 мм.

В помещениях, расположенных над арками и не отапливаемыми помещениями или подвалами, толщина засыпки определяется из условия обеспечения термического сопротивления слоя утеплителя не менее термического сопротивления наружной стены. Требуемая толщина данного слоя устанавливается расчетом в соответствии с указаниями СП 50.13330.2012.

При толщине засыпного слоя более 100 мм для распределения сосредоточенных точечных нагрузок под сборную стяжку укладывают прослойку из гипсоволокнистых листов толщиной не менее 10 мм.

Применение линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы в помещениях с нормируемыми показателями теплоусвоения возможно только при укладке сборной стяжки по слою теплоизоляции.

Уровень пола в туалетных и ванных комнатах должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо помещения должны быть разделены порогом.

При устройстве по сборным стяжкам из ГВЛ покрытий из штучного паркета, учитывая склонность паркетных планок к набуханию или усыханию при изменении температурно-влажностного режима (прежде всего в осенний и весенний период), приводящих к возникновению напряжений как в покрытии, так и в нижележащих слоях пола и, как следствие, к короблению паркета, рекомендуется увеличивать толщину стяжки до 30-32 мм за счет укладки по ней дополнительного слоя из малоформатных гипсоволокнистых листов по клеевому слою и крепления их со стяжкой винтами с шагом не менее 300 мм. Целесообразно также дополнительно использовать эластичные клеевые мастики под паркетные покрытия и устраивать разделительный слой между паркетным покрытием и сборной стяжкой из эластичных материалов. Выбор конкретных способов, материалов и технологии компенсации деформационных напряжений определяются в каждом конкретном случае производителями работ по устройству покрытий.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| 1 | Нанесение отметки уровня верха стяжки осуществляется путем выноса геодезической отметки этажа на ограждающие конструкции монтажных зон с помощью гидравлического или лазерного нивелира. К ней привязываются уровни проектных слоев конструкций пола. | Рис.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Уложить пароизоляционный слой, в качестве данного слоя может использоваться полиэтиленовая пленка. Полиэтиленовую пленку рекомендуется укладывать с нахлесткой соседних полотен не менее чем на 200 мм с выводом краев ее выше уровня стяжки. | Рис.2 |
| 3 | Установить кромочную ленту. Кромочная лента устанавливается на пароизоляционный слой в местах примыкания сборной стяжки к ограждающим конструкциям. Она должна отделять стяжку и конструктивные слои пола от ограждающих конструкций. | Рис.3 |
| 4 | Нивелирование сухой засыпки производится с помощью комплекта из двух направляющих и одной нивелирующей реек, начиная от стены, противоположной дверному проему. Перед нивелированием необходимо установить направляющие рейки параллельно друг другу на расстоянии, равном длине рабочей части нивелирующей рейки. В качестве направляющих реек могут использоваться оцинкованные профили для гипсокартона, а вместо нивелирующей рейки обычное правило. Направляющие рейки могут быть установлены как до засыпки, так и после того, как засыпка на полу. | Рис.4 |
| 5 | Сухую засыпку укладывают по всей поверхности перекрытия слоем проектной толщины. Минимальный допустимый слой засыпки 30 мм. При толщине засыпки более 50 мм, а также в местах примыканий при нивелировании она уплотняется. | Рис.5 |
| 6 | Нивелирование засыпки производится нивелирующей рейкой (правилом) "захватками" путем ее перемещения по направляющим рейкам (профилям). | Рис.6 |
| 7 | Укладку элементов пола из ГКЛ начинают от стены с дверным проемом справа налево. В случаях, диктуемых особенностями конфигурации помещений, возможна укладка с противоположной стороны слева направо. | Рис.7 |
| 8 | Предварительно у элементов пола фальцы, примыкающие к ограждающим конструкциям, удаляют. | Рис.8 |
| 9 | Каждый новый ряд начинают с укладки остатка элемента предыдущего ряда, что минимизирует отходы и обеспечивает смещение торцевых стыков в соседних рядах не менее чем на 250 мм. | Рис.9 |
| 10 | Элементы пола крепятся между собой путем последовательного нанесения двух полос клеящей мастики на фальцы стыкуемых элементов и их крепления с помощью винтов для ГВЛ длиной 19 мм, располагаемых с шагом не более 300 мм. Для скрепления элементов пола между собой используются специальные шурупы. | Рис.10 |
| 11 | Крепежные винты должны входить в детали стяжки под прямым углом. Головки винтов необходимо утапливать на глубину около 1 мм. Изогнутые, неправильно завернутые винты должны быть удалены и заменены новыми в местах, расположенных на расстоянии около 50 мм от прежних. Выступающий из стыков клеевой состав удаляется шпателем. | Рис.11 |
| 12 | При подготовке поверхности стяжки под покрытие пола выступающие части полиэтиленовой пленки и кромочной ленты срезаются в один уровень с поверхностью стяжки. Заделка стыков элементов стяжки и мест установки винтов производится по необходимости в зависимости от характера покрытия пола. Под покрытие из линолеума с подосновой, ковролина заделка осуществляется шпаклевочными составами "КНАУФ-Фугенфюллер ГВ" с предварительным грунтованием. Устройство покрытий по сборным стяжкам возможно через сутки после изготовления. | Рис.12 |

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

Устройство полов со сборными стяжками из ГВЛ следует осуществлять в период отделочных работ. Производство электромонтажных и санитарно-технических, а также всех строительных работ, связанных с "мокрыми" процессами должно быть завершено до начала монтажа сборных стяжек.

До начала производства работ монтажные отверстия в перекрытиях, зазоры между плитами, места примыканий перекрытий к стенам, перегородкам, трубам должны быть тщательно заделаны цементно-песчаным раствором марки не ниже М100.

При необходимости прокладки трубопроводов в полах с тепло- и звукоизоляционным слоем из сухой засыпки трубы следует обернуть минераловатными (стекловатными) матами, затем трубы дополнительно защищаются металлическими кожухами, прикрепляемыми к плите перекрытия разжимными дюбелями.

Весовая влажность бетона основания и плит перекрытий перед укладкой сухой засыпки должна быть не более 4%.

Работы по устройству сборных стяжек следует выполнять при температуре воздуха на уровне пола не ниже +10 °С и относительной влажности воздуха не более 60%.

Перед началом монтажа элементы пола, материалы засыпки и теплоизоляции должны быть выдержаны в температурно-влажностных условиях зоны монтажа.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Шуруповерт

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

МАТЕРИАЛЫ

Клей "Перлфикс", КНАУФ

Шпаклевка "Фугенфюллер ГВ", КНАУФ

Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм

Листы гипсоволокнистые малоформатные влагостойкие 1500х1200х10 мм

Шуруп для ГВЛ 3,9/30

Элементы пола из гипсоволокнистых малоформатных листов КНАУФ

Плиты теплоизоляционные

Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм

Заполнитель пористый

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Работы по устройству полов должны выполняться специализированными бригадами под контролем инженерно-технических работников организаций, имеющих лицензию на право производства работ. К производству работ допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр, обученные правилам техники безопасности, методам ведения этих работ и мерам пожарной безопасности.

Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Используемые при производстве работ инструменты, оснастка и приспособления должны быть инвентарными, в соответствии с промокомплексом и отвечать безопасным условиям их эксплуатации.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица ГЭСН 11-01-048 Устройство сборных оснований полов из малоформатных гипсокартонных листов (ГВЛ) и элементов пола

Состав работ:

для нормы 1:

01. Выгрузка материалов. 02. Разметка уровня сборного пола. 03. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки. 04. Крепление ленты кромочной. 05. Укладка плит пенополистирольных. 06. Монтаж элементов пола (рядами). 07. Крепление фальцев соседних элементов винтами для ГВЛ. 08. Заделка стыков и мест установки шурупов шпаклевкой.

для нормы 2:

01. Выгрузка материалов. 02. Разметка уровня сборного пола. 03. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки. 04. Крепление ленты кромочной. 05. Укладка и выравнивание сухой засыпки. 06. Монтаж элементов пола (рядами). 07. Крепление фальцев соседних элементов винтами для ГВЛ. 08. Заделка стыков и мест установки шурупов шпаклевкой.

для нормы 3:

01. Выгрузка материалов. 02. Разметка уровня сборного пола. 03. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки. 04. Крепление ленты кромочной. 05. Укладка плит пенополистирольных. 06. Укладка листов первого слоя. 07. Нанесение на листы клея сплошным слоем. 08. Укладка листов второго слоя. 09. Крепление листов второго слоя. 10. Заделка стыков и мест установки шурупов шпаклевкой.

для нормы 4:

01. Выгрузка материалов. 02. Разметка уровня сборного пола. 03. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки. 04. Крепление ленты кромочной. 05. Укладка и выравнивание сухой засыпки. 06. Укладка листов первого слоя. 07. Нанесение на листы клея сплошным слоем. 08. Укладка листов второго слоя. 09. Крепление листов второго слоя. 10. Заделка стыков и мест установки шурупов шпаклевкой.

Измеритель: 100 м покрытия

|  | Устройство сборных оснований из элементов полов: |
| --- | --- |
| 11-01-048-02 | на сухой засыпке толщиной слоя 50 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-01- 048-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 109,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 3,33 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,91 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-2435 | Клей "Перлфикс", КНАУФ | кг | 5 |
| 101-2439 | Шпаклевка "Фугенфюллер ГВ", КНАУФ | кг | 15 |
| 101-2503 | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм | кг | 0,53 |
| 101-2515 | Листы гипсоволокнистые малоформатные влагостойкие 1500х1200х10 мм | м | - |
| 101-2587 | Шуруп для ГВЛ 3,9/30 | шт. | 1200 |
| 101-5488 | Элементы пола из гипсоволокнистых малоформатных листов КНАУФ | м | 102 |
| 104-9100 | Плиты теплоизоляционные | м | - |
| 113-0324 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м | 115 |
| 406-9080 | Заполнитель пористый | м | 5 |
| (Таблица ГЭСН 11-01-048 введена дополнительно Изменениями, утвержденными приказом Минрегиона России от 13.07.2011 N 339). |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

ГОСТ Р 51829-2001 Листы гипсоволокнистые. Технические условия.

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 О противопожарном режиме.

СТ СРО ОСМО-2-001-2010 Стандарт саморегулирования. Электробезопасность. Общие требования на производственных объектах организаций выполняющих работы, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.

СП 55-102-2001 Конструкции с применением гипсоволокнистых листов.

ФЕР 81-02-11-2001 Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Часть 11. Полы (с Изменениями от 27.02.2010, от 23.11.2010, от 13.07.2011, от 08.11.2011, от 29.12.2011, от 05.05.2012).

ГЭСН-81-02-11-2001 Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы настроительные и специальные строительные работы. Часть 11. Полы (с Изменениями от 23.11.2010, от 13.07.2011, от 08.11.2011, от 29.12.2011, от 05.05.2012).

Техинформация СКС Стройтехнолог.

Документы БД Техэксперт.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по
авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н.,
преподаватель Военного
инженерно-технического университета. -
Санкт-Петербург, 2013