СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УСТРОЙСТВА МАСТИЧНЫХ, ШПАТЛЕВОЧНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
 ПОВЕРХНОСТИ

СНиП 3.04.03-85 п.п.1.8-1.10; 2.1; 4.1; 4.3; 4.6-4.8; 10.1; 10.5

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответ- ствен- ный контро- лер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | Подготовка поверхности: чистота, просушка, наличие дефектов | Внешний осмотр | До устройства защитных покрытий | Мастер | Металлическая поверхность, подготовленная к производству антикоррозионных работ, не должна иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, остатков флюса, дефектов, возникающих при прокатке и литье в виде неметаллических макровключений, раковин, трещин, неровностей, а также солей, жиров и загрязнений. Непосредственно перед нанесением защитных покрытий защищаемые поверхности должны быть просушены |
|  | Соответствие материалов проекту, ГОСТу или техническим условиям | То же | То же | То же | Качество применяемых материалов должно соответствовать проекту и требованиям ГОСТа или технических условий Замена предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком |
| Устройство мастичных и шпатлевочных защитных покрытий | Соблюдение условий производства защитных покрытий (температура окружающего воздуха и защищаемых поверхностей) | Визуально Термометр | В процессе производства защитных покрытий | Мастер | Работы по нанесению защитных покрытий, как правило, следует выполнять при температуре окружающего воздуха, защитных материалов и защищаемых поверхностей не ниже: 10 °С - мастичных и шпатлевочных покрытий из силикатных материалов 15 °C - мастичных покрытий из наирита и герметиков, приготовленных на основе синтетических каучуков В зимнее время антикоррозионные работы следует производить в отапливаемых помещениях или укрытиях Не допускается устройство защитных покрытий находящихся вне помещений во время атмосферных осадков |
|  | Соблюдение технологии нанесения покрытия | Визуально | То же | Прораб | Устройство мастичных и шпатлевочных покрытий должно выполняться в следующей технологической последовательности: нанесение и сушка грунтовок; нанесение мастичных и шпатлевочных покрытий и их сушка Для подземных трубопроводов и резервуаров - послойное нанесение битумных слоев и армирующих оберток |
|  | Толщина слоев покрытия | Визуально Микрометр | В процессе производства защитных покрытий | Прораб | Мастичные покрытия, приготовленные на составах из природных и синтетических смол; шпатлевки, приготовленные на полимерных составах; шпатлевочные покрытия, приготовленные на растворимом стекле, должны наноситься слоями толщиной не более 3 мм каждый Обмазки, применяемые для защиты стальных закладных деталей сборных железобетонных конструкций; цементно-полистирольные, цементно-перхлорвиниловые и цементно-казеиновые - должны иметь консистенцию, позволяющую наносить их за один раз слоем толщиной не менее 0,5 мм, а цинковые протекторные обмазки - не менее 0,15 мм |
|  | Продолжительность выдерживания слоев обмазки | Визуально Часы термометр | То же | Мастер | Каждый слой обмазки должен быть высушен при температуре не ниже 15 °С не менее: 30 мин - для цементно-полистирольных; 2 ч - для цементно-казеиновых; 4 ч - для цементно-перхлорвинило- вых обмазок и металлических протекторных грунтов Металлические протекторные обмазки могут применяться как при положительных, так и при отрицательных (до минус 20 °С) температурах и перед нанесением последущих покрытий должны выдерживаться, не менее: 3 ч - при положительной температуре; 24 ч - " отрицательной " до минус 15 °С; 48 ч - " " " ниже минус 15 °С. |
|  | Сцепление с защищаемой поверхностью | Визуальный осмотр Простукивание стальным молотком | То же | То же | При простукивании стальным молоточком не должно быть изменения звука |
|  | Полнота отверждения | Визуальный осмотр | То же | То же | При прочерчивании линий на поверхности покрытия металлическим шпателем или мастерком должны оставаться полосы светлого цвета |
|  | Внешний вид, сплошность | Визуальный осмотр | То же | То же | На защитном покрытии не допускаются трещины, потеки, бугры, открытые поры, посторонние включения и механические повреждения |