КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН С АРМИРОВАНИЕМ

См. Общую часть

Предельные отклонения в размерах и положении при кирпичной кладке стен с армированием в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 не должны превышать:

| 1. Отклонения от проектных размеров: |  |
| --- | --- |
| - по толщине стен | ±15 мм; |
| - по отметкам опорных поверхностей | -10 мм; |
| - по ширине простенков | -15 мм; |
| - по ширине проемов | +15 мм; |
| - по смещению вертикальных осей оконных проемов от вертикали | 20 мм; |
| - по смещению осей стен от разбивочных осей | 10 мм. |
| 2. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали: |  |
| - на один этаж | 10 мм; |
| - на здание высотой более двух этажей | 30 мм. |
| 3. Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены | 15 мм. |
| 4. Отклонения от толщины швов кладки: |  |
| - горизонтальных при толщине 12 мм | -2; +3 мм; |
| - вертикальных при толщине 10 мм | -2; +2 мм. |
| 5. Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м | 10 мм. |

6. Толщина швов в армированной кладке должна превышать сумму диаметров пересекающейся арматуры не менее чем на 4 мм при толщине шва не более 16 мм.

7. При поперечном армировании столбов и простенков сетки следует изготавливать и укладывать так, чтобы было не менее двух арматурных стержней (из которых сделана сетка), выступающих на 2-3 мм на внутреннюю поверхность простенка или на две стороны столба.

8. При продольном армировании кладки стальные стержни арматуры по длине следует соединять между собой сваркой.

9. При устройстве стыков арматуры без сварки концы гладких стержней должны заканчиваться крюками и связываться проволокой с перехлестом стержней на 20 диаметров.

| Лица, осуществ- ляющие контроль качества | Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привле- каемые к контролю | Акти- руемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель работ | Кирпичная кладка стен | Качество кирпича, раствора, арматуры, закладных деталей | Внешний осмотр, обмер, проверка паспортов и сертификатов | До начала кладки стен этажа | В случае сомнения - лаборатория |  |
|  |  | Правильность разбивки осей | С помощью стальной рулетки, метра | До начала кладки |  |  |
|  |  | Горизонтальные отметки обрезов кладки под перекрытие | С помощью нивелира, рейки, уровня | До установки плит перекрытий | Геодезист |  |
|  |  | Соосность вентиляционных каналов и герметизация вентиляционных блоков | Визуально, с помощью отвеса | После окончания кладки стен этажа |  | + |
|  | Армирование кладки | Правильность расположения арматуры, диаметр стержней и т.д. | Визуально, с помощью стального метра | До установки арматуры |  | + |
|  |  | Правильность укладки стержней арматуры и заделки ее концов в кладку | Визуально | В процессе кладки |  |  |
|  | Установка сборных железобетонных плит перекрытия | Опирание перекрытий на стены, заделка, анкеровка | Визуально, с помощью стального метра | После установки перекрытия |  | + |
|  | Антикоррозийное покрытие закладных частей | Толщина, плотность и сцепляемость покрытия | Визуально, с помощью толщиномера, граверного штихеля | До заделки | Лаборатория | + |
|  | Установка балконов | Заделка, отметка, уклон балконов | С помощью стального метра, уровня, 2-метровой рейки | После установки балконов |  | + |
| Мастер | Кирпичная кладка стен | Геометрические размеры кладки | С помощью стальной рулетки, метра | После выполнения каждых 10 мкладки |  |  |
|  |  | Вертикальность, горизонтальность и поверхность кладки | С помощью уровня, рейки, отвеса | В процессе и после окончания кладки стен этажа |  |  |
|  |  | Качество швов кладки | С помощью стального метра, 2-метровой рейки | После выполнения каждых 10 мкладки |  |  |
|  |  | Разбивка и отметки низа проемов | С помощью стальной рулетки, нивелира, уровня | До начала кладки простенков |  |  |
|  |  | Вынос отметки +1 м от чистого пола | С помощью нивелира | После окончания кладки этажа |  |  |
|  |  | Планировка квартир | Визуально | После начала кладки стен |  |  |
|  |  | Геометрические размеры помещений | С помощью стальной рулетки | После начала кладки стен |  |  |
|  | Установка перемычек | Положение перемычек, опирание, размещение, заделка | Визуально, с помощью стального метра | После установки перемычек |  | + |
|  | Установка лестничных площадок | Положение лестничных площадок, опирание, размещение, заделка | Визуально, с помощью стального метра | После установки площадок |  | + |
|  | Сварка закладных частей | Длина, высота, качество сварных швов | Визуально, простукиванием молотком | До антикор- розийного покрытия |  | + |
|  | Устройство звукоизоляции | Конструкция, качество исполнения | Визуально | Сразу же после окончания работы |  | + |