СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРОИЗВОДСТВА ДЕКОРАТИВНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ТЕРРАЗИТОВЫХ СОСТАВОВ

СНиП 3.04.01-87 п.п.1.2; 3.1; 3.6; 3.7; 3.29; 3.30; 3.34

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответ- ственный контро- лер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | Качество подготовки основания под отделку | Внешний осмотр | До начала работ | Мастер | При декоративной отделке составами с наполнителями поверхность основания должна быть незаглаженной; производить шпатлевку и шлифование шероховатых поверхностей не допускается Выполнение отделочных покрытий по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна не допускается |
|  | Соответствие применяемых материалов проекту, стандартам и техническим условиям | То же | То же | То же | Материалы, применяемые для отделочных работ, должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ и рабочих чертежей Замена предусмотренных проектом материалов, составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком |
|  | Крупность заполнителя | Инструментально Набор сит | То же | То же | Крупность заполнителей для декоративной отделки интерьеров и фасадов зданий (не менее пяти измерений на партию в смену): с мелким заполнителем: песок 1-2 мм слюда 1-2 мм со средним заполнителем: песок 2-4 мм слюда 2,5-3 мм с крупным заполнителем: песок 4-6 мм слюда 4-5 мм |
|  | Температура окружающей среды, влажность воздуха | Термометр, влагомер | То, же | То же | Отделочные работы, за исключением отделки фасадов, должны выполняться при положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10 °С и влажности воздуха не более 60%. Такую температуру в помещении необходимо поддерживать круглосуточно, но не менее чем за двое суток до начала работ |
| Производство декоративных отделочных работ | Нанесение слоев декоративных покрытий | Внешний осмотр | В процессе производства работ | Мастер | При отделке поверхностей терразитовыми составами каждый слой многослойных декоративных покрытий необходимо выполнять после отвердения предыдущего, без шлифовки лицевой поверхности |
| ' | Толщина декоративного покрытия | Инструментально | То же | Прораб | Допустимая толщина декоративного покрытия с применением терразитовых составов - до 12 мм (не менее пяти измерений на каждые 30-50 мповерхности покрытия) |