СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Строительно-монтажные работы

МОНТАЖ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ, акт освидетельствования скрытых работ, исполнительная геодезическая схема |
|  | - наличие документа о качестве; | Визуальный |  |
|  | - качество поверхности, точность геометрических параметров, внешний вид маршей и площадок; | Визуальный, измерительный, каждый элемент |  |
|  | - очистку опорных поверхностей ранее смонтированных конструкций и поднимаемых элементов лестниц от мусора, грязи, снега и наледи; | Визуальный |  |
|  | - наличие акта освидетельствования ранее выполненных скрытых работ; | То же |  |
|  | - наличие разметки, определяющей проектное положение лестниц и площадок на опорах | Технический осмотр |  |
| Монтаж лестничных маршей и площадок | Контролировать: |  | Общий журнал работ, журнал сварочных работ |
|  | - установку элементов в проектное положение (отклонения в размерах площадок опирания, от горизонтали и от меток и т.д.); | Измерительный, каждый элемент |  |
|  | - качество выполнения сварочных работ | Визуальный, измерительный |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Исполнительная геодезическая схема, акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - фактическое положение смонтированных маршей и площадок (отклонение от разметки, определяющей проектное положение маршей и площадок на опорах); | Измерительный, каждый элемент |  |
|  | - выполнение требований проекта и нормативных документов к качеству сварочных соединений и антикоррозионных покрытий | Измерительный, визуальный |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, линейка металлическая, нивелир, уровень, катетомер. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе выполнения работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

Предельные отклонения:

- ступеней от горизонтали - 2 мм;

- защитных решеток от вертикали - 3 мм;

- отметок верха лестничной площадки от проектной - 5 мм;

- площадок лестниц от горизонтали - 5 мм;

- от симметричности (половина разности глубины опирания концов площадки) в направлении перекрываемого пролета при длине площадки до 4 м - 5 мм;

- размеры глубины опирания площадок в направлении перекрываемого пролета - по проекту.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 9818-85*. Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия.

ГОСТ 13015-2003. Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические условия. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.

Предельные отклонения размеров маршей и площадок от указанных в рабочих чертежах не должны превышать следующих значений:

- по длине для маршей и площадок длиной до 4000 мм - ±5 мм;

- то же, длиной свыше 4000 мм - ±6 мм;

- по толщине - ±3 мм;

- по ширине - ±5 мм;

- по размерам ребер, полок, выступов, отверстий и каналов - ±5;

- по положению выступов, выемок и отверстий - ±5 мм.

Отклонения от проектного положения стальных закладных изделий не должны превышать, мм:

- в плоскости поверхности для закладных изделий размерами до 100 мм - 5;

- то же для закладных изделий размерами св. 100 мм - 10;

- из плоскости поверхности - 3.

Предельные отклонения размеров накладных проступей не должны превышать, мм:

- по длине - ±5;

- по ширине - ±3;

- по толщине - ±2.

Отклонения от прямолинейности профиля лицевой поверхности не должны превышать, мм:

- ступеней марша, площадок или накладных проступей длиной до 2500 мм на участке 1000 мм - 2;

- маршей или площадок длиной св. 2500 мм до 4000 мм на всей длине - ±3;

- то же, длиной св. 4000 мм на всей длине - ±4.

Качество поверхностей и внешний вид конструкций должны отвечать требованиям, приведенным в таблице.

| Характеристика бетонной поверхности | Категория | Диаметр раковин, мм | Высота (глубина) наплыва (впадин), мм | Глубина сколов, мм | Длина сколов в мм на 1 м ребра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицевая, верхняя | А2 | 1 | 1 | 5 | 50 |
| Лицевая, нижняя и боковая | А4 | 4 | 2 | 5 | 50 |
| Лицевая, верхняя под плитку | А5 | - | 3 | 10 | 100 |
| Нелицевая, невидимая | А7 | 20 | - | 20 | - |

Поставленные на монтаж марши и площадки лестниц не должны иметь:

- жировых и ржавых пятен на лицевой поверхности;

- трещин, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин на нижней и торцевых поверхностях элементов, ширина которых не должна превышать 0,2 мм;

- наплывов бетона на открытых поверхностях стальных закладных изделий и монтажных петлях.

Указания по производству работ
СНиП 3.03.01-87 пп.3.3, 3.5, 3.6

Монтаж лестничных маршей и площадок разрешается производить только после приемки опорных элементов, включающей геодезическую проверку соответствия их планового и высотного положения с составлением геодезической исполнительной схемы.

С целью обеспечения устойчивости лестничной клетки и связи ее с диском перекрытия монтаж лестничных маршей разрешается производить только после полного заполнения смежных пролетов плитами перекрытия.

Перед подъемом каждого лестничного марша необходимо проверить соответствие его проектной марке, очистить опорные поверхности ригелей, диафрагм жесткости и лестничных маршей от мусора, грязи, снега и наледи.

Лестничные марши подают к месту установки в проектном положении и укладывают на слой цементного раствора толщиной до 30 мм. Марка раствора должна быть указана в проекте. Подвижность раствора должна составлять 5-7 мм.

Не допускается:

- применение раствора, процесс схватывания которого уже начался;

- восстановление пластичности раствора путем добавления воды.